KLAUSIMAS:

„Tikslesniam paskaičiavimui prašome pateikti:

- klijuojamo linoleumo techninę specifikaciją;

- durų techninę specifikaciją.“

ATSAKYMAS:

PVC grindų vienos spalvos dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus (acczent exellence 70 topaz arba lygiavertė) - heterogeninė kompaktinė vinilinė grindų danga, klasė: komercinė 34, gamybinė 43, bendrasis storis 2.5 mm. +/- 0.1mm, dėvėjimo sluoksnis 0.7 mm. +/- 0.05mm, bendrasis svoris 2900 g/m2 +/- 50 g/m2, slidumo koeficientas R10, atsparumas baldų kojelėms ir kėdžių ratukams;

Grindjuosčių įrengimas: grindjuostės Cubu flex (arba lygiavertės) 80 mm 2,5 m, HDF (medžio dulkių plokštė), suklijuota (supresuota) nenaudojant chloro, tvirtas viršutinis sluoksnis polyblendas, pagamintas iš PP / TPE, aukštis 80 mm. +/- 2 mm, plotis 12.6 mm. +/- 0.1 mm, ilgis 2.5 m. +/- 0.5 m;

Vidaus durų montavimas: varčios karkasas - spygliuočio masyvas, be užlaidos, 35-40 mm storio, apdaila - natūrali faneruotė padengta laku, komplekte su stakta, tarpine, lankstais, rankenomis, spyna su užrakinimo šerdimi arba lygiavertės.