TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VGTU LICĖJUS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti Vilniaus VGTU licėjaus  sporto aikštyno atnaujinimo darbus, adresu Antakalnio g. 120, Vilnius.

Perkamus darbus apima:

- Dirbtinės žolės įrengimo darbų apimtys ir aprašymas:

  - senos dangos demontavimas ir utilizavimas, grunto nukasimas, lovio paruošimas pagrindų įrengimui, sutankinimas (Ev2> 45 Mpa), sutankinto atsparaus šalčiui 300 mm smėlio sluoksnis (Ev2>80 Mpa), 150 mm sutankintos dolomito skaldos sluoksnis, frakcija frakcija 0/32, (Ev2> 120 Mpa). Leistinas skaldos sluoksnio paviršiaus nuokrypis lygumui – iki 10 mm. Matuojant 3 m. ilgio.

  - Futbolo aikštės dangos įrengimas

Ne mažiau kaip 20 mm storio elastinis sluoksnis - paklotas, kurį sudaro tarpusavyje sujungiamos plokštės iš termiškai surištų kryžmintų polietileno putų, padengtų termiškai surišta poliesterio tekstilė arba ne mažiau kaip 20 mm storio elastinis sluoksnis visam aikštės plotui (gumos granulės, surištos klijais.

Dirbtinės žolės danga (“Non-infill“, nereikalaujanti užpildo):

    - Aukštis ne mažiau 25 mm;

    - Dangos sudėtis – ne mažiau 2 skirtingų tipų (tiesus ir tekstūrinis) plaukai;

    - Plaukas tiesaus - dtex ne mažiau 14500, plauko storis ne mažiau 400 mikronų;

    - Plaukas tekstūrinis - dtex ne mažiau 7000, plauko storis ne mažiau 100 mikronų;

    - Dygsnių kiekis 1 m2 – ne mažiau 25 000 vienetų;

    - Plaušelių kiekis 1 m2 – ne mažiau 615 000 vienetų;

    - Danga turi būti laidi vandeniui, atspari UV spinduliams;

    - Dangos spalva – derinama su Užsakovu;

  - Linijos: skiriamosios aikštelių linijos, pagal aikštelių reikalavimus, žymimos baltomis juostomis integruotomis arba atskirai įklijuotomis į dirbtinės žolės dangą.

  - Bortelių įrengimas-betoniniai ne mažesnio kaip 50x200x1000 mm dydžio vėjos borteliais įrėminama futbolo aikštė.

- Segmentinė tvora su kamuolių gaudykle 4 m aukščio:

  - Segmentinė tvora:

    - turi būti aptveriama 3D segmentine 1,73 m aukščio tvora;

    - tvoros vertikali ir horizontali viela: 4.8 – 5 mm;

    - segmentai cinkuoti ir  dažyti RAL 9004 (arba lygiavertės) spalvos poliesterio dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu;

    - segmentų plotis 2,5 m;

    - segmentas vienoje pusėje tvirtinimas prie kamuolių gaudyklės stulpo, kurio montavimo žingsnis yra kas 5 metrai, o kitoje pusėje segmentas tvirtinimas prie tvoros stulpo, kurio žingsnis kas 5 metrai.

  - Tvoros stulpai:

    - aukštis virš žemės 1,73 m;

    - žingsnis tarp stulpų 5 metrai;

    - cinkuoti ir poliesterio dažai (RAL 9004 (arba lygiavertė) spalva) dažyti milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu;

    - ne mažesnio kaip 60x60 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje – uždėti dangteliai;

    - gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2);

  - Kamuolių gaudyklės stulpai:

    - 4 m aukščio (nuo žemės)

    - Žingsnis tarp stulpų 5 metrai;

    - Cinkuotų ir poliesterio dažais (RAL 9004 (arba lygiavertė) spalva) dažytu milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu.

    - ne mažesnio kaip 60x60 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje turi būti uždėti dangteliai;

    - kampiniai stulpai įtvirtinami įstrižainėmis iš abiejų pusių, o praėjimo stulpai iš vienos pusės;

    - gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1,5 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2);

  - Kamuolių gaudyklės tinklas (iki tvoros apačios 4m):

    - polipropilenas (4 mm), tinklo akies dydis 45x45 mm;

    - juodos spalvos 4 m. aukščio kamuolio gaudyklės, kurios bus montuojamos iki segmentinės tvoros apačios;

    - kamuolių gaudyklės gaminio komplekte turi būti plieniniai trosai įtempiami tinklo viršuje, apačioje, plieniniai įtempimo kabliai, plieniniai kilpų užveržėjai;

    - gaudyklė turi būti kabinama ant trosų karabinais. Karabinai cinkuoto plieno 4x40 mm apvalaus profilio. Karabinai montuojami kas 40 cm;

- Segmentinė tvora su kamuolių gaudykle 6 m aukščio:

  - Segmentinė tvora:

    - turi būti aptveriama 3D segmentine 1,73 m aukščio tvora;

    - tvoros vertikali ir horizontali viela: 4.8 – 5 mm;

    - segmentai cinkuoti ir  dažyti RAL 9004 (arba lygiavertės) spalvos poliesterio dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu;

    - segmentų plotis 2,5 m;

    - segmentas vienoje pusėje tvirtinimas prie kamuolių gaudyklės stulpo, kurio montavimo žingsnis yra kas 5 metrai, o kitoje pusėje segmentas tvirtinimas prie tvoros stulpo, kurio žingsnis kas 5 metrai.

  - Tvoros stulpai:

    - aukštis virš žemės 1,73 m;

    - žingsnis tarp stulpų 5 metrai;

    - cinkuoti ir poliesterio dažai (RAL 9004 (arba lygiavertė) spalva) dažyti milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu;

    - ne mažesnio kaip 60x60 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje – uždėti dangteliai;

    - gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2);

  - Kamuolių gaudyklės stulpai:

    - 6 m aukščio (nuo žemės);

    - žingsnis tarp stulpų 5 metrai;

    - cinkuotų ir poliesterio dažais (RAL 9004 (arba lygiavertė) spalva) dažytų milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu;

    - ne mažesnio kaip 80x80 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje turi būti uždėti dangteliai;

    - kampiniai stulpai įtvirtinami įstrižainėmis iš abiejų pusių, o praėjimo stulpai iš vienos pusės;

    - gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1,5 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2);

  - Kamuolių gaudyklės tinklas(iki tvoros apačios 6 m):

    - polipropilenas (4 mm), tinklo akies dydis 45x45 mm;

    - juodos spalvos 6 m. aukščio kamuolio gaudyklės, kurios bus montuojamos iki segmentinės tvoros apačios;

    - kamuolių gaudyklės gaminio komplekte turi būti plieniniai trosai įtempiami tinklo viršuje, apačioje, plieniniai įtempimo kabliai, plieniniai kilpų užveržėjai;

    - gaudyklė turi būti kabinama ant trosų karabinais. Karabinai cinkuoto plieno 4x40 mm apvalaus profilio. Karabinai montuojami kas 40 cm;

- Segmentiniai dvivėriai vartai:

  - Vartai suvirinti iš 60 x 40 mm cinkuoto profilio plieno;

  - Laikantys stulpai pagaminti iš 80 x 80 mm profilio plieno, 3 mm storio;

  - Vartų varčios matmenys 3920 x 1730 mm;

  - Užpildas suvirintos vielos segmentas;

  - Komplektuojami su reguliuojamais vyriais, kilpomis pakabinamai spynai ir judėjimui skirtais fiksaciniais kaiščiais;

  - Dažyti milteliniu būdu;

  - Spalva RAL9004 (arba lygiavertė);

  - Gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1,2 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2);

- Segmentiniai varteliai:

  - Varteliai suvirinti iš 60 x 40 mm cinkuoto profilio plieno;

  - Laikantys stulpai pagaminti iš 60 x 60 mm profilio plieno, 2 mm storio;

  - Vartelių varčios matmenys 1200 x 1730 mm;

  - Komplektuojami su reguliuojamais vyriais;

  - Užraktas įleidžiama rakinama spyna;

  - Dažyti milteliniu būdu;

  - Spalva RAL 9004 (arba lygiavertė);

  - Gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1,2 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2);

- Futbolo vartai

  - 2 vnt. aliumininio konstrukcijos įbetonuojami, kartu su įbetonuojamomis kapsulėmis su dangteliais, galiniais viršutinio ir apatiniu tinklo palaikymo rėmu, matmenys – 300 x 200 cm. Futbolo vartai turi būti komplektuojami su tinklu

  - 4 vnt. aliuminio konstrukcijos vartai, matmenys 120 x 180 cm. Futbolo vartai komplektuojami su tinklu

- Lauko treniruokliai (Priedas Nr.1)

- Treniruoklių zonos dangos įrengimas

  - Pašalinamas augalinis sluoksnis, sutankinamas esamas gruntas, grunto sutankinimas Ev2> 45Mpa.

  - Įrengimas apsauginis šalčiui atsparus smėlio 300 mm sluoksnis, sutankinimas Ev2>80 Mpa.

  - Įrengimas dolomito skaldos pagrindo fr. 0/45 150 mm. sluoksnis, sutankinimas Ev2> 120 Mpa.

  - Betono pagrindas įrengimas pagal technologinę kortelę, kurią prieš darbų atlikimo  pradžią parengia Rangovas ir suderina su Užsakovu. Leistinas betono paviršiaus nuokrypis lygumui – iki 10 mm. Matuojant 3 m. ilgio liniuote. Turi būti suformuoti leistini nuolydžiai.

  - 150 mm storio betono C20/25 sluoksnis armuotas armatūros tinklu D8/150/150 arba fibra (pagal gamintoją).

  - Armavimo tipą ir jų kiekius derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą. Pagal armavimo tipą turi būti parinktos deformacinių/ susitraukimo siūlių būdas bei vietos.

  - Bortelių įrengimas - betoniniais ne mažesnio kaip 50x200x1000 mm dydžio vejos borteliais įrėminama treniruoklių zona. Vejos borteliai įbetonuojami.

  - Po treniruokliais liejama dvisluoksnė EPDM (arba lygiavertė) gumos granulių danga;

  - Spalva-RAL derinti su Užsakovu.

  - Bendras liejamos dangos storis 16 mm (8mm SBR (arba lygiavertė) ir 8 mm EPDM (arba lygiavertė) sluoksnis). Siūloma danga turi atitikti LST EN14877 „Sintetiniai lauko sporto aikštynų paviršiai. Techniniai reikalavimai“ standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.

- Bėgimo tako atstatymas vietoj šuoliaduobės

  - Įrengimas apsauginis šalčiui atsparus smėlio 300 mm. sluoksnis, sutankinimas Ev2>80 Mpa;

  - Įrengimas dolomito skaldos pagrindo fr. 0/45 150mm. sluoksnis, sutankinimas Ev2> 120 Mpa.

  - Betono pagrindas įrengimas pagal technologinę kortelę, kurią prieš darbų atlikimo  pradžią parengia Rangovas ir suderina su Užsakovu. Leistinas betono paviršiaus nuokrypis lygumui – iki 10 mm. Matuojant 3 m. ilgio liniuote. Turi būti suformuoti leistini nuolydžiai.

  - 150 mm storio betono C20/25 sluoksnis armuotas armatūros tinklu D8/150/150 arba fibra (pagal gamintoją).

  - Armavimo tipą ir jų kiekius derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą. Pagal armavimo tipą turi būti parinktos deformacinių/ susitraukimo siūlių būdas bei vietos.

  - Liejama dvisluoksnė  guminė danga. Bendras liejamos dangos storis 13mm. SBR storis 9 mm, viršutinis dangos sluoksnis purškiamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalbasumaišius 0,5-1,5 mm frakcijos spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninį rišiklį. Purškimas atliekmas du kartus specialios įrangos pagalba. Antras kartas purškiamas, pirmajam sluoksniui pilnai sukietėjus. Viršutinio dangos sluoksnio storis 4 mm.

  - Spalva-RAL 3016 raudona (Prieš darbų pradžią derinti su Užsakovu).

  - Pritaikyta lengvosios atletikos bėgimo avalynei(atspari startukų vinims).

  - Braižomos linijos pagal IAAF standartus. Linijos dažomos baltos spalvos. Dažai skirti EPDM dangai ir lauko sąlygoms, atsparūs dilimui bei atmosferos poveikiams.

  - Atspari slydimui.

  - Atspari UV spinduliams.

  - Rangovas, iki Sutarties pasirašymo dienos, turės Užsakovui pateikti dangos įrengimo darbų technologinį aprašymą lietuvių kalba, jame nurodant naudojamas medžiagas, jų proporcijas, darbų eigos etapus bei jų vykdymo sąlygas.

- Šuoliaduobės įrengimas

  - Duobės matmenys plotis 3  m, ilgis 6 m.

  - Duobės gylis 30 cm.

  - Šuoliaduobės perimetras po žeme iki 30 cm gylio turi būti izoliuotas guminiais bortais apie 18 m, nuo dirvožemio susimaišymo.

  - Šuoliaduobės apačioje ir šonuose turi būti būti paklota geotekstilės medžiaga.

  - Turi būti užpildyta smėlio be priemaišų užpildu. Smėlio frakcija 0/2 mm.

  - Šuoliaduobės pagrindas turi būti pralaidus vandeniui, kad smėlyje neužsilaikytų  vanduo.

- Petankės aikštelės įrengimas

  - Planuojamas įrengti aikštelės matmenys (5x16m) su užribiu.

  - 48 cm storio grunto  sluoksnio nukasimas, pagrindo sutankinimas iki Ev2> 45Mpa.

  - Aikštelės įrengimui ruošiami pagrindai 300 mm smėlio, EV2> MPa, 150mm skalda fr. 0,45 Ev2> 120MPa, 3 cm dolomito atsijų ir skaldos danga fr. 0/11.

  - Numatomos įrengti vejos bortus petankės riboms nužymėti.

  - Aikštelės vietą derinti su Užsakovu prieš darbų pradžia.

- Betono trinkelių danga įėjimui.

Dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių patvirtinimo“ 13 lentelė. Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 klasės gruntų.

  - Trinkelės numatomos įėjimo zonoje į futbolo aikštyną ir šalia aikštyno.

  - Betono trinkelės 200x100x60 mm.

  - Betono trinkelių spalva- pilka.

  - Atsparumas šalčiui – 3D (≤1,0 kg/m2).

  - Atsparumas dilimui 4I.

  - Danga klojama demontavus ir utilizavus esamą seną  kilimo dangą. Ant Rangovo paruošto pagrindo pagal reikalavimus, bet ne mažiau nei ant 300 mm sutankinto smėlio, EV2>60MPa, 150 mm dolomito skaldos, frakcija 0/45) EV2> 100 MPa.

  - Siūlės tarp plytelių užpildomos skaldytu smėliu (atsijomis) 3/5 mm.

  - Optimalūs tarpai tarp trinkelių yra 3-5 mm. Trinkelių dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi būti didesnis kaip 2 cm.

  - Betono bortelių įrengimas- betoniniais ne mažesnio kaip 50x200x1000 mm dydžio vejos borteliais įrėminama  trinkelėmis išklota zona.

- Vejos įrengimas teritorijoje – žolės atsėjimas aikštyno teritorijoje. Tikslios vietos derinamos su Užsakovu darbų vykdymo metu.

  - Derlingos dirvos sluoksnis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės sluoksnis sutankinamas voluojant.

  - Prieš sėjant žolę, žemės paviršius išpurenamas.

  - Po žolės sėjimo, augalų paviršiu dar kartą purenamas ir laistomas.

  - Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką prieš pradedant darbus.

- Lauko stalo teniso aikštelė

  - Įrengimas apsauginis šalčiui atsparus smėlio 300 mm sluoksnis, sutankinimas Ev2>80 Mpa;

  - Įrengimas dolomito skaldos pagrindo fr. 0/45 150 mm sluoksnis, sutankinimas Ev2> 120 Mpa.

  - Betono pagrindas įrengimas pagal technologinę kortelę, kurią prieš darbų atlikimo  pradžią parengia Rangovas ir suderina su Užsakovu. Leistinas betono paviršiaus nuokrypis lygumui – iki 10 mm. Matuojant 3 m. ilgio liniuote. Turi būti suformuoti leistini nuolydžiai.

  - 150 mm storio betono C20/25 sluoksnis armuotas armatūros tinklu D8/150/150 arba fibra (pagal gamintoją).

  - Armavimo tipą ir jų kiekius derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą. Pagal armavimo tipą turi būti parinktos deformacinių/ susitraukimo siūlių būdas bei vietos.

  - Liejama dvisluosknė EPDM (arba lygiaverčių) gumos granulių danga. Viršutinio sluoksnio spalvą (RAL suderinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą), Bendras liejamos dangos storis 16 mm (8 mm SBR ir 8 mm EPDM sluoksnis). Siūloma danga turi atitikti LST EN14877 „Sintetiniai lauko sporto aikštynų paviršiai. Techniniai reikalavimai” standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.

  - Bendras liejamos dangos storis ne mažiau kaip 16 mm (8 mm SBR (arba lygiavertis) ir 8 mm EPDM (arba lygiavertis) sluoksnis).

  - Bortelių įrengimas – betoniniais ne mažesnio kaip 50x200x1000 mm dydžio vejos borteliais įrėminamos universalios dangos aikštelės. Vejos borteliai įbetonuojami.

- Lauko stalo teniso stalas:

  - Matmenys: ne mažiau kaip  274x152,5x76 cm;

  - stalo paviršius turi būti atsparus drėgmei;

  - stalo kraštai ovalūs, padengti cinkuoto metalo arba aliuminio profiliu;

  - tinklelis pagamintas 5 mm storio cinkuoto plieno lakšto ir pritvirtintas taip, kad jo nebūtų galima pavogti;

  - stalas turi būti atsparus atmosferos poveikiui ir mechaniniams pažeidimams;

  - stalas turi būti pastatomas ant kieto pagrindo (įrenginio tipas ir montavimo vieta derinama su Užsakovu).

  - visos metalinės dalys, turi būti cinkuotos karštu būdu (išskyrus aliumininės ir nerūdijančio plieno dalys).

  - stalas turi būti sertifikuotas pagal Europos standartą PN-EN 14468-1:2007 (arba lygiavertį).

  - Stalui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų bendroji garantija. Garantija pradeda galioti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Tinklinio aikštelės smėlio  papildymas įrengiant tvoros pamato bortus

  - Tinklinio aikštelė papildoma smėliu visoje aikštelėje ~ 300 mm storio smėlio sluoksniu, smėlis parenkamas su Užsakovo pritarimu, pateikiant ne mažiau kaip 3 variantus; Smėlis turi būti minkštas/purus, neaštrus, tinkantis paplūdimio tinkliniui žaisti. Smėlis turi būti 0/1 mm frakcijos, bazinės dalelės dydis iki 0,5 mm frakcijos turi būti ne mažesnis nei 90 proc.

  - Tinklinio aikštelės perimetru montuojamas tvoros pamatas tarp gaudyklių stulpų:

    - Montuojamos tvoros pamatas turi būti ne mažesnio nei 300 mm aukščio.

    - Tvoros pamato storis-~60 mm.

    - Tvoros pamato viršutiniai kampai turi būti užapvalinti.

    - Tvoros pamato spalva- grafitinė.

    - Tvoros pamatas turi būti statomas tarp gaudyklių stulpų, per vidurį įbetonuojant stulpą tvirtinimui. Stulpo ilgis 1,5m, stulpas 1, m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2).

    - Tvoros pamatas turi įsistatyti į metalinį „U“ formos laikiklį ( cinkuotų, dažytų milteliniu būdu (spalva derinti su Užsakovu prieš darbų vykdymą,  pritvirtintą prie įbetonuotų stulpų).

- Suolas be atramos - 2 vnt.

  - betoninių suoliukų kojų matmenys: ne mažiau 450x220xH450 mm.

  - medienos matmenys: ne mažiau 60x45x1800 mm.

  - mediena - kietmedžio, alyvuota.

  - plieninės detalės - karštai cinkuotos, ne mažiau 5 mm storio plienas.

  - suoliuko matmenys: ne mažiau 2050x450xH450 mm.

  - sėdimos medinės dalies ilgis ne mažiau 1800 mm.

  - svoris ne mažiau kaip 200 kg.

  - betono klasė C 30/37.

  - tiksli vieta derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą.

  - Reikalavimai medžiagoms: metalinės suolo dalys milteliniu būdu apdorotos ir dažytos, medinės dalys 100 % impregnuotos ir dažytos. Įrenginio medžiagos ir turi būti pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

  - Suolui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų bendroji garantija,  metalinėms konstrukcijoms suteikiama ne trumpesnė kaip 15 (penkiolikos) metų garantija, medinėms konstrukcijoms – ne trumpesnė kaip 10 (dešimties) metų garantija.

Garantija pradeda galioti nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Šiukšlių dėžė - 1 vnt.

  - Plotis: ne mažiau 410 mm;

  - Ilgis: ne mažiau 615mm;

  - Aukštis: ne mažiau 1200 mm;

  - Durelės rakinamos specialiu raktu;

  - Šiukkšliadežė pagaminta iš polimerinio plastiko, viduje cinkuotos skardos kibiras- talpa ne mažiau 70 l.

  - Tvirtinama ankeriais į pagrindą.

- Mobili žiūrovų tribūna žiūrovams prie sporto aikštyno- 2 vnt.

  - Mobili tribūna turi 24 atskiras sėdynes iš polipropileno.

  - Tinkama lauko naudojimui.

  - Lanksti aliuminio konstrukcija su transportavimo ratais.

  - Matmenys: ilgis- ne mažiau 4 m,  plotis- ne mažiau 2 m, aukštis ne mažiau 1,1 m.

- Preliminarios perkamų darbų apimtys:

1 lentelė.

| Eil. nr | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarios apimtys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Futbolo aikštės dirbtinės žolės dangos įrengimas | M2 | 1044 |
|  | Segmentinė tvora su futbolo aikštės kamuolio gaudyklės įrengimu (h-4 m) | M | 44 |
|  | Segmentinė tvora su futbolo aikštės kamuolio gaudyklės įrengimu (h-6 m) | M | 92 |
|  | Segmentiniai dvivėriai vartai | VNT. | 1 |
|  | Segmentiniai varteliai | VNT. | 1 |
|  | Futbolo vartai su įrengimu (2m x 3m) | VNT. | 2 |
|  | Futbolo vartai (1,2m x 1,8m) | VNT. | 4 |
|  | Pritupimų treniruoklis | VNT. | 1 |
|  | Kojų spaudimo treniruoklis | VNT. | 1 |
|  | Sėdimas tricepso treniruoklis | VNT. | 1 |
|  | Vertikalios traukos treniruoklis | VNT. | 1 |
|  | Štangos spaudimo treniruoklis | VNT. | 1 |
|  | Štangos spaudimo kampu treniruoklis | VNT. | 1 |
|  | Štangos spaudimo iš priekio kampu treniruoklis | VNT. | 1 |
|  | Pilvo preso treniruoklis | VNT. | 1 |
|  | Kojų kėlimo/atsispaudimų lygiagretėse/prisitraukimų treniruoklis | VNT. | 1 |
|  | Sėdima horizontali bloko trauka | VNT. | 1 |
|  | Treniruoklių zonos dangos įrengimas | M2 | 150 |
|  | Vėjos bortai 50x200x1000 mm | M | 303 |
|  | Bėgimo tako dangos įrengimas | M2 | 21 |
|  | Šuoliaduobės įrengimas | VNT. | 1 |
|  | Petankės aikštelės įrengimas | M2 | 80 |
|  | Plastikinės-apsauginės juostos aikštelės riboms nužymėti. | M | 42 |
|  | Betono trinkelių dangos įrengimas | M2 | 105 |
|  | Vėjos įrengimas | M2 | 300 |
|  | Stalo teniso aikštelės įrengimas | M2 | 100 |
|  | Stalo teniso stalas | VNT. | 2 |
|  | 150 mm storio betono aikštelių įrengimas | M2 | 271 |
|  | Pagrindų įrengimas | M2 | 1420 |
|  | Tinklinio aikštelės pamato įrengimas | M | 80 |
|  | Smėlis tinklinio aikštelei | M3 | 113 |
|  | Suolas be atramos | VNT. | 2 |
|  | Šiukšlių dėžė | VNT. | 1 |
|  | Tribūna | VNT. | 2 |

Užsakovas darbus pirks pagal faktinį savo poreikį. Sutarties vykdymo metu 1 lentelėje nurodytos preliminarios darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties)

Rangovas turės suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – ne trumpesnę nei 5 metai atviriems darbams, ne trumpesnę nei 10 metų paslėptiems darbams, tyčia paslėptiems darbams ne trumpesnę nei 20 metų, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką, bet ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų.

Pastabos:

      - Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam.

      - Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.