Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VISUREIGIO JLTV (angl. Joint Light Tactical Vehicle) MASKUOJANČIO TINKLO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BVPŽ kodas: 39522200-9
Sąvokos
1.1 VIS (visibility) – atstumas, kuriuo duotas standartinis objektas gali būti matomas ir identifikuojamas plika akimi.
1.2 [bookmark: _GoBack]TIR (Thermal infrared) – yra vaizdo gavimo technika, kuri naudoja infraraudonųjų spindulių diapazono kameras duomenims, kurie tiesiogiai parodo fiksuojamo reljefo infraraudonųjų spindulių ženklą.
1.3 NIR (Near infrared) – yra elektromagnetinio spektro infraraudonųjų spindulių juostos pogrupis, apimantis bangų ilgius nuo 0,7 iki 1,4 mikrono. Šis bangos ilgis yra tiesiog už žmogaus matomo diapazono ribų ir kartais gali pasiūlyti aiškesnių detalių nei tai, ką galima pasiekti vaizduojant matomą šviesą.
1.4 SWIR (Short wave infrared) – Trumpųjų infraraudonųjų spindulių bangų pogrupis, apimantis bangų ilgius nuo 1,4 iki 2,5 mikrono. Trumpųjų infraraudonųjų spindulių bangų jutikliai yra ypač jautrūs šviesai ir suteikia didelės raiškos vaizdus labai prasto apšvietimo sąlygomis. Šie jutikliai gali lengvai pastebėti lazerio spindulius iš lazerius spinduliuojančių prietaisų.
1.5 RR (Radar and ranging) - Radaro (radijo aptikimo ir nuotolio nustatymo) sistemos naudoja radijo bangas objektų diapazonui, krypčiai ir greičiui nustatyti. Tai pasiekiama skleidžiant spinduliuotę ir paimant informaciją iš atspindėtos spinduliuotės.
1.6 SAR (Synthetic-aperture radar) – Sintetinės diafragmos radaras (SAR) yra radaro forma, naudojama kuriant dvimačius vaizdus arba trimačius objektų. SAR naudoja radaro antenos judėjimą virš tikslinės srities, kad būtų užtikrinta geresnė erdvinė skiriamoji geba nei įprasti stacionarūs spindulių skenavimo radarai. 
1.7 Ugnies valdymo radaras (FCR) – tai radaras, specialiai sukurtas teikti informaciją (daugiausia taikinio azimutą, aukštį, atstumą ir greitį) ugnies valdymo sistemai, siekiant nukreipti ginklus taip, kad jie pataikytų į taikinį.
1.8 Taikinio ieškančios raketos - valdoma raketa kuri naudoja radaro siųstuvą-imtuvą, kad galėtų savarankiškai rasti ir sekti savo taikinį
1.9  Maskuojantis tinklas – yra maskuojančių tinklų sistema, kuri susideda iš mobilios ir statinės tinklų sistemų.
1.10 Mobilios tinklų maskuotės sistema (toliau – MTMS) –  daugiaspektrinis kamufliažinis tinklas, skirtas naudoti virš transporto priemonių, ginklų, orlaivių ir kt., su tikslu paslėpti objektą nuo vizualaus pastabumo jį suliejant su aplinka bei apsaugotų nuo artimų infraraudonųjų spindulių, šiluminių stebėjimo prietaisų ir plačiajuosčių ryšių radarų žvalgybos. Tvirtinimas ant visureigio JLTV OSHKOSH M1278A1. Pritaikytas visureigiui judant iki 90 km/h greičiu.
1.11 Statinių tinklų maskuotės sistema (toliau – STMS) - daugiaspektrinis kamufliažinis tinklas, skirtas naudoti virš transporto priemonių, ginklų, orlaivių ir kt., kad būtų išvengta vizualinio, artimų infraraudonųjų spindulių, šiluminių stebėjimo prietaisų ir plačiajuosčių ryšių radarų žvalgybos. Tvirtinamas ant visureigio JLTV OSHKOSH M1278A1 šilumą spinduliuojančių vietų, kai visureigis yra stacionarus. 
1.12 Tinklo pridėtinė medžiaga – į tinklą įpintos maskuotės skiautės, sulaužančios tinklo arba visureigio JLTV OSHKOSH M1278A1 kontūrus, sudarančios geresnes sąlygas įsilieti į aplinką. 
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Bendriniai maskuojančio tinklo reikalavimai
	Maskuojančiųjų tinklų sistema turi pilnai dengti visą visureigio JLTV OSHKOSH M1278A1 paviršių įskaitant jo įrenginius: antenas, daiktadėžes. ginklų bokštelį ir kt.;
Maskuojantis tinklas turi būti pritaikytas visureigiui judant 90 km/h (+/- 5);
Maskuojantis tinklas turi būti lengvai naudojamas ir greitai uždedamas;
Maskuotės raštas turi būti pritaikytas prie Lietuvos gamtinės aplinkos; 
Maskuojantys tinklai turi mažinti visureigio vizualinį (VIS) aptikimą bei kai yra pasitelkiama prieš visureigį artimųjų infraraudonųjų spindulių (NIR), terminių infraraudonųjų spindulių (TIR) prietaisai. 
Maskuojantys tinklai turi kontroliuoti  pasitelktų prieš visureigį prietaisų trumpųjų infraraudonųjų bangų (SWIR) ilgius, sekdamas spektrinius aplinkos atspindžius.
Maskuojantys tinklai turi užtikrinti apsaugą nuo radarų sistemų (RR), sintetinių diafragmos radarų sistemų (SAR), kurios generuoja didelės raiškos vaizdus, taip pat nuo ugnies valdymo radarų ir taikinių ieškančių raketų.
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Bendriniai maskuojančio tinklo techniniai duomenys
	1.1. Forma ir dydis: pritaikoma visureigiui JLTV OSHKOSH M1278A1;
1.2. Sudėtis: tinklo medžiaga mažinanti visureigio skleidžiamą šiluminę spinduliuotę;
1.3. Bendras svoris: < 1200 g/m²;
1.4. Atsparumas tempimui: ≥ 1200N (Bandymo metodas ISO 1421);
1.5. Atsparumas plyšimui: ≥ 600N (Bandymo metodas ISO 9073-4:1997);
1.6. Atsparumas karščiui: nesilydo esant +40°C (Bandymo metodas ISO 1419-B);
1.7. Atsparumas liepsnai: ≤ 40 % sunaikinto ploto. (Bandymo metodas: ISO 6941:2003, Paviršiaus uždegimas);
1.8. Atsparumas šalčiui: netrūkinėja esant -25°C (Bandymo metodas ISO 4675);
1.9. Atsparumas vandeniui: lygis ≥ 3 (Bandymo metodas: ISO 4920:2012);
1.10. STMS ir MTMS turi būti su tinklo pridėtinėmis medžiagomis arba pateiktas kitas sprendimo būdas visureigio kontūrams sulaužyti.
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	MTMS
	2.1.  Forma ir dydis: pritaikoma visureigiui JLTV OSHKOSH M1278A1;
2.2.  Svoris: ≤ 250g/m²;
2.3.  Radaro pastabumo sumažinimas (vidurkis): ≥ 6 dB (Bandymo metodas: BCS 810);
2.4.  Šiluminis pralaidumas: ≤ 25 % stebint ≥ 75 % bendro tinklo ploto, esant 50-5000 m nuo tinklo;
2.5.  Šiluminis spinduliavimas: ≤ 4°C virš esamos aplinkos temperatūros, esant teigiamai aplinkos temperatūrai ir 2 m/sec. vėjui;
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	STMS
	3.1.  Forma ir dydis: pritaikoma visureigiui JLTV OSHKOSH M1278A1;
3.2.  Svoris: ≤ 250g/m²;
3.3.  Šiluminis pralaidumas: ≤ 25 % stebint ≥ 75 % bendro tinklo ploto, esant 50-5000m nuo tinklo;
3.4.  Šiluminis spinduliavimas: ≤ 4°C virš esamos aplinkos temperatūros, esant teigiamai aplinkos temperatūrai ir 2 m/sec. vėjui;
3.5.  Radaro pastabumo sumažinimas (vidurkis): ≥ 6dB (Bandymo metodas: BCS 810)
3.6.  STMS turi būti lengvai uždedama ir nuimama, nereikalaujanti daugiau kaip 2 žmonių veiksmui atlikti.
3.7.  STMS, jos nenaudojimo metu, turi būti talpinama atskirame dėkle / maiše / dėžėje, kurią galima būti gabenti visureigyje judėjimo metu.
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	Maskuojančio tinklo pridėtinė medžiaga
	4.1. Atsparumas tempimui: ≥ 300N (Bandymo metodas ISO 1421);
4.2. Atsparumas plyšimui: ≥ 80N (Bandymo metodas ISO 9073-4:1997);
4.3.  Medžiaga: megztas sintetinis pluoštas.
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	Maskuojančių tinklų maskuotės sistemos atsparumas greičiui 
	5.1. Judant 90 km/h (+/- 5) greičiu visureigis turi būti padegtas MTMS išskyrus visureigio vairuotojui matomumą trukdančias vietas (stiklas ir pan.); 
5.2. Visureigiui esant stacionarioje pozicijoje jis turi būti padengtas visas MTMS bei STMS.



