TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Gabionai

Šlaito, gruntą prilaikantys gabionai, pagaminti iš dvigubo pynimo vielų tinklo, formuojant 8x10 cm dydžio šešiakampio formos akutes. Visi gabionai turi būti padengti antikorozine danga, naudojant Zn95Al5 dangą kartu su aukšto atsparumo abrazijai antikorozine polimerine danga (Polimac arba analogiška). Gabionai turi turėti CE ženklinimą pagal ETA-15/0219.

Gabionų apatinis vielos tinklas, vertikalūs tinklai ir dangtis turi būti pagaminti iš vientiso pynimo vielos tinklo. Gabionų sujungimui į vientisą statinį, visuose jų kraštuose naudojami C formos tvirtinimo žiedai.

1 pav. Tvirtinimo žiedai

- Gabionų techninės specifikacijos

| Funkcijos Savybės | Atraminis statinys (minimalios/maksimalios reikšmės) |
| --- | --- |
| Žaliava | Cinkuota plieninė viela padengta antikorozine danga |
| Vielos tinklo tipas | Dvigubo pynimo |
| Vielos tinklo akutės nominalus dydis | 80x100 mm |
| Vielos tinklo vielos skersmuo su antikorozine cinko lydinio danga | ≥ 2,60 mm |
| Vielos tinklo vielos skersmuo, su antikorozine cinko lydinio ir polimerine danga | ≥ 3,60 mm |
| Vielos tinklo stipris tempiant | ≥ 50 kN/m |
| Atsparumas natūralios druskos rūkui po 6000 valandų sąveikos: paviršius su rūdimis po bandymo | ≤ 5% |
| Atsparumas sieros dioksidui po 28 ciklų nepertraukiamo testavimo: paviršius su rūdimis po bandymo | ≤ 5% |
| Gaminio stiprio tempiant ir pailgėjimo rodiklių pasikeitimas, veikiant ksenono lanko skleidžiamai UV spinduliuotei | ≤ 25% |
| Gabionų sujungimui į vientisą segmentą ir statinį naudojamų C formos, 3,00 mm skersmens tvirtinimo žiedų, padengtų Zn95Al5 danga, atsparumas atlenkimui | ≥2 kN |
| Ilgaamžiškumas | Ne trumpesnis nei 100 metų. |

- Geotekstilės techninės specifikacijos

Prieš užpilant gabionus, iš grunto pusės, įrengiamas geotekstilės sluoksnis, apsaugantis gabioną nuo grunto smulkiųjų dalelių patekimo į vidų.

| Funkcijos Savybės | Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės) |
| --- | --- |
| Žaliava | PP |
| Plotinis svoris | ≥ 200 g/m2 |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | ≥ 2,5 kN |
| Stipris tempiant abiem kryptimis | Fk,5% ≥ 19 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem kryptimis | ≥ 35 % |
| Atsparumas dinaminiam prakirtimui | ≤ 19mm |
| Charakteringasis kiaurymės matmuo O90 | 0,045 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,200 mm |
| Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi | ≥ 30 l/m2s |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Užpilti gruntu per 2 savaites nuo įrengimo |
| Ilgaamžiškumas | Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |

- Geotinklo techninės specifikacijos

Po gabionais įrengiamas pagrindas armuojamas geotinklais. Taip pat prie gabionų įrengiamos geotinklais sutvirtintos užtvaros nuo sankasų nuslydimo.

| Funkcijos Savybės | Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės) |
| --- | --- |
| Žaliava | PP |
| Trumpalaikis stipris tempiant išilgai/skersai | Fk,5% ≥ 40,0 kN/m |
| Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis stipris tempiant išilgai/skersai 100-ui metų (Fd= Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4, kai aplinkos terpė neutrali, o naudojamo grunto fr. 0/32) | Fd ≥ 8,7 kN/m |
| Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė vertė, esant 2 % pailgėjimui išilgai/skersai (Fd2.0=F2.0/A2, kur F2.0 – geotinklo stipris tempiant esant 2% pailgėjimui; grunto fr. 0/32) | Fd2.0 ≥ 14,5 kN/m |
| Stipris tempiant esant 1 % pailgėjimui išilgai/skersai | F1.0 ≥ 8,0 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | ≤ 12 % |
| Būdingasis kiaurymės matmuo | 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm |
| Atmosferos poveikio atsparumas | ≥ 95 % |
| Ilgaamžiškumas | Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |
| Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) | Privalomas |

- 1.2.Užpildai

Akmenys turi būti kieti bei tvirti (akmenų forma gali būti nuo kampuotos iki apvalios). Jie turi būti atsparūs vandens ir atmosferos poveikiui ir neprarasti vientisumo per visą statinio eksploatavimo laiką.

Akmenų dydis turi būti 100–200 mm. Užpilde gali būti iki 5 % didesnio, nei nurodyta, dydžio akmenų ir (arba) iki 5 % mažesnio, nei nurodyta, dydžio akmenų, jei šie nestandartinio dydžio akmenys nebus gabiono paviršiuje. Bet kuriuo atveju akmenys negali būti didesni nei 250 mm arba mažesni nei 50 mm.

Piltinis 64-128 riedulių tankis 1.36 t/m3. Gabiono ir užpildų svoris, darbus atliekant pagal specifikacijas ir gamintojų rekomendacijas 1.75 t/m3.

2 pav. Užpildų išdėstymas

- 1.3. Fasadas

Fasadas gali būti formuojamas keliais skirtingais būdais:

3 pav. Fasado formavimo būdai

- 1.4. Įrengimas

Prieš įrengiant gabionus, būtina jiems paruošti pagrindus. Pagrindams užtenka sutankinto žvyro. Pagrindo tranšėja paprastai būna apie 30 cm gylio (vadovautis projektu), užpilama žvyru ir sutankinama tankintuvu (vibrovolu ar vibroplokšte). Pirmoji gabionų eilė dedama ant sutankinto žvyro.

Gabionai tiekiami išmontuoti ir supresuoti į pakuotes, kad būtų lengviau transportuoti. Prieš užpildant akmenimis, gabionus būtina surinkti. Statybos darbuotojai turi atlikti šiuos veiksmus:

- atidaryti kiekvieną supakuotą gabioną;

- ištiesinti užlenktus kraštus, užlenkimas padarytas transportavimo tikslais ir gali būti ne geometriškai teisingas;

- atidarius gabioną, jo viduje bus šoninės plokštės ir diafragmos;

- pakelti šonines plokštes ir diafragmas į vertikalią padėtį ir sulenkti gabiono korpusą aplink apatinius šoninių plokščių kraštus. Nelankstyti dangčio, dangtis turi būti sulenktas į projektinę padėtį po užpildymo;

- sujungti (sutvirtinti) gabiono korpuso kraštus su šoninių plokščių ir diafragmų kraštais. Sujungimas turi būti atliekamas ryšiais (dažniausiai 2,2 mm skersmens viela) arba didelio stiprio tempiant vielos kabėmis (C formos žiedais).

- pav. Gabionų sujungimas

Tuščias iš anksto surinktas gabionas dedamas į projektinę vietą ir prijungiamas prie gretimų gabionų. Kitas žingsnis – gabionų užpildymas akmenimis. Akmens dydis turi būti didesnis nei akių dydis. Akmenų dydžiai 63 – 125 mm. Tarp akmenų liks apie 30% tuščios vietos. Darbininkai tuščią erdvę gali užpildyti mažesniais akmenimis ar žvyru. Matomus akmenis gabiono priekinėje pusėje (fasade) reikia atsargiai dėti rankiniu būdu. Galinę dalį galima užpildyti mechaniškai. Tinkama geometrinė gabiono forma užpildymo metu pasiekiama naudojant pastolių vamzdžius, pritvirtintus prie gabionų fasadinėje pusėje.

Gabionai užpildomi sluoksniais. Po kiekvieno sluoksnio turi būti naudojami sujungimo ryšiai (montavimo viela). Ryšiai laiko fasadinę ir galinę dalis tinkamu atstumu ir neleidžia gabionams deformuotis dėl akmenų slėgio. Į 1 m2 gabiono paviršiaus turi būti naudojami mažiausiai 4 vnt. ryšių.

Po to, kai pirmoji gabionų eilė yra užpildyta akmenimis, darbuotojai gali sulankstyti ir uždaryti gabionų dangčius, o kraštus sujungti montavimo viela arba C-žiedais. Tada antroji eilė dedama ant pirmosios. Abi eilės turi būti sujungtos viena su kita naudojant montavimo vielą arba C-žiedus.

Gabijonu priežiūra

Tinkamai įrengtų gabionų priežiūra atliekama kelių periodinės priežiūros metu vizualiai apžiūrint ir įvertinant ar nėra matomų tinklo pažeidimų ar korozijos židinių. Nustačius tinklo pažeidimus šie turi būti remontuojami remiantis gaminio gamintojo išduotomis specifikacijomis.

Pralaidos

- 2.1. Armatūra ir betonavimas

Projekte numatyti portaliniai antgaliai D1000mm ir D1200mm pralaidoms ir sparniniai blokai pralaidoms D1000mm pagal statybos taisykles ir kartotinius pralaidų sprendinius.

Pralaidos gaminamos gamykloje, joms naudojamas C30/37 stiprio betonas. Išilginė armatūra S500 stiprio, laikantis LST EN 10080:2005 ir LST EN 10080:2005/P:2006 arba lygiaverčių reikalavimų. Armatūros skaičiuojamasis atsparumas tempimui Rs=450 MPa (450 MPa). F50 atsparumo šalčiui klasės ir W2 vandens nepralaidumo klasės. Leistini betono slūgimo paviršiniai plyšiai ne didesni kaip 0,3 mm.

Antgaliai armuojami erdviniais karkasais kurių pagrindinė laikančioji armatūra 12mm ir skersinė 8mm. Armatūros gaminiai rišami viela arba virinami kontaktiniu-taškiniu būdu. Strypai pjaustomi elektrinėmis žirklėmis. Strypai lenkiami šaltu būdu. Lenkiamiems gaminiams tam, kad armatūra nebūtų pažeista būtina vadovautis standarto LST EN 1992-1-1:2005, LST EN 1992-1-1:2005/A1:2015, LST EN 1992-1-1:2005/AC:2010 ir LST EN 1992 1-1:2005/NA:2011 arba lygiaverčiais, nurodymais.

Neįtemtosios armatūros virintiniai ir rištieji strypynai ir tinklai gali būti jungiami užleidimo būdu pagal LST EN 1992-1-1:2005, LST EN 1992-1-1:2005/A1:2015, LST EN 1992-1-1:2005/AC:2010 ir LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 arba lygiaverčius reikalavimus, virinant sandūrine siūle su padėklu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-1:2006/P:2008arba lygiaverčius reikalavimus, arba užsriegiant movomis pagal LST ISO 15835-1:2010 arba lygiaverčius reikalavimus.

Apskaičiuotas apsauginis betono sluoksnis pagal atsparumo klasę XF4 bus 40mm.

2.2. Metaliniai gofruoti pralaidų vamzdžiai

| Konstrukcijos skerspjūvio vaizdas | Sperspjūvio forma ir konstrukcijos tipas | Vidiniai skerspjūvio išmatavimai, m |
| --- | --- | --- |
|  | Apvali SK 200 VC1 ÷ VC8.0 | Si 1,00 ÷ 1,20 |

Metaliniams pralaidų vamzdžiams naudojamas lakštų gofras dažniausiai formuojamas šaltuoju būdu, todėl yra naudojama atitinkama plieno klasė, kurioje yra tam tikras anglies ir legiruojančių priedų kiekis. Standartiniai SK 200 tipo konstrukcijų lakštai formuojami iš S235 arba S355 klasės plieno pagal LST EN 10149-2 [4.12] arba LST EN 10025-2 [4.11].

Plieninė gofruota konstrukcija yra sąlyginai lanksti konstrukcija, kuri sąveikaudama su ją supančiu gruntu atlaiko dideles apkrovas. Gofras konstrukcijai suteikia atsparumo – tai leidžia parinkti plonesnį lakšto storį. Standartinių plieno lakštų geometriniai parametrai pateikti 5 pav.

- pav. Konstrukcijos SK 200 standartinis lakštas

Standartinio gofro bangos geometriniai parametrai pateikti 6 pav.

- pav. Konstrukcijos SK 200 gofro bangos parametrai

SK 200 ir SK 381 tipo konstrukcijų lakštai gali būti jungiami varžtais (žr. 7 pav.). Naudojami standartiniai M20 8.8 klasės cinkuoti varžtai (žr. 8 pav.), kurių ilgis priklauso nuo jungiamų lakštų kiekio ir storio bei sujungimo būdo. Standartinių varžtų ilgis 30–70 mm.

- pav. Varžtinė lakštų jungtis

- pav. Cinkuoti konstrukcijų varžtai

Varžtų ir veržlių parametrai turi atitikti LST EN ISO 898-1 [4.3] ir LST EN ISO 898-2 [4.4].

Metaliniai gofruoti pralaidų vamzdžiai automobiliniams keliams užpilami bent 0.6m storio grunto sluoksniu.

Gofruoti lakštai su skylėmis varžtams yra cinkuojami gamykloje pagal LST EN ISO 1461 [4.5] standartą, jei nėra nurodoma kitaip. Cinko antikorozine danga lakštai padengiami iš abiejų pusių, o cinko storis 55 μm.

Konstrukcijų galai gali būti vertikalūs arba nupjauti pagal šlaitą (žr. 9 pav.). Projekte numatomi gelžbetoniai pralaidų antgaliai. Tačiau prireikus, galima ir pailginti vamzdžių galus.

- pav. Konstrukcijos galų nupjovimo būdai: a) vertikalus nupjovimas; b) nupjovimas pagal šlaitą su vertikaliu laipteliu apačioje; c) nupjovimas pagal šlaitą su vertikaliu laipteliu viršuje; d) nupjovimas pagal šlaitą su vertikaliu laipteliu viršuje ir apačioje; e) nupjovimas pagal šlaitą be vertikalaus laiptelio (pastarasis netaikomas SK 381 tipo konstrukcijoms).

Ruošiant konstrukcijai pagrindą turi būti naudojami smėlio-žvyro mišiniai, kurių savybės turi atitikti šiuos reikalavimus:

  - grunto dalelės turi būti 0/45 mm frakcijos;

  - granuliometrinės sudėties nevienalytiškumo rodiklis Cu ≥ 4,0;

  - sanklodos (frakcionuotumo) rodiklis 1 < Cc< 3;

  - vandens laidumo rodiklis k > 6 m/parą;

  - sutankinimo rodiklis 98% pagal standartinį Proktoro bandymą.

Kiekvienu atveju ypatingas dėmesys turi būti skiriamas konstrukcijos pagrindui aukštos kokybės sutankinimo zonoje (žr. 10 pav.). Sutankinto pagrindo sluoksnio storis turi būti nemažesnis kaip 30 cm, sutankinimo rodiklis – 98% pagal standartinį Proktoro bandymą.

- pav. Aukštos kokybės sutankinimo zona

Nepriklausomai nuo to ar pagrindas yra plokščias ar suformuotas pagal konstrukcijos dugną, viršutinis 5–10 cm sluoksnis turi būti paruoštas iš nesutankinto smėlio-žvyro mišinio. Šis sluoksnis užtikrina bendrą konstrukcijos gofro ir sutankinto pagrindo darbą. Smėlio-žvyro mišinyje, kuris liečiasi su konstrukcijos paviršiumi, neturėtų būti grunto dalelių didesnių kaip 32 mm. Prieš pradedant konstrukcijos surinkimo darbus būtina patikrinti ar pagrindas buvo paruoštas tinkamai: nužymėtos pagrindo ašys ir koordinatės, pagrindas atitinka reikiamą formą bei sutankinimo rodiklį.

Visiškai surinkus konstrukciją varžtus būtina užveržti iki reikiamo momento: 280 Nm ÷ 360 Nm, kai vidinis konstrukcijos plotis Si ≤ 7,0 m. Varžtai turi būti užveržiami dinamometriniu raktu. Rekomenduojama varžtus užveržinėti nuo konstrukcijos apačios, varžtas po varžto visu perimetru, bei nuo įtekėjimo link ištekėjimo. Grunto užpylimo metu yra rekomenduojama tikrinti atsitiktinių varžtų užveržimo momentus, kadangi vibracijos susijusios su grunto tankinimu gali varžtus šiek tiek atlaisvinti.

Prieš pradedant grunto užpylimo darbus konstrukciją būtina apgaubti geotekstile (≥ 170 g/m2), kuri apsaugo antikorozinę dangą nuo pažeidimų dalelių užpylimo ir tankinimo metu. Geotekstilė taip pat sulaiko smulkių grunto dalelių filtraciją per nesandarius lakštų sujungimus.

Užpylimo metu gruntas turi būti nepermirkęs, neperšalęs, negali būti didelių grunto gabalų, organinių junginių (≤ 0,5% sausos grunto masės) bei skalūno ar molio, kitokiu atveju konstrukcija gali neatlaikyti jai tenkančių apkrovų. Nesutankinto grunto vieno sluoksnio storis negali būti didesnis nei 30 cm. Užpylimas ir tankinimas atliekamas simetriškai abiejuose konstrukcijos pusėse. Leidžiamas tik vieno sluoksnio skirtumas nei priešingoje pusėje. Prieš užpylinėjant sekantį sluoksnį būtina įsitikinti ar prieš tai paklotas sluoksnis buvo tinkamai sutankintas. Nesilaikant simetriško grunto užpylimo ir tankinimo abiejuose konstrukcijos pusėse reikalavimo gali pasireikšti neleistinos deformacijos – per didelis išlinkimas į šoną (žr. 11 pav.).

- pav. Draudžiamos deformacijos, kurios viršija leistinųjų nuokrypių ribas

Draudžiama užpylimui naudojamą gruntą sandėliuoti šalia konstrukcijos (turi būti išlaikomas nemažesnis kaip 1,50 m atstumas). Grunto tiesioginis iškrovimas ant konstrukcijos taip pat yra draudžiamas. Ypač gerai reikia sutankinti gruntą konstrukcijos galuose, nes pralaidos sienutė neatlaikys grunto slėgio, atsirandančio dėl sunkiosios technikos tankinimo darbų. Dėl šios priežasties, būtina naudoti lengvąją (≤ 1 t) tankinimo techniką, o grunto dalelių sutankinimo laipsnį galima sumažinti iki 95% pagal standartinį Proktoro bandymą.

Statybvietėje dažniausiai neįmanoma pašalinti technologinio transporto, kuriam reikia pervažiuoti konstrukciją. Technologinis transportas gali sukurti labai dideles apkrovas, kurios nebuvo įvertintos projekte. Tokioms nenumatytoms apkrovoms atlaikyti gali būti įrengiamas papildomas laikinas grunto sluoksnis, padidinantis atstumą nuo konstrukcijos viršaus iki važiuojamosios dalies viršaus (žr. 12 pav.). Papildomas grunto sluoksnis virš konstrukcijos padidina apkrovos veikimo zoną.

- pav. Papildomas grunto sluoksnis technologiniam transportui

Esant labai didelėms technologinėms apkrovoms būtina pasitarti su projektuotoju arba gamintoju, tiekėju.

Projektinėje dokumentacijoje yra numatytas gelžbetoninio apvado įrengimas konstrukcijos įtekėjimo ir ištekėjimo galuose, lakštai turėtų būti pristatomi su plieniniais inkarais, skirtais sujungti apvadą ir konstrukcijas. Plieniniai inkarai su lakštais jungiami per gamykloje paruoštas skyles.