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BENDRINĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>
Visaginas
I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS
1. Prekių pirkimas.
II SKYRIUS
TIKSLAS
2. Perkamos prekės bus naudojamos VĮ Ignalinos atominės elektrinės labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statybos reikmėms Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime.
III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS
3. Lentelėje nurodyti minimalūs techniniai reikalavimai.
Lentelė
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Minimalūs techniniai reikalavimai

	1.
	Smėlio ir žvyro (žvirgždo) mišinys
	1. Frakcija nuo 0 iki 5 mm.
2. Vidinės trinties kampas ne mažiau nei 37 laipsnių. 


IV SKYRIUS
[bookmark: _Hlk535315043]DOKUMENTAI
4. [bookmark: _Hlk67303427]Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją ir bandymų protokolus, patvirtinančius smėlio ir žvyro (žvirgždo) mišinio atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
5. Kartu su kiekviena prekių partija tiekėjas privalo pateikti:
5.1. eksploatacinių savybių deklaraciją;
5.2. granuliometrinės sudėties bandymų protokolą.


V SKYRIUS
PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS
6. Tiekėjas prekes turi pristatyti autotransportu į Užsakovo teritorijoje nurodytas vietas.
7. Pristatymo metu atliekama įvažiuojančio į VĮ Ignalinos atominės elektrinės teritoriją ir iš teritorijos išvažiuojančio autotransporto patikra. Tiekėjas, pristatydamas smėlio ir žvyro (žvirgždo) mišinį, turi vadovautis Materialinių vertybių gabenimo tvarkos aprašu, DVSta-2108-3.


