# REIKALAVIMAI ARMUOTIEMS BETONO BLOKAMS

Užpildyti „Tiekėjo siūloma parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“ ir „Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus“ stulpelius kur pateiktuose Prekių aprašymuose, techniniame pase, naudotojo vadove ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodyti parametrai, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą techninėms specifikacijoms. Internetinių nuorodų teikti negalima, turi būti teikiami dokumentai.

| Eil. Nr. | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Tiekėjo siūloma parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė. Kur nepateiktas pasirinkimas [atitinka/neatitinka], prašome nurodyti konkrečią parametro reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas. Puslapis kuriame nurodytas reikalingas parametras ir pažymėta vieta, kurioje vietoje yra prašoma informacija |
| 1. | Nurodyti blokų gamintoją ir gamybos vietą (šalį): |  |  |
| 2. | Betoniniai blokai turi būti surenkami, kurių paviršiuje suformuoti iškilimai (sprausteliai) tam, kad vieni su kitais blokai susirištų be papildomų rišančiųjų priemonių. Blokai privalo turėti galimybę rištis į tiesią linija ir 90 laipsnių kampu. | [atitinka/neatitinka] |  |
| 3. | Aukštis (H) 600mm Ilgis (L) 600mm ir kartotinis 600 iki 1800mm Plotis (B) 600mm pagal kiekius, nurodytus Techninėje specifikacijoje. Tolerancija betono blokų gabaritiniams matmenims ±10mm | [atitinka/neatitinka] |  |
| 5. | Blokai turi būti armuoti polipropileno fibra 3.5±0.5kg 1 (vienam) m3 betono |  |  |
| 6. | Pagaminimo medžiagos reikalavimai - Betono stiprio gniuždant klasė ne žemesnė kaip C30/37. Aplinkos poveikio betonui klasė ne žemesnė kaip XC2; XF1 Betono atsparumas šalčiui klasė ne žemesnė kaip F100. Betono nelaidumo vandeniui klasė ne žemesnė kaip W6 |  |  |
| 7. | Klimato agresyvumo klasė - Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. |  |  |
| 8. | Pakėlimo kilpos transportavimui - Įbetonuotos plieninės kilpos betono bloko perkėlimui ir transportavimui. |  |  |
| 9 | Naudojimo sąlygos - Atvirame ore |  |  |
| 10 | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) - ≥ 90 |  |  |
| 11 | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 (1) - + 35 |  |  |
| 12 | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 (1) - 35 |  |  |
| 13 | Atstumai tarp dantukų ašių: 300x300mm Tolerancija: ±5mm |  |  |
| 14 | Dantuko aukštis: 50mm: Tolerancija: +10mm -5mm |  |  |
| 15 | Dantuko matmenys prie pagrindo: 140x140mm Tolerancija: ±5mm |  |  |
| 16 | Dantuko matmenys prie dantuko viršaus: 60x60mm Tolerancija: ±5mm |  |  |
| 17 | Kiaurymės gylis : 65mm Tolerancija: ±5mm |  |  |
| 18 | Kiaurymės matmenys prie išorinio blokelio paviršiaus: 160x160mm Tolerancija: ±10mm |  |  |
| 19 | Kiaurymės matmenys prie kiaurymės dugno: 70x70mm Tolerancija: ±10mm |  |  |