Pirkimo sąlygų 8 priedas

Techninių reikalavimų lentelė

| Prekės | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (konkretūs rodikliai, jų reikšmės, aprašymas) |
| --- | --- | --- |
| - Akustinė užuolaida 11 m x 2,7 m | Kiekis: 1 vnt. |  |
| Prekės aprašymas: |  |  |
| - Akustinės užuolaidos gamintojas. | Nurodyti. |  |
| - Akustinės užuolaidos pavadinimas / modelis. | Nurodyti. |  |
| - Matmenys | 11 m (plotis) × 2,7 m (aukštis). Tikslinami vietoje pagal faktinius matavimus. |  |
| - Audinio tankis | Ne mažesnis kaip 500 g/m². |  |
| - Klostavimas | 100 %. |  |
| - Nedegumo klasė | Ne žemesnė kaip BS 5867 Part 2 Type B, B1 arba DIN 4102 B1 (arba lygiavertis standartas). |  |
| - Garso sugerties koeficientas (αw) | Ne mažesnis kaip 0,9 (pagal EN ISO 11654 arba lygiavertį standartą). |  |
| - Garso sugertis ties 125 Hz | Ne mažesnė kaip 0,24. |  |
| - Sertifikatai | Tiekėjas privalo pateikti audinio nedegumo sertifikatą ir garso sugerties matavimų protokolą (pagal EN ISO 354 ar lygiavertį standartą). |  |
| - Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo – priėmimo dienos. |  |
| - Montavimas | Montavimas ir matmenų tikslinimas atliekamas vietoje. |  |
| - Akustinė užuolaida 2 m x 2,7 m | Kiekis: 1 vnt. |  |
| Prekės aprašymas: |  |  |
| - Akustinės užuolaidos gamintojas. | Nurodyti. |  |
| - Akustinės užuolaidos pavadinimas / modelis. | Nurodyti. |  |
| - Matmenys | 2 m (plotis) × 2,7 m (aukštis). Tikslinami vietoje pagal faktinius matavimus. |  |
| - Audinio tankis | Ne mažesnis kaip 500 g/m². |  |
| - Klostavimas | 100 %. |  |
| - Nedegumo klasė | Ne žemesnė kaip BS 5867 Part 2 Type B, B1 arba DIN 4102 B1 (arba lygiavertis standartas). |  |
| - Garso sugerties koeficientas (αw) | Ne mažesnis kaip 0,9 (pagal EN ISO 11654 arba lygiavertį standartą). |  |
| - Garso sugertis ties 125 Hz | Ne mažesnė kaip 0,24. |  |
| - Sertifikatai | Tiekėjas privalo pateikti audinio nedegumo sertifikatą ir garso sugerties matavimų protokolą (pagal EN ISO 354 ar lygiavertį standartą). |  |
| - Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo – priėmimo dienos. |  |
| - Montavimas | Montavimas ir matmenų tikslinimas atliekamas vietoje. |  |

| - Užuolaidos bėgis, 11 m | Kiekis: 1 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |  |
| - Užuolaidos bėgio gamintojas. | Nurodyti. |  |
| - Užuolaidos bėgio pavadinimas / modelis. | Nurodyti. |  |
| - Medžiaga | Aliuminio arba plieno profilis |  |
| - Profilio matmenys | Ne mažesni kaip 27x27 mm. |  |
| - Ilgis | 11 metrų (gali būti sudarytas iš kelių jungiamųjų sekcijų). |  |
| - Montavimo vieta | Montuojamas po „Armstrong“ tipo pakabinamomis lubomis. |  |
| - Tvirtinimas | Turi būti pateiktas visas reikalingas tvirtinimo ir bėgio jungiamųjų elementų komplektas, užtikrinantis tvirtumą ir stabilų veikimą. |  |
| - Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |

| - Užuolaidos bėgis, 2 m | Kiekis: 1 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |  |
| - Užuolaidos bėgio gamintojas. | Nurodyti. |  |
| - Užuolaidos bėgio pavadinimas / modelis. | Nurodyti. |  |
| - Medžiaga | Aliuminio arba plieno profilis |  |
| - Profilio matmenys | Ne mažesni kaip 27x27 mm. |  |
| - Ilgis | 2 metrai |  |
| - Montavimo vieta | Montuojamas po „Armstrong“ tipo pakabinamomis lubomis. |  |
| - Tvirtinimas | Turi būti pateiktas visas reikalingas tvirtinimo ir bėgio jungiamųjų elementų komplektas, užtikrinantis tvirtumą ir stabilų veikimą. |  |
| - Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |

| - Akustinis panelis | Kiekis: 16 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |  |
| - Akustinio panelio gamintojas. | Nurodyti. |  |
| - Akustinio panelio pavadinimas / modelis. | Nurodyti. |  |
| - Matmenys | Ne mažiau 1160 × 400 × 400 mm ± 50 mm. |  |
| - Karkasas | Medžio masyvas ir (arba) MDP (medžio drožlių plokštė) ar kita lygiavertė medžiaga. |  |
| - Užpildas | Ekologiška mineralinė vata su Ecose® ar kita lygiavertės technologijos ir polietileno membrana. |  |
| - Išorės apdaila | Neaustinio poliesterio audinys, turintis veltinio tekstūrą. |  |
| - Audinio nedegumo klasė | BS 476 Part 7 Class 1 arba lygiavertis standartas. |  |
| - Audinio ekologinis sertifikatas | Audinys turi atitikti OEKO-TEX® STANDARD 100 reikalavimus. |  |
| - Sertifikatai | Pateikti audinio OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatą. |  |
| - Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| - Montavimas | Montavimas atliekamas vietoje. |  |

| - Akustinis panelis su LED | Kiekis: 2 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |  |
| - Akustinio panelio su LED gamintojas. | Nurodyti. |  |
| - Akustinio panelio su LED pavadinimas / modelis. | Nurodyti. |  |
| - Konstrukcija | Ne mažiau kaip trys sujungti paneliai, montuojami lubose. |  |
| - Vieno panelio matmenys | Ne mažiau 1160 × 580 × 75 mm (±10 mm). |  |
| - Karkasas | Medžio masyvas arba lygiavertė medžiaga. |  |
| - Užpildas | PET ar kitas lygiavertis pluoštas. |  |
| - Išorės apdaila | Neaustinio poliesterio audinys, turintis veltinio tekstūrą. |  |
| - Audinio nedegumo klasė | BS 476 Part 7 Class 1 arba lygiavertis standartas. |  |
| - Audinio ekologinis sertifikatas | Audinys turi atitikti OEKO-TEX® STANDARD 100 reikalavimus. |  |
| - Garso sugerties koeficientai (pagal dažnius) | • 80 Hz–0,3. • 125 Hz–0,5. • 250 Hz–0,78. • 500–4000 Hz–1,0. |  |
| - LED apšvietimas | Dviejuose tarpuose tarp panelių sumontuoti LED šviestuvai – gali būti LED juostos arba taškiniai moduliai. |  |
| - Elektros parametrai | LED šviestuvai turi būti skirti naudoti 220–240 V AC tinkluose, turėti atitinkamus CE ar ENEC atitikties ženklus. |  |
| - Sertifikatai | Pateikti audinio nedegumo, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatą. |  |
| - Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| - Montavimas | Montavimas atliekamas vietoje. |  |

| - Akustinis panelis | Kiekis: 26 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |  |
| - Akustinio panelio gamintojas. | Nurodyti. |  |
| - Akustinio panelio pavadinimas / modelis. | Nurodyti. |  |
| - Vieno panelio matmenys | Ne mažiau 1160x580x125 mm (±10 mm). |  |
| - Karkasas | Medžio masyvas arba lygiavertė medžiaga. |  |
| - Užpildas | PET ar kitas lygiavertis pluoštas. |  |
| - Išorės apdaila | Neaustinio poliesterio audinys, turintis veltinio tekstūrą. |  |
| - Audinio nedegumo klasė | BS 476 Part 7 Class 1 arba lygiavertis standartas. |  |
| - Audinio ekologinis sertifikatas | Audinys turi atitikti OEKO-TEX® STANDARD 100 reikalavimus. |  |
| - Garso sugerties koeficientai (pagal dažnius) | Ne mažiau kaip: 80Hz–0,61; 125Hz–0,75; 250–4000Hz – 0,9–1 arba geresnė.. |  |
| - Sertifikatai | Pateikti audinio nedegumo, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatą. |  |
| - Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| - Montavimas | Montavimas atliekamas vietoje. |  |

| - Difūzinė plokštė | Kiekis: 14 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |  |
| - Difūzinės plokštės gamintojas. | Nurodyti. |  |
| - Difūzinės plokštės pavadinimas / modelis. | Nurodyti. |  |
| - Montavimo vieta | Montuojama ant sieninių akustinių panelių. |  |
| - Matmenys | Ne mažiau 1160 × 580 × 3 mm (±10 mm). |  |
| - Medžiaga | Perforuota HDF arba lygiavertė (aukšto tankio medienos plaušų plokštė). |  |
| - Perforacijos parametrai | Perforacijos procentas – ne mažiau kaip 20 % plokštės ploto. |  |
| - Paviršiaus apdaila | Natūralios medienos, laminuota arba dažyta (spalva – neutrali arba derinama su sieninėmis plokštėmis). |  |
| - Akustinės savybės | Skirta difuzijai (garso bangų išsklaidymui) vidutinių ir aukštų dažnių diapazone. |  |
| - Montavimas | Turi būti pritaikyta tvirtinimui ant esamų akustinių panelių konstrukcijos. |  |
| - Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |

| - Studijinis stalas | Kiekis: 1 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |  |
| - Stalo gamintojas. | Nurodyti. |  |
| - Stalo pavadinimas / modelis. | Nurodyti. |  |
| - Stalviršio matmenys | Ne mažiau 1400 × 725 mm ± 50 mm. |  |
| - Stalviršio storis | 25 mm ± 3 mm. |  |
| - Aukštis | 760 mm ± 4 mm. |  |
| - Konstrukcija | Tvirtas rėmas su kabelių kanalais kojose ir po stalviršiu. |  |
| - Medžiaga | Laminuota MDF / medžio drožlių plokštė arba natūrali medienos faneruotė, metalinis ar tvirtas konstrukcinis rėmas. |  |
| - Paviršius | Atsparus dilimui ir įbrėžimams, lengvai valomas, matinis paviršius, neatskleidžiantis atspindžių. |  |
| - Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |

| - Studijinė kėdė | Kiekis: 1 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |  |
| - Kėdės gamintojas. | Nurodyti. |  |
| - Kėdės pavadinimas / modelis. | Nurodyti. |  |
| - Kėdės bazė | Sustiprinto plastiko arba aliuminio lydinio. Penkių stipinų pagrindas su ratukais. |  |
| - Kėlimo mechanizmas | Dujinis aukščio reguliavimo mechanizmas. |  |
| - Sinchroninis mechanizmas | Sinchroninis sėdynės ir atlošo posvyrio kampo reguliavimo mechanizmas. |  |
| - Atlošas | Tinklelio audinio atlošas su tvirtu rėmu, užtikrinantis oro cirkuliaciją ir nugaros atramą. Aukštis – ne mažesnis kaip 600 mm. |  |
| - Porankiai | Reguliuojamo aukščio porankiai, pagaminti iš minkšto poliuretano arba plastiko. |  |
| - Sėdynė | Ergonominės formos sėdynė su poliuretano putų užpildu. |  |
| - Sėdynės apmušalas | Gobelenas arba kvėpuojantis audinys, atsparus dilimui. |  |
| - Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |

| - Garsą izoliuojančios durys | Kiekis: 1 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |  |
| - Durų gamintojas. | Nurodyti. |  |
| - Durų pavadinimas / modelis. | Nurodyti. |  |
| - Matmenys | Aukštis 2050 mm, plotis 1176 mm (galutiniai matmenys tikslinami vietoje). |  |
| - Stiklo paketas | Grūdintas stiklas, akustinis stiklo paketas (ne mažiau nei dvigubas stiklas arba lygiavertis), užtikrinantis minimalų garso perdavimą. |  |
| - Durų sandarumas | Komplekte slenkstis ir sandarinimo tarpikliai, užtikrinantys maksimalų garso izoliacijos efektą. |  |
| - Montavimas | Tiekėjas privalo įtraukti visišką montavimo darbų paketą, įskaitant durų rėmo įstatymą, sandarinimą, pritraukėjo montavimą ir galutinę apdailą. |  |
| - Pritraukėjas | Durys turi turėti automatinį pritraukėją arba magnetinį mechanizmą, užtikrinantį sandarų uždarymą. |  |
| - Medžiagos | Aukštos kokybės durų rėmas (PVC arba metalo konstrukcija), atsparus deformacijai ir drėgmei. |  |
| - Apdaila | Paviršius atsparus įbrėžimams, lengvai valomas, estetiškai derinamas prie interjero. |  |
| - Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |