INFORMACIJA APIE SIŪLOMĄ PREKĘ

KAKLO MOVOS

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimmo sąlygose nustatytus techninius reikalavimus. Geresnių techninių charakteristikų prekės bus laikomos atitinkančiomis techninės specifikacijos reikalavimus.

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Pildo tiekėjas: nurodomi siūlomos prekės techniniai parametrai SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams tiekejo_abc.pdf (lrv.lt) |
| --- | --- | --- |
| 1. Įsigyjamos prekės | Tamsiai mėlynos spalvos kaklo mova. Kaklo movos aprašymas patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1R-48 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų tarnybinės uniformos, kursantų uniformos ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių patvirtinimo“. |  |
| 2. Reikalavimai spalvai | Medžiagos spalva turi būti artima pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą kodui 19-4024 TPX. |  |
| 3. Reikalavimai gaminių konstravimui | Gaminio konstravimui turi būti panaudoti standarto LST EN ISO 8559-1:2021 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba kito lygiaverčio standarto duomenys. |  |
| 4. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui | Turi atitikti LST EN 13402-3:2017 standarto ( Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Dydžių ženklinimas pagal kūno matmenis ir intervalus) arba lygiaverčio standarto reikalavimus normalaus kūno sudėjimo figūrai. |  |
| 5. Gaminių dydžiai | Vienas dydis. |  |
| 6. Medžiagos techninės charakteristikos | Kaklo movos siuvimui naudojama medžiaga turi atitikti technines charakteristikas pateiktas 1 lentelėje. Tiekėjas per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo privalo suderinti su Užsakovu priešgamybinius pavyzdžius. Suderinti pavyzdžiai privalo būti patvirtinti abiejų šalių atstovų parašais. |  |
| 7. Reikalavimai siuvimo siūlams | Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys. Jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. |  |
| 8. Reikalavimai siuvimo siūlėms | Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti. |  |
| 9. Techniniai kokybiniai reikalavimai | Gaminys turi turėti gerą prekinę išvaizdą, jo porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus. |  |
| 10. Medžiagos ir siuvimo priedų kokybę bei atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai | 1. Konkurso dalyvis, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti siūlomo gaminio pagrindinių medžiagų bandymų, atliktų notifikuotoje akredituotoje laboratorijoje, protokolų kopijas. Pirkėjo atskiru reikalavimu konkurso laimėtojas privalės pateikti laboratorijos protokolų originalus, patvirtinančius, kad prekė atitinka Pirkėjo nustatytas technines charakteristikas. 2. Pirkėjui, kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas. |  |
| 11. Gaminių ženklinimas, reikalavimai vidinėms etiketėms | Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai pagal LST ISO 3758 :2023 arba lygiaverčius standartus. Etiketė ir jos prisiuvimo vieta derinama su Užsakovu po sutarties pasirašymo, tvirtinant priešgamybinį pavyzdį. |  |
| 12. Gaminių pakavimas | Kiekvienas gaminys turi būti tvarkingai supakuotas į skaidrų, patvarų, polietileno maišą su lipnia daugkartinio užklijavimo (atsegimo/užsegimo) juostele. Ant maišo turi būti prilipdyta etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas. Etiketė derinama su Užsakovu. |  |
| 13. Reikalavimai pakavimo dėžėms | Vienos dėžės su gaminiais (prekėmis) svoris neturi viršyti 10 kg. |  |
| 14. Modelio aprašymas | Kaklo movos modelis yra pavaizduotas eskize. Kaklo mova siuvama iš 2 medžiagų: flisinės ir trikotažinės, kurios sujungiamos siūle. Trikotažinė dalis mezgama be siūlių. Flisinė dalis turi vieną siūlę. |  |

KAKLO MOVOS TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

1 lentelė

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo | Pildo tiekėjas: nurodomi siūlomos prekės techniniai parametrai SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams tiekejo_abc.pdf (lrv.lt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Flisinė medžiaga: |  |  |  |
| - Tamsiai mėlynos spalvos medžiagos pluoštinė sudėtis, % | PES, 100 | LST ISO 1833 arba lygiavertis |  |
| 1.2. Paviršinis tankis, g/m2 | 170 ±5 % | LST ISO 3801:1977arba LST EN 12127:1999 arba lygiavertis |  |
| 1.3. Medžiagos polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (po 30 min.), laipsnis | ≥ 4 | LST EN ISO 12945-1:2020 arba kitas lygiavertis |  |
| 1.4. Atsparumas dilinimui esant 9 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | ≥ 25 000 | LST EN ISO 12947-2:2016 arba kitas lygiavertis |  |
| 1.5. Šiluminė varža, m2K/W | ≥ 0,08 | LST EN ISO 11092:2014 arba kitas lygiavertis |  |
| 1.6. Laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm² angai), mm/s | ≥1100 | LST EN ISO 9237:1995 arba kitas lygiavertis |  |
| 1.7. Matmenų pokytis išskalbus prie 40°C ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau ±3 | LST EN ISO 5077:2008 (skalbimo procedūra 4M, džiovinimo būdas-C pagal LST EN ISO 6330:2021) arba kitas lygiavertis |  |
| 1.8. Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |  |
| 1.8.1. sausai trinčiai | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-X12:2016 arba kitas lygiavertis |  |
| 1.8.2. šlapiai trinčiai | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-X12:2016 arba kitas lygiavertis |  |
| 1.8.3. skalbimui prie 40º C | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-C06:2010 arba kitas lygiavertis |  |
| 1.8.4. prakaitui | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-E04:2013 arba kitas lygiavertis |  |
| 1.9. Didžiausioji (trūkimo) jėga, N |  |  |  |
| 1.9.1. išilgine kryptimi | ≥ 300 | LST EN ISO 13934-1:2013 arba kitas lygiavertis |  |
| 1.9.2. skersine kryptimi | ≥ 120 | LST EN ISO 13934-1:2013 arba kitas lygiavertis |  |
| 2. Trikotažinė medžiaga: |  |  |  |
| # 2.1. Tamsiai mėlynos spalvos medžiagos pluoštinė sudėtis, % | # PES 95 ±3 # EA 5 ±3 | # LST ISO 1833 arba lygiavertis |  |
| # 2.2. Paviršinis tankis, g/m2 | # 180 ±10 | LST ISO 3801:1977arba LST EN 12127:1999 arba lygiavertis |  |
| # 2.3. Medžiagos polinkis pūkuotis ir pumpuruotis( po 30 min.), laipsnis | # ≥ 4 | LST EN ISO 12945-1:2002 arba kitas lygiavertis |  |
| # 2.4. Atsparumas dilinimui esant 9 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | # ≥ 90 000 | LST EN ISO 12947-2:2016 arba kitas lygiavertis |  |
| # 2.5. Šiluminė varža, m2K/W | # ≥ 0,01 | LST EN ISO 11092:2014 arba kitas lygiavertis |  |
| # 2.6. Laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm² angai), mm/s | # ≥ 380 | LST EN ISO 9237:1995 arba kitas lygiavertis |  |
| 2.7. Matmenų pokytis išskalbus prie 40°C ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau ±3 | LST EN ISO 5077 :2008(skalbimo procedūra 4M, džiovinimo būdas-C pagal LST EN ISO 6330) arba kitas lygiavertis |  |
| 2.8. Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |  |
| 2.8.1. sausai trinčiai | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-X12:2016 arba kitas lygiavertis |  |
| 2.8.2. šlapiai trinčiai | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-X12:2016 arba kitas lygiavertis |  |
| 2.8.3. skalbimui prie 40º C | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-C06:2010 arba kitas lygiavertis |  |
| 2.8.4. prakaitui | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-E04:2013 arba kitas lygiavertis |  |
| 2.9. Didžiausioji (trūkimo) jėga, N |  |  |  |
| 2.9.1. išilgine kryptimi | ≥ 210 | LST EN ISO 13934-1:2013 arba kitas lygiavertis |  |
| 2.9.2. skersine kryptimi | ≥ 210 | LST EN ISO 13934-1:2013 arba kitas lygiavertis |  |

Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją, deklaracijas ir patvirtinimus.

Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, pakeitus duomenis, jo pasiūlymas bus atmestas.