Versija Nr. 1

                                                                               Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“
				
ROKIŠKIO RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ IR BANDYMŲ PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paslaugų teikimo apimtis ir terminai
1.1. Tiekėjas atliks naudojamų kelių (gatvių), kitų inžinerinių statinių statybos, rekonstravimo, remonto ar priežiūros darbams naudojamų medžiagų kokybės kontrolės tyrimus ir bandymus. Faktinė teikiamų paslaugų apimtis priklausys nuo to, kiek ir kokios apimties darbų kasmet atliks perkančioji organizacija.
1.2. Pirkimo sutartis galioja 12 mėnesių. Pirkimo sutarties terminas gali būti pratęstas du kartus po 12 mėnesių, termino pratęsimą fiksuojant papildomu šalių susitarimu.
1.3. Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas: 

	Kelio (gatvės) ar kito inžinerinio statinio sankasos ir pagrindų įrengimas

	[bookmark: _Hlk504229006]Reikalaujamos nustatyti savybės
	Bandymo rūšis
	Bandymo metodas (arba lygiavertis)

	Nustatyti deformacijos modulį
	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas
	LST 1360-5

	Nustatyti nesurištųjų mišinių sutankinimo rodiklį DPr
	Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas
	LST EN 13286-2, 
LST  EN 13286-2/AC

	Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį
	Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas
	LST EN 933-1

	Nustatyti pralaidumą vandeniui
	Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai
	LST EN ISO 17892-11

	Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį
	Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuose užpilduose nustatymas
	LST EN 933-5

	Nustatyti laikomosios gebos Kalifornijos rodiklį 
	Nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio išbrinkimo nustatymo metodas
	LST EN 13286-47

	Nustatyti atsparumą trupinimui LA
	Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai.
Los Andželo metodas
	LST EN 1097-2

	Nustatyti atsparumą trupinimui SZ
	Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai
	LST EN 1097-2

	Gruntų surištų cementu ir priedais stipris gniuždant
	Bandinių gamyba
	MN AGPS 24

	
	Bandinių gniuždymo stipris
	LST EN 13286-41

	Gruntų surištų cementu ir priedais atsparumas šalčiui
	Bandinių gamyba
	MN AGPS 24

	
	Bandinių šaldymo ir atšildymo bandymas
	MN AGPS 24

	
	Bandinių gniuždymo stipris
	LST EN 13286-41

	Kelio (gatvės) ar kito inžinerinio statinio asfaltbetonio dangos įrengimas

	Nustatyti asfaltbetonio mišinio granuliometrinę sudėtį
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 2 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas
	LST EN 12697-2/+A1

	Nustatyti asfaltbetonio mišinio rišiklio kiekį
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis
	LST  EN 12697-1,
Automobilių kelių asfalto mišinių bandymo nurodymų I dalis „Rišiklio kiekis“ BN ASFALTAS-1 22

	Nustatyti oro tuštymių kiekį iš mišinio
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas
	LST  EN 12697-8

	Išgeneruoti bitumą iš bituminių mišinių
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu
	LST EN 12697-3+A1

	Paimti pavyzdžius (kernus) ir nustatyti jų storį
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas
	LST EN 12697-27

	
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 36 dalis. Bituminių dangų storio nustatymas
	LST EN 12697-36

	Nustatyti kernų tankį (sutankinimo laipsnį)

	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas
	LST EN 12697-6

	Nustatyti oro tuštymių kiekį iš kerno
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas
	LST  EN 12697-8

	Nustatyti asfaltbetonio sluoksnių sukibimą
	Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas
	TP Asphalt-StB, Teil 80 (Asfalto bandymų techniniai nurodymai, 80 dalis) (FGSV 765)

	Nustatyti dangos paviršiaus atsparumas slydimui
	Dangos paviršiaus atsparumo slydimui rodiklio nustatymas
	CEN/TS 15901-14

	Nustatyti kelio dangos išilginį lygumą
	Kelio dangos paviršiaus išilginio lygumo pagal IRI matavimas
	LST EN 13036-6, LST EN 13036-5, TN IRI 22

	Kiti kelio (gatvės) ar kito inžinerinio statinio bandymai

	Nustatyti betono stiprį gniuždant
	Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris
	LST EN 12390-3

	Nustatyti atsparumą dilinimui
	Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
	LST EN 1340 G priedas

	Nustatyti horizontalaus ženklinimo atspindį (taškinis)
	Horizontalaus ženklinimo atspindžių matavimas
	LST EN 1436, A, B priedai

	Nustatyti vertikalaus ženklinimo atspindį
	Vertikalaus ženklinimo atspindžių matavimas
	LST EN 12899-1, CIE 54.2



2. Tyrimų ir bandymų atlikimas
2.1. Laboratorinių tyrimų ir bandymų kiekius ir reikalavimus jiems nustato atitinkamos rekomendacijos, statybos taisyklės, techninių reikalavimų aprašai, įrengimo taisyklės ir kiti statybos dokumentai. Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo iniciatyva tyrimai ir bandymai gali būti atliekami pagal poreikį.
2.2. Laboratoriniams darbams ir matavimams objektuose turi būti naudojamos šiuolaikinės, patikimos ir tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai. Visos matavimo priemonės ir įrengimai turi būti metrologiškai įteisinti.
2.3. Atliekant bandymus, matavimus ir tyrimus keliuose privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti apstatytos ženklais pagal galiojančias instrukcijas ir nekelti pavojaus eismo dalyviams.
2.4. Užsakymus laboratoriniams tyrimams ir bandymams atlikti pirkimo sutarties įgyvendinimo metu tiekėjui el. paštu pateiks statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas sutarties su užsakovu pagrindu atliekančios įmonės atsakingi darbuotojai arba pats užsakovas.
2.5. Asfaltbetonio dangos ėminių (kernų) vietos parenkamos užsakovo arba statybos darbų techninio prižiūrėtojo nurodymu. Ertmės, kurios lieka paėmus kerną iš asfaltbetonio dangos, turi būti nedelsiant kokybiškai užtaisytos asfaltbetonio mišiniu.
2.6. Visų laboratorinių tyrimų ir bandymų, kurių rezultatų pateikimo operatyvumas turi tiesioginę įtaką nuosekliam, nepertraukiamam ir kokybiškam statybos rangos technologinių procesų vykdymui, atlikimo laboratorijoje ir gautų rezultatų pateikimo statinio statybos darbų techniniam prižiūrėtojui arba perkančiajai organizacijai terminas – nedelsiant, bet ne ilgiau 5 darbo dienų (išskyrus pagrįstus atvejus, kai laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimo terminas technologiškai yra ilgesnis) nuo bandinių gavimo dienos. Už bandinių (išskyrus kernus) pateikimą laboratorijai atsakingas užsakovas arba statybos darbų techninis prižiūrėtojas.
[bookmark: _Hlk505615154]2.7. Kai kontroliniai laboratoriniai bandymai pagal jų atlikimo technologiją turi būti atliekami statybos darbų vietoje su mobilia laboratorine įranga (kernų paėmimas), tokia mobili laboratorija privalo atvykti į statybos darbų vietą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas (nebent užsakyme nurodyta vėlesnė data) nuo užsakymo gavimo dienos elektroniniu paštu. 
2.8. Tiekėjui atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus, dokumentų kopijas tiekėjas el. paštu privalo pateikti techniniam prižiūrėtojui arba perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos.
_______________
