TS-11 PĖSČIŲJŲ TVORELĖ
[bookmark: _Toc506892253]Pėsčiųjų tvorelė – 1950 mm ilgio statramsčiai iš nemažesnių kaip 60,3 × 2,0 mm skersmens plieninių cinkuotų vamzdžių, užpildo segmento elementai iš 33,7×3,2 mm skersmens cinkuotų vamzdžių. Tvorelės aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti nemažesnis kaip 1,3 m.
Plienas S235JR, pamatų betono klasė ne mažesnės kaip  C25/30 XF2 F50. Pamatams naudojamo betono mišinys turi atitikti LST EN 206 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, o plieniniai vamzdžiai – LST EN 10219 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Plieno elementai nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 (arba lygiaverčio). Varžtinės jungtys turi būti atsparios aplinkos poveikiui, naudojami karšto cinkavimo varžtai, o pažeista cinko danga suvirinimo vietose atstatoma iki nurodytos vertės.
Tvorelės pavyzdys (pagal poreikį gali būti naudojami ir kitokio pločio segmentai):
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