REIKALAVIMAI FIKSUOJAMIEMS BETONO BLOKAMS

| Statybos techniniai reglamentai, standartai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - STR 2.05.05.:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ |  |  |
| - LST EN 206:2013+A2:2021 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“ Concrete - Specification, performance, production and conformity EN 206:2013+A2:2021 |  |  |
| - LST 1428-17:2016 „Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu“ Concrete - Test methods - Part 17: Determination of frost resistance to volumetric freezing and thawing |  |  |
| - LST 1974:2012 „LST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai“ Rules for the Application of LST EN 206-1 and Additional National Requirements |  |  |
| - LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“ Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings EN 1992-1-1:2004 |  |  |
| - LST EN ISO 9223:2012 „Metalų ir lydinių korozija. Atmosferų koroziškumas. Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas“ (ISO 9223:2012)“ Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination and estimation (ISO 9223:2012) EN ISO 9223:2012 |  |  |
| - LST EN 12390-3 :2019 „Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris“ Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens EN 12390-3:2019 |  |  |
| - LST EN 13369:2018 „Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės“ Common rules for precast concrete products EN 13369:2018 |  |  |
| - LST 2015 „Surenkamieji betoniniai gaminiai. Paviršiaus išvaizdos charakteristikos ir jų tikrinimo metodai“ Precast concrete products - Surface appearance characteristics and methods of testing |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalūs reikalavimai |
| Aplinkos sąlygos |  |  |
|  | Naudojimo sąlygos | #### Atvirame ore |
|  | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) | #### ≥ 90 |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 (1) | #### + 35 |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 (1) | #### - 35 |
|  | Klimato agresyvumo klasė | #### Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą |
| #### Reikalavimai blokams |  |  |
|  | Betono stiprio gniuždant klasė ne žemesnė kaip | ≥ C30/37. |
|  | Aplinkos poveikio betonui klasė ne žemesnė kaip | XC2; XF1 |
|  | Betono atsparumas šalčiui klasė ne žemesnė kaip | F100 |
|  | Betono nelaidumo vandeniui klasė ne žemesnė kaip | W6 |
|  | Betono blokų matmenys(2) | Ilgis (L) 600mm ir kartotinis 600 iki 1800mm Plotis (B) 600mm Aukštis (H) 600mm |
|  | Gaminio matmenų paklaida | ±10mm. |
|  | Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat riebalinės ir rūdžių dėmės visame konstrukcijos paviršiuje | Neleistini |
|  | Pakėlimo kilpos transportavimui ir montavimui(3) | Įbetonuotos nulenkiamos arba įleidžiamos pakėlimo kilpos |
|  | Gaminio paviršiaus kategorija, pagal LST 2015 ne žemesnė kaip | C |
|  | Armavimas | polipropileno fibra 3.5±0.5 kg vienam m3 betono |
|  | Garantinis laikas ne mažiau, m. | #### 10 |
|  | Reikalavimai betono blokų sujungimams |  |
|  | Atstumai tarp dantukų ašių: | 300x300mm Tolerancija: ±5mm |
|  | Dantuko aukštis | 50mm Tolerancija: +10mm, -5mm |
|  | Dantuko matmenys prie pagrindo: | 140x140mm Tolerancija: ±5mm |
|  | Dantuko matmenys prie dantuko viršaus: | 60x60mm Tolerancija: ±5mm |
|  | Kiaurymės gylis : | 65x65mm Tolerancija: ±5mm |
|  | Kiaurymės matmenys prie išorinio blokelio paviršiaus: | 160x160mm Tolerancija: ±10mm |
|  | Kiaurymės matmenys prie kiaurymės dugno: | 70x70mm Tolerancija: ±10mm |
| Pastabos: - Techniniame projekte, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis, reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus. - Nurodyti gabaritai pateikti nevertinant sujungimui naudojamų iškilimų. - Kilpos neturi trukdyti blokų montavimui. Nulenktai kilpai turi būti numatyta įduba kurioje ji “pasislėpia”. - Betoniniai blokų paviršiuje turi būti suformuoti iškilimai (sprausteliai) tam, kad vieni su kitais blokai susirištų be papildomų rišančiųjų priemonių. Blokai privalo turėti galimybę rištis į tiesią linija ir 90 laipsnių kampu. - Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiama eksploatacinių savybių deklaracija. |  |  |

1 Koncepcinis brėžinys(1)