METALINIO TAIKINIO NR. 11 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

- metalinis taikinys (toliau – taikinys) turi būti pagamintas iš 1–1,2 mm storio valcuoto

aliuminio;

- taikinys, veikiamas tiesioginių saulės spindulių, temperatūros pokyčių nuo -40 iki +40 ºC,

drėgmės (lietaus, rūko, sniego), turi išlaikyti savo formą, darbines savybes ir spalvą;

- po mechaninio poveikio (pataikius kulkai) taikinys neturi skilinėti, trupėti, linkti;

- turi būti užtikrintas taikinio standumas, kad nesilankstytų kilnojant, nelinktų esant 11 m/s

vėjo greičiui;

- taikinio apatinė tvirtinimo forma turi tikti taikinio kėliklio laikymo gembei ir turi

užtikrinti smūgio poveikio perdavimą pataikymo davikliui;

- taikinys turi būti nudažytas RAL 6002 (žalia) spalva (purškimo arba milteliniu būdu);

- kulkos pramušta kiaurymė turi būti ne didesnė nei 1,5 d (d – kulkos skersmuo).

Taikinio projekcijos išmatavimai:

Taikmuo Nr. 11 – 1300x460 mm

120 mm

1300 mm

R 05 mm

30 mm

460 mm

Vaizdas iš apačios

440 mm