Pirkimo sąlygų

1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA AULINUKAMS KJP

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

# Aulinukai Karinių jūrų pajėgų (toliau aulinukai KJP arba aulinukai)  – tai klasikinio stiliaus, juodos spalvos, natūralios odos, priekyje suvarstomi, neaukšti aulinukai. Aulinukų modelio eskizas pateiktas priede.

  - Aulinukai KJP  skirti Karinių jūrų pajėgų kariams avėti ištisus metus. Kiekviena avalynės pora komplektuojama su 2 poromis išimamų ortopedinių įkločių.

  - Aulinukai KJP gaminami poromis ir turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

  - Gaminių garantinis terminas – ne mažiau nei 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II. MODELIO APRAŠYMAS

  - Aulinukai KJP – tai klasikinio stiliaus trumpi aulinukai su apvalėjančia nosele, su užpakaliniu dirželiu, uždengiančiu siūlę.  Modelio eskizas pateiktas priede.

  - Batų viršus iš natūralios, minkštos, juodos spalvos odos, pamušalas iš pamušalinės natūralios spalvos, natūralios odos, vidpadis iš natūralios odos.

  - Batai priekyje suvarstomi raišteliais, per keturias poras metalinių akučių (pločio reguliavimui).

  - Auliuko aukštis – 10,0 cm – 11,0 cm (aukštis matuojamas taip, kaip nurodyta eskize).

  - Padas ištisinio formavimo, storis 10 - 12 mm, turi būti atsparus slydimui, lankstymui ir šalčiui.

  - Kiekviena aulinukų pora komplektuojama su dviem poromis įkločių: viena pora skirta vasaros sezonui, kita pora – šaltam metų periodui.

  - Batai nupeltakiuoti taip, kaip parodyta eskize.

  - Esant poreikiui, su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, gaminių modelis, konstrukciniai ir technologinio apdirbimo sprendimai gali būti nežymiai patikslinti/pakoreguoti , jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos.

III. AVALYNĖS DYDŽIAI

# Avalynės dydžiai turi atitikti LST ISO 9407 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Avalynė pagal užsakymą gali būti nuo 240 iki 340 dydžio pagal pateiktą dydžių skalę ( 1 lentelė). Kiekvienas dydis gaminamas dviejų apimčių (skirtumas tarp apimčių – 5 mm), pagal tokią išankstinę proporciją (gali būti tikslinama sudarant sutartį):

# - I apimties (standartinės) – 70 %;

# - II apimties (platesnės) – 30 %.

# Iki 2 % užsakyto kiekio gali būti pareikalauta pagaminti avalynę nestandartinių dydžių.

# Aulinukų bazinis dydis yra 280/265 (I pėdos apimtis).

# 1 lentelė

# DVIEJŲ APIMČIŲ VYRIŠKOS AVALYNĖS DYDŽIŲ LENTELĖ

| Avalynės dydis | Avalynės plotis I | Avalynės plotis II |
| --- | --- | --- |
| Pėdos ilgis, mm | I pėdos apimtis, mm | II pėdos apimtis, mm |
| 1 | 2 | 3 |
| 240 | 230 | 235 |
| 250 | 240 | 245 |
| 255 | 245 | 250 |
| 260 | 245 | 250 |
| 265 | 250 | 255 |
| 270 | 255 | 260 |
| 275 | 260 | 265 |
| 280 | 265 | 270 |
| 285 | 270 | 275 |
| 290 | 270 | 275 |
| 295 | 275 | 280 |
| 300 | 275 | 280 |
| 305 | 275 | 280 |
| 310 | 275 | 280 |
| 320 | 280 | 285 |
| 330 | 280 | 285 |
| 340 | 280 | 285 |

# Pastaba: I pėdos apimtis skirta standartinei kojai,  II pėdos apimtis - platesnei kojai

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR APDIRBIMO YPATUMAI

# Batų viršus turi būti iš natūralios, minkštos, elastingos su natūralia valktimi galvijų odos, juodos spalvos. Dažymas turi būti vienodo intensyvumo, patvarus eksploatuojant. Avalynės pagrindinės viršaus detalės turi būti iškirstos iš geriausios (nugarinės) odos dalies (neleidžiama naudoti šoninių ir galvos dalies odos). Neleidžiama naudoti odos su defektais: šlifuotos, išakijusios, suskilusios arba su kitokiais odos defektais, kurie pablogintų gaminio išvaizdą arba savybes. Aulinukų viršaus odos storis ir parametrai nurodyti 2 lentelės 4 ir 6-9 punktuose.

2 lentelė

# AULINUKŲ IR JŲ PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| # Eil. # Nr. | # Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. | # Rodiklio vertė | # Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| # Rodikliai batui |  |  |  |
| # 1. | Batviršio ir pado tvirtinimo stipris, N/mm | 4,0 | LST EN ISO 20344 arba lygiavertis |
| # 2. | Siūlės stipris, N/mm | 11 | LST EN 17697 arba lygiavertis |
| # 3. | Atsparumas vandens skverbčiai, cm² (100 vonių ciklas) | 0 | LST EN 13073 arba lygiavertis |
| # 4. | *Odos ph | 3,2 | LST EN ISO 4045 arba lygiavertis |
| # 5. | Batviršio laidumas vandens garams, mg/cm2 h | 2 | LST EN ISO 20344 arba lygiavertis |
| Rodikliai viršaus odai |  |  |  |
| # 6. | Storis, mm | 1,5 (+0,2; -0,1) | LST EN ISO 2589 arba lygiavertis |
| # 7. | Tempiamasis stipris, N/mm² | 20 | LST EN 3376 arba lygiavertis |
| # 8. | Santykinė ištįsa trūkio metu, % | 65 | LST EN 3376 arba lygiavertis |
| # 9. | Atsparumas lankstymui, ciklai: - sausomis sąlygomis - drėgnomis sąlygomis | 50 000 10 000 | LST EN 17694 arba lygiavertis |
| Rodikliai pamušalo odai |  |  |  |
| # 10. | Storis, mm | 1,1 ± 0,1 | LST EN ISO 2589 arba lygiavertis |
| # 11. | Tempiamasis stipris, N/mm² | 15 | LST EN 3376 arba lygiavertis |
| # 12. | Santykinė ištįsa trūkio metu, % | 65 | LST EN 3376 arba lygiavertis |
| # 13. | Vandens sugertis per 2 h, % | 60 | LST EN ISO 2417 arba lygiavertis |
| # 14. | Atsparumas dilinimui, ciklai: - sausomis sąlygomis - šlapiomis sąlygomis | 25 600 12 800 | LST EN ISO 20344, LST EN 13520 arba lygiavertis |
| Vidpadis |  |  |  |
| # 15. | Storis, mm | 2,0 (+0,2; -0,1) | LST EN ISO 2589 arba lygiavertis |
| # 16. | Vandens sugertis per 2 h, % | 40 | LST EN ISO 2417 arba lygiavertis |
| Padas |  |  |  |
| # 17. | Atsparumas dilinimui, mm3 | 150 | LST EN ISO 20344 arba lygiavertis |
| # 18. | Atsparumas lankstymui (po 30000 ciklų), mm | 4 | LST EN ISO 20344 arba lygiavertis |
| # 19. | Pado izoliacija nuo šalčio (temperatūros kritimas ant vidpadžio), ºC | 10 | LST EN ISO 20344 arba lygiavertis |
| # 20. | Pado kietumas (Shoro metodas), sąlyginiais vnt. | 70 (+6;-3) | LST EN ISO 868 arba lygiavertis |

*pažymėti rodikliai reikalaujami visoms avalynėje panaudotoms odoms.

  - Pamušalas turi būti natūralios pamušalinės galvijų odos. Pamušalo parametrai nurodyti 2 lentelės 4 ir 10-14 punktuose.

  - Vidpadis turi būti iš kietos, natūralios odos, dviejų sluoksnių. Po odiniu vidpadžiu turi būti termoizoliacinis sluoksnis. Parametrai nurodyti 2 lentelės 4 ir 15-14 punktuose.

  - Bato sutvirtinimo detalės, pusinis vidpadis ir formuotas užkulnis, turi būti avalyninio kartono arba iš lygiaverčių, ne blogesnės kokybės medžiagų, noselės medžiaga – termoplastas.

  - Padas – termoplastinės gumos (arba lygiavertės, ne blogesnės kokybės ir savybių medžiagos), ištisinio formavimo, su raštu, atspariu slydimui, lankstymui, šalčiui. Pado storis 1,0 – 1,2 cm. Pado atbrailos plotis – ne didesnis 0,3 cm. Padų dėvimojo paviršiaus raštas turi būti parinktas toks, kad būtų atsparus padų lūžimui. Pado parametrai nurodyti 2 lentelės 17-20 punktuose.

  - Kiekviena aulinukų pora komplektuojama su dviem poromis išimamų, ortopedinių, gerai absorbuojančių ir išgarinančių drėgmę įkločių. Viena pora įkločių skirta vasaros sezonui (dviguba). Viršutinis sluoksnis iš natūralios pamušalinės galvijų odos, atsparios dilinimui; apatinis sluoksnis (dubliuota) - natūralus kamštinis, 1,0 ± 0,1 mm storio. Kita pora – šaltam metų periodui - iš avalyninio kartono, išorėje padengto aliuminio plėvele (arba kita lygiaverte, šilumą atspindinčia medžiaga) ir dubliuota (viršutinis sluoksnis) natūraliu kailiu. Įkločių atsparumas dilinimui turi būti ne mažesnis kaip nurodytas 2 lentelės 14 punkte.

  - Akutės, batų suvarstymui, turi būti iš tamsinto nerūdijančio metalo, atsparios korozijai, neaštriais kraštais, turi būti įstatytos tvarkingai, tvirtai ir neiškristi visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

  - Batraiščiai turi būti pinti, poliesteriniai (arba lygiaverčiai ne blogesnės kokybės), juodos spalvos, stiprūs, atsparūs dilinimui. Jų galai turi būti apdoroti taip, kad būtų patogu verti ir neišbrigztų visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

  - Siūlai turi būti juodos spalvos, neblunkantys, armuoti poliesteriniai arba poliamidiniai (arba lygiaverčiai ne blogesnės kokybės), impregnuoti, atsparūs drėgmei.

  - Gaminiuose ir tarp tos pačios poros batų neleidžiami detalių atspalviai, detalės turi būti simetriškos. Pagaminta avalynė turi būti subalansuota ergonominiu ir ortopediniu požiūriu.

  - Aulinukų ir visų gamyboje naudojamų medžiagų technologinis apdirbimas ir kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies gaminių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms, medžiagoms. Negali būti nutrūkusių siūlų, apirusių siūlių, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, kreivų peltakių. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Dygsnių  tankumas turi būti tolygus, užtikrinantis siūlių stiprumą. Visos naudojamos medžiagos ir priedai turi būti be defektų, nepažeisti technologinio proceso metu.

# V. PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

  - Kiekvienos poros ženklinimas turi atitikti nustatytą tvarką, nurodant avalynės dydį (pėdos ilgį) ir apimtį milimetrais pagal LST ISO 9407 reikalavimus (pvz., 280/ - /265). Kiekvienos poros pusporė ženklinama nurodant pėdos ilgį ir apimtį milimetrais.  Avalynės  vidinėje pusėje turi būti nurodyta:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

- informacija apie medžiagas, iš kurių pagamintos avalynės dalys ( nurodoma bent ant vienos kiekvienos avalynės poros pusporės. Informacija gali būti spausdinama vidinėje pusėje, priklijuojama, įspaudžiama arba pateikiama prie avalynės pritvirtintoje etiketėje);

- dydis (pėdos ilgis, mm) (paryškintu ir padidintu šriftu);

- pėdos apimtis, mm;

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data.

  - Pasirinktas ženklinimo būdas turi užtikrinti, kad nurodyta informacija bus lengvai įskaitoma visą gaminių naudojimo laiką.

  - Avalynė pakuojama individualiai poromis į dėžutes. Į dėžutę turi būti įdėta instrukcija lietuvių kalba, kurioje būtų nurodytos rekomendacijos dėl avalynės naudojimo, priežiūros, saugojimo. Dėžutės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams su vėdinimo angelėmis (mažiausiai 3). Kiekviena dėžutė turi būti paženklinta etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

- dydis (pėdos ilgis, mm) (paryškintu ir padidintu šriftu);

- pėdos apimtis, mm;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

Pastaba: Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

  - Dėžutės sudedamos į kartono dėžes po 5 ar 10 vnt. Dėžės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams. Kiekvienoje dėžėje turi būti tik vieno dydžio avalynė. Kartoninės dėžės ženklinamos etiketėmis, kuriose nurodoma:

-   tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- dydis (pėdos ilgis, mm) (paryškintu ir padidintu šriftu);

- pėdos apimtis, mm;

- kiekis (paryškintu ir padidintu šriftu);

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

  - Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų

(toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės

transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai

pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės

plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu

kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti

pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- dėžių kiekis;

- gaminių kiekis vienoje dėžėje;

- bendras gaminių kiekis europaletėje;

- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

  - Dėžės ant europalečių turi būti dedamos pagal dydžius. Dedant ant europaletės kartonines dėžes su skirtingų dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos standaus kartono lakštais arba europaletėmis, arba kitu būdu.

  - Gaminių pakuotės (kartoninės dėžės) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

VI. DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

  - Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį. Darbiniai pavyzdžiai tvirtinami gavus tinkamus tvirtinimui gaminius ir visą reikiamą dokumentaciją.

  - Pateikiami tvirtinimui darbiniai pavyzdžiai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje, turi būti kokybiškai pagaminti: be technologinio apdirbimo ar panaudotų medžiagų defektų, pilnai išvalyti, teisingai paženklinti, tvarkingai supakuoti individualiai į dėžutes. Kartu su pavyzdžiais turi būti pateikiama visa reikiama dokumentacija.

  - Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

36.1. dvi vienodas poras batų, bazinio dydžio 280/-/265 (nurodyto techninėje specifikacijoje);

36.2.  matų lentelė suderinimui;

36.3. gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

36.4. gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

VII. GAMINIŲ PRIĖMIMAS

  - Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

  - Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

PRIEDAS

AULINUKAI KJP