BATAI PAILGINTAIS AULAIS

| Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo apibūdinimas ir reikšmė |
| --- | --- |
| 1. Batų pavadinimas ir modelis | Būtina nurodyti tikslų batų pavadinimą ir modelį. |
| 2. Batų paskirtis ir bendri reikalavimai | Policijos pareigūnams saugiai ir patogiai patruliuoti, vairuoti, bėgioti, šokinėti per kliūtis, atlikti kovinių imtynių veiksmus, darbui bet kokiomis oro sąlygomis visais metų sezonais. Batai turi apsaugoti kojas nuo mechaninių pažeidimų, turi užtikrinti kojų komfortą, t. y. batai turi apsaugoti kojas nuo pramirkimo, turi sugerti drėgmę iš vidaus, kartu leisdami kojai kvėpuoti. Batai turi būti kokybiškai pasiūti, be raukšlių, kreivų siūlių ar kitų defektų. Batai neturi būti padengti jokiais tepalais. |
| 3. Batų sertifikavimas | Batai turi būti sertifikuoti pagal LST EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SR standartą arba lygiavertį ir atitikti šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Būtina pateikti galiojančio nepriklausomos notifikuotos akredituotos laboratorijos sertifikato ir bandymų protokolo su nustatytomis rezultatų reikšmėmis kopijas. |
| 4. Batų ergonominiai reikalavimai | Turi atitikti LST EN ISO 20347:2022 standarto reikalavimus (5.3.3) / LST EN ISO 20344, point 5.1 arba lygiaverčio. |
| 5. Spalva | Batai juodos spalvos, be spalvotų išorinių detalių. |
| 6. Bato tvirtinimas ant kojos | Užveržiami ir užrišami raišteliais. |
| 7. Pagalbinė kilpa | Bato užpakalinėje aulo viršutinėje dalyje turi būti prisiūta kilpa pirštui įkišti, skirta palengvinti bato apsiavimą. |
| 8. Aulo forma | Bato užpakalinėje dalyje aulas žemesnis, negu priekyje. Aulo forma pavaizduota eskize. |
| 9. Aulo aukštis žemiausioje vietoje | 120 ±10 mm matuojant be įklotės. Matavimas atliekamas bato viduje, ant aulo horizontaliai paguldžius liniuotę ir atstumas matuojamas nuo liniuotės iki bato dugno. (Matuojami 42 dydžio batai) |
| 10. Aulo aukštis aukščiausioje vietoje | 150 ±10 mm matuojant be įklotės. Matavimas atliekamas bato viduje, ant aulo horizontaliai paguldžius liniuotę ir atstumas matuojamas nuo liniuotės iki bato dugno. (Matuojami 42 dydžio batai) |
| 11. Bato aukštis nuo pagrindo, ant kurio stovi batas, iki aulo žemiausios vietos | 155 ±10 mm |
| 12. Bato aukštis nuo pagrindo, ant kurio stovi batas, iki aulo aukščiausios vietos | 185 ±10 mm |
| 13. Batų užkulnis | Batų užkulnis turi būti suformuotas iš specialaus avalyninio kartono, termoplastinės medžiagos arba lygiavertės medžiagos. Batai, kulno srityje, turi būti suformuoti taip, kad sudarytų pakankamą ertmę kulnui, apgaubtų visą kulną, išlaikytų užkulnio formą. |
| 14. Pirštų apsauga | Bato noselėje gali būti naudojamos tik technologiškai būtinos formos stabilumui užtikrinti detalės. Apsauginė noselė (metalinė, plastikinė, kompozitinė) nereikalinga. |
| 15. Bato išorės medžiaga | Pagrindinė medžiaga – kokybiška stambių raguočių natūrali oda natūralia arba šlifuota valktimi, veidiniu paviršiumi, hidrofobinio apdirbimo. Aklinajam liežuviui ir detalėms aulo srityje gali būti naudojama tekstilinė medžiaga. |
| 16. Sveikatai ir aplinkai žalingų medžiagų naudojimas | Bato odoje negali būti sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų. Batviršio odai ir medžiagoms, kurios liečiasi su naudotojo oda, turi būti pateiktas „Oeko Tex“ sertifikatas arba lygiavertis įrodymas. |
| 17. Batviršio oda |  |
| 17.1. Odos storis | 1,9 ±0,3 mm |
| 17.2. Chromo VI kiekis odoje | <3,0 mg/kg LST EN ISO 20347:2022 (5.3.5) / LST EN ISO 20344:2021 (6.11) arba lygiavertį. |
| 17.3 Odos stipris plėšiant | ≥160 N pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.3) arba lygiavertį. |
| 17.4. Odos laidumas vandens garams | ≥7 mg/cm²h pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.6) arba lygiavertį. |
| 17.5.Odos laidumo vandens garams koeficientas | ≥60 mg/cm² pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.8) arba lygiavertį. |
| 17.6. Odos vandens skverbtis per 180 min. | ≤0,02g pagal LST EN ISO 20347:2022 (6.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.13) arba lygiavertį. |
| 17.7. Odos vandens sugertis per 180 min. | ≤12% pagal LST EN ISO 20347:2022 (6.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.13) arba lygiavertį. |
| 18. Liežuvio medžiaga | Juodos spalvos tekstilinė medžiaga (PES, PA arba PU), pralaidi orui, gali būti kombinuota su oda. Liežuvėlis turi būti sutvirtintas su jungtimi ir šoneliais. Turi apsaugoti nuo vandens ir purvo patekimo į batų vidų. Pagrindinė liežuvėlio dalis turi būti paminkštinta porolonu arba lygiaverte atvirų porų putos medžiaga. |
| 19. Vandens prasiskverbimo į vidų, oro judėjimo ir garų išgarinimo į išorę sistema | Bato viduje naudojama speciali membrana, sauganti nuo vandens patekimo į batų vidų, bet praleidžianti į išorę orą ir garus (toliau – membrana). |
| 20.Membranos tipas | Bikomponentė, pagaminta ePTFE (expanded polytetrafluoroethylene) pagrindu arba lygiaverčiu. |
| 21.Pamušalas | Ne mažiau trijų sluoksnių laminatas, su tarp sluoksnių inkorporuota membrana. |
| - Pamušalo storis | 0,7 -/+ 0,3 mm |
| - Pamušalo išorinio ir vidinio sluoksnių sandara | Išorinis sluoksnis, kuris liečia koją – metmeninio mezgimo 70 ±5% poliamidas (PA) su 30 ±5% poliesterio (PES). Vidinis sluoksnis, kuris bato odos pusėje – metmeninio mezgimo 100% poliamidas (PA). |
| - Pamušalo spalva | Gali būti pilkos ar juodos spalvos arba šių spalvų derinys. |
| - Pamušalo siūlių užsandarinimas | Visos pamušalo siūlės užsandarintos specialiu būdu pagal numatytas technologijas, kad per jas neprasiskverbtų vanduo. |
| 21.5.Pamušalo atsparumas dilinimui | Sausas: ≥ 100.000 ciklų Šlapias: ≥ 50.000 ciklų Pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.5.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.12) arba lygiavertį. |
| 21.6.Pamušalo laidumas vandens garams EN | ≥10 mg/cm2h pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.5.4) / LST EN ISO 20344:2021 (6.6) arba lygiavertį. |
| 21.7.Pamušalo laidumo vandens garams koeficientas EN | ≥80 mg/cm² pagal LST EN ISO 20347:2022) (5.5.4) / LST EN ISO 20344:2021 (6.8) arba lygiavertį. |
| 21.8.Pamušalo pralaidumas vandeniui EN | ≥2 000 mbar pagal LST EN 811 standartą arba lygiavertį. |
| 22.Ventiliavimas ir garų išgarinimas | Per bato aulo vidinės dalies viršutinį kraštą, pagamintą iš orui laidžios tekstilinės medžiagos (PES, PA,PU ar jų mišinio). |
| 23.Aulo vidaus viršutinio krašto medžiaga |  |
| 23.1.Aulo vidaus viršutinio krašto medžiagos atsparumas plyšimui | ≥15 N pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.5.2) / LST EN ISO 20344:2021 (6.3) arba lygiavertį. |
| 23.2.Aulo vidaus viršutinio krašto medžiagos atsparumas dilinimui | Sausas: ≥ 50000 ciklų Šlapias: ≥25000 ciklų Pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.5.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.12) arba lygiavertį. |
| 23.3.Aulo vidaus viršutinio krašto medžiagos laidumas vandens garams | ≥40 mg/cm2h pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.5.4) / LST EN ISO 20344:2021 (6.6) arba lygiavertį. |
| 23.4.Aulo vidaus viršutinio krašto medžiagos laidumo vandens garams koeficientas | ≥300 mg/cm² pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.5.4) / LST EN ISO 20344:2021 (6.8) arba lygiavertį. |
| 24.Apyčiurnio medžiaga |  |
| 24.1.Apyčiurnio medžiagos atsparumas plyšimui | ≥130 N pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.3) arba lygiavertį. |
| 24.2. Apyčiurnio medžiagos laidumas vandens garams | ≥50 mg/cm2h pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.6) arba lygiavertį. |
| 24.3.Apyčiurnio medžiagos laidumo vandens garams koeficientas | ≥400 mg/cm² pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.8) arba lygiavertį. |
| 25. Batų užveržimo sistema | Raištelių ir kilpų sistema atspari vandeniui, lengvai užveržianti batą, nestringanti ir nedylanti. Raišteliai turi būti juodos spalvos, pagaminti iš poliesterio. |
| 26. Raištelių kilpų tipas | Kilpos negali būti kabliukų tipo. |
| 27. Padas | Padas prie batviršio pritvirtintas lietiniu tvirtinimo metodu. |
| 27.1.Pado medžiaga | Vidinis sluoksnis poliuretanas, o išorinis – guma. Padas turi būti antistatinis, neslystantis, absorbuojantis smūgius, amortizuojantis, atsparus alyvoms. |
| 27.2.Protektoriaus gylis | ≥4 mm pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.8.2.3) / LST EN ISO 20344:2021 (8.2.3.1) arba lygiavertį |
| 27.3.Pado atsparumas dilinimui EN | ≤100 mm3 pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.8.4) / LST EN ISO 20344:2021 (8.4) arba lygiavertį |
| 27.4.Pado atsparumas lankstymui prie 30000 lankstymo ciklų (jeigu padas linksta ≥ 45º | ≤1 mm pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.8.5) / LST EN ISO 20344:2021 (8.6) arba lygiavertį. |
| 27.5.Viršaus ir pado adhezija | ≥5 N/mm pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.8.7) / LST EN ISO 20344:2021 (5.2) arba lygiavertį. |
| 27.6.Pado atsparumas vandeniui(dinaminis testas) | ≥300.000 ciklai pagal LST EN ISO 20347:2022 standartą (6.2.5) / LST EN ISO 20344:2021 (5.19) arba lygiavertį. |
| 27.7.Energijos absorbavimas kulno srityje | ≥30 J pagal LST EN ISO 20347:2022 standartą (6.2.4) / LST EN ISO 20344:2021 (5.17) arba lygiavertį. |
| 27.8.Bato apsaugos lygis ir atsparumas pavojingiems veiksniams bei aplinkos poveikiui (karštis, šaltis, naftos produktai, slydimas, vanduo, energijos absorbcija) | Ne blogiau, kaip O6, FO, HI, CI, HRO, SR pagal EN ISO 20347: 2022 standartą. Būtina pateikti galiojančio notifikuotos, akredituotos laboratorijos patvirtinančio sertifikato kopiją . |
| 28. Vidpadis | Neaustinis vidpadis, ne mažiau 2 mm storio, su supinatoriumi, pagal LST EN ISO 20347:2022 standartą (5.7.1) / LST EN ISO 20344:2021 (7.1) arba lygiavertį. |
| 28.1.Vidpadžio vandens absorbcija | ≥100 mg/cm² pagal LST EN ISO 20347:2022 standartą (5.7.3) / LST EN ISO 20344:2021 (7.2) arba lygiavertį. |
| 28.2.Vidpadžio vandens desorbcija | ≥90 % pagal LST EN ISO 20347:2022 standartą (5.7.3) / LST EN ISO 20344:2021 (7.2) arba lygiavertį. |
| - Įklotė | Įklotė pagaminta iš gerai sugeriančios prakaitą medžiagos, su paminkštinimu. Įklotę galima plauti ir pakeisti. Įklotė neturi prarasti formos ir savybių po skalbimo + 30° C |
| 29.1.Įklotės atsparumas dilinimui | Sausas ≥ 25600 ciklų Šlapias ≥ 12800 ciklų pagal LST EN ISO 20347:2022 standartą (5.7.4) / LST EN ISO 20344:2021 (6.12) arba lygiavertį. |
| 29.2.Įklotės vandens absorbcija | ≥140 mg/cm² pagal LST EN ISO 20347:2022 standartą (5.7.3) / LST EN ISO 20344:2021 (7.2) arba lygiavertį. |
| 29.3.Įklotės vandens desorbcija | ≥95% pagal LST EN ISO 20347:2022 standartą (5.7.3) / LST EN ISO 20344:2021 (7.2) arba lygiavertį. |
| 30.Batų poros su įdėtomis įklotėmis ir raišteliais svoris EN | ≤1350 g (matuojami 42 dydžio batai su įklotėmis ir raišteliais) |
| 31.Dydžių skalė | Ne mažesnis diapazonas, kaip nuo 35 iki 51 dydžio pagal LST ISO 9407:2000 standartą arba lygiavertį. Pagal poreikį kiekvienas dydis gali būti gaminamas dviejų apimčių (skirtumas tarp apimčių – 5 mm): - I apimtis (standartinė koja) - II apimtis (platesnė koja) |
| 32.Batų žymėjimas | Batų viduje turi būti etiketė, kurioje nurodytas gamintojo pavadinimas, batų modelis, dydis, pagaminimo data ir apsaugos lygiai pagal LST EN ISO 20347:2022 standartą arba lygiavertį. |
| 33.Batų pakavimas ir pakuočių žymėjimas | Kiekviena batų pora pakuojama į atskirą transportavimo dėžutę, ant kurios nurodytas batų modelis ir dydis. Kiekvienoje transportavimo dėžėje turi būti ne daugiau 6 dėžių batų, pageidautina vieno dydžio. |
| 34.Garantija | Ne mažiau, kaip 12 mėn. nuo prekės eksploatacijos pradžios. |
| 35.Komplektavimas | 1. Batų pora su raišteliais ir įklotėmis; 2. Priežiūros ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 3. Transportavimo dėžutė. |
| 36.Konkursiniai pavyzdžiai | 1. Būtina pateikti 42 dydžio batų pavyzdį, visiškai atitinkantį techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir komplektavimą, tokį koks bus tiekiamas pagal sutartį. Laimėtojo pavyzdys lieka Pirkėjui visam sutarties galiojimo laikotarpiui, o kitiems tiekėjams pavyzdžiai gražinami su laimėtoju pasirašius sutartį. 2. Būtina pateikti bato pavyzdį, perpjautą išilgai per bato vidurį, nuo pirštų iki kulno. Pavyzdys gražinamas su laimėtoju pasirašius sutartį. |
| 37.Laboratoriniai tyrimai | Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo nurodytų batų kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje notifikuotoje laboratorijoje, savo lėšomis. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, Tiekėjas privalo apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas. |
| 39. Tiekėjas turi būti tiekiamų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, turintis teisę prekiauti siūloma produkcija. | Galiojantys sertifikatai, įgaliojimai ar lygiaverčiai dokumentai, įrodantys tiekiamų prekių gamintojo atstovavimą. Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis, skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |

Batų pailgintais aulais pavyzdinė nuotrauka (vizualiai batas neprivalo būti identiškas kaip nuotraukoje)