Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

NEPRIKLAUSOMYBĖS A. DANGOS REMONTO darbų

Techninė specifikacija

1. Darbai atliekami Rokiškio miesto Nepriklausomybės a. Betono trinkelių ardomas ir naujomis įrengiamas plotas 1000 kv. m., vejos bortų išardymas ir naujų įrengimas 620 m įskaitant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio ir skaldos pagrindo atstatymą šalia naujų bortų.

2. Reikalavimai perkamiems darbams ir naudojamoms medžiagoms:

2.1. Vykdant darbus susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Jeigu statybinės atliekos (pvz. plytelės ar kt.) gali būti panaudojamos, seniūnijos atstovas įvertinęs, kad panaudotos medžiagos yra tinkamos, nurodo tiekėjui pristatyti į sandėliavimo vietą nurodytu atstumu iki 5 km.

2.2. Mineralinės medžiagos be rišiklių apsauginiam šalčiui atsparaus sluoksniui turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Šiam sluoksniui gali būti naudojamos šios medžiagos: užpildai – 0/5; nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽG ir ŽP. Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse“ ĮT SBR 19. Įrengtas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas.

2.3. Pagrindo sluoksniui įrengti naudojama 0/45 skalda, kuri turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse“ ĮT SBR 19.

2.4. Pasluoksniui įrengti naudojamos skaldos atsijos. Sluoksnio storis pagal faktinę situaciją atsižvelgiant į aikštės tolygumą. Medžiagos turi atitikti automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimo aprašo TRA TRINKELĖS 14 7 skyriaus 2 skirsnio reikalavimus.

2.5. Įrengiamų betoninių trinkelių spalva – grafitas. Trinkelių matmenys 200x100x80 mm. Reikalavimai betoninėms trinkelėms turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 ir šiuos reikalavimus: stipris tempiant – skeliant ≥3,6 MPa, atsparumas dilinimui < 20 mm, vandens įgėris < 6 %, atsparumas slydimui – 70 ASV, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2) < 1,0. Į betoninių trinkelių įrengimo kainą turi būti įskaičiuotas siūlių užpildymas užpildu, užpildo nušlavimas ir trinkelių sutankinimas kaip numatyta ĮT TRINKELĖS 14.

1 pav. Betoninė trinkelė (grafito spalvos)

2.6. Įrengiamų betoninių vejos bortų spalva – grafitas. Betoniniai vejos bortai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui: stipris tempiant – lenkiant ≥3,5 MPa, atsparumas dilinimui < 20 mm, vandens įgėris < 6 %, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2) < 1,0. Vejos bortai įrengiami ant 10 cm storio pamato su 10 cm atspara. Pamatui naudojamo betono markė – C12/15 ir stipresnis.

2 pav. Tipinės betoninių bortų įrengimo ant betoninio pamato schemos

2.7. Darbų metu pažeisti žaliosios vejos sluoksniai atstatomi užpilant augaliniu gruntu ir užsėjamos vejos sėklos. Vejos sėklų norma – 10-15 g/m2. Sėjos darbai atliekami tokiu eiliškumu: paskleisto augalinio grunto išlyginimas ir sutankinimas, tolygus sėklų paskleidimas rankiniu būdu, pasėtų sėklų įterpimas į dirvą, įterptų sėklų privolavimas.

3. Jeigu darbų zonoje yra inžineriniai tinklai, rangovas privalo gauti leidimą dirbti jų apsaugos zonoje. Rangovas atsako už inžinerinių tinklų atstatymą, jei jie buvo pažeisti darbų metu.

4. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ar sertifikatus.

5. Po darbų atlikimo rangovas privalo sutvarkyti darbo vietą, surinkti šiukšles ar kitas atliekas.

6. Siekiant užtikrinti eismo saugumą šaligatvių ir takų darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Darbai turi būti atliekami techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų. Užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12 bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones.

_____________________