|  | Pagal STR 1.01.04:2015 1 priedą |
| --- | --- |
| EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. XX |  |
| Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Nesurištasis mišinys fr. 0/32**.. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: - Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST EN 13285:2018 - Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis: žemės sankasos gruntų įrengimui ir žemės sankasos grunto mechaniniam pagerinimui, apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams*** bei šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams*** įrengti;. - Gamintojas: UAB Gren Lietuva, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius; - Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4;. - Bandymų laboratorijos pavadinimas: VILNIUS TECH Automobilių kelių mokslo laboratorija;. - Deklaruojamos eksploatacinės savybės: Esminės charakteristikos; Eksploatacinės savybės; Techninė specifikacija. Granuliometrinė sudėtis Smulkių dalelių kiekis Stambesniųjų dalelių kiekis Piltinis tankis Sausasis tankis Optimalus vandens kiekis Laidumas vandeniui; GV kategorija UF9 OC 90 kategorija ≥ 1200 kg/m3 1590 kg/m3 21 % k10 ≥ 1,0×10-5 m/s; LST EN 13285:2018. * Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja kaupo Nr. 2510-01 šlako atliekoms **Nesurištasis mišinys, pagamintas iš bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako ***Taikytina įrengiant vidaus kelius Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis STR 1.01.04:2015, atsakomybė už jos turinį tenka tik UAB Gren Lietuva. UAB Gren Lietuva logistikos vadovas Rimantas Tenenė 2026-XX-XX. |