TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BUTELIŲ INFUZINIAMS TIRPALAMS (100 ML IR 250 ML) ĮSIGYTI

1 - 2. Butelis infuziniam tirpalui:

- iš chemiškai neutralaus, hidrolitinio atsparumo, I ar lygiavertės klasės skaidraus stiklo;

- sterilizuojant garais keletą kartų 121ºC temperatūroje, 2 atmosferų slėgyje neturi keisti  gaminamo tirpalo pH stabilumo;

- kakliuko matmenys: išorinis skersmuo 32,0±0,3 mm, vidinis skersmuo 22,5±0,3 mm; aukštis 7,0±0,2 mm;

- stiklo kokybė turi atitikti:

- visus  reikalavimus, aprašytus galiojančioje Europos farmakopėjoje, jei joje nėra

galiojančiose ES valstybių narių farmakopėjų monografijose ir (ar) bendruosiuose skyriuose;

- ISO 8536-1 ar lygiaverčio standarto reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- privalo turėti gamintojų sertifikatus su nurodymu, kad tinka infuzinių tirpalų gamybai.

| Poz. Nr. | Talpa (ml) (su nurodyto tūrio atžyma) | Orientacinis poreikis (vnt.) | Butelio dugno išorės skersmuo (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100 | 28080 | 49±0,8 |
| 2. | 250 | 9216 | 66±1,2 |

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

______________