ŽIEŽMARIŲ M. ŽASLIŲ G. NUO NEPRIKLAUSOMYBĖS A. IKI PASTATO NR. 37, ESAMO ŠALIGATVIO DANGOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

Žaslių g., Žiežmarių m.. šaligatvio paprastojo remonto darbai pagal parengtą aprašą. Šaligatvio ilgis – 489 m., plotis – 1,5 m. (dešinėje gatvės pusėje, nuo Nepriklausomybės a. iki pastato Nr. 37).

2. Paruošiamieji darbai

2.1 Įvadas

Remonto vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą, apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt., vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo, pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas, teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą, pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

2.2 Darbų atlikimas

2.2.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

2.2.2 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau darbų pabaigoje panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams. Šalintini medžiai ir krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais.

Baigus statybos darbus zonos už šaligatvių padengiami 6 cm storio dirvožemio sluoksniu ir apsėjami žole.

3. Grindiniai ir kiti gatvių tvarkymo elementai

3.1 Įvadas

Šiame skyriuje aprašomas šaligatvių surenkamo betono dangų, gatvių ir aplinkos tvarkymo elementų iš betono įrengimas, reikalavimai medžiagoms, bandymai ir priėmimas.

3.2 Medžiagos

3.2.1 Betono mišiniai, skiediniai

Betono mišiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos elementais naudojamas ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono mišiniai.

3.2.2 Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementų gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003, LST EN 1340:2003 reikalavimus. Betono trinkelės, betono bortai ir kiti betoninių aplinkotvarkos elementų stiprumo klasė ne mažesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui klasė ne mažesnė kaip F200. Betoninių plytelių ir bordiūrų atsparumo šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo klasė 3. Betoninių bordiūrų lenkiamojo stiprio klasė 2. Betoninių trinkelių ir bordiūrų atsparumo dilinimui klasė 4.

3.2.3 Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Pagrindo sluoksniams naudojama apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai), Skaldos pagrindo sluoksnis (Nesurištieji skaldytų mineralinių medžiagų mišiniai (rekomenduojama fr. 0/45)).

3.3 Darbų vykdymas

3.3.1 Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami, prisilaikant ĮT SBR 19 reikalavimų.

Pagrindai turi būti sutankinti iki ne mažiau kaip 95% maksimalaus sausojo tankio.

3.3.2 Grindiniai

Betoninių trinkelių dangai naudojamos 8 cm betoninės trinkelės atsižvelgiant į tai, kad šia danga vyks tik pėsčiųjų eismas ir nevažinės eismo priežiūros tarnybos. Grindiniai klojami ant iš anksto paruošto 3 cm išlyginamojo nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 sluoksnio. Betono trinkelės ir kiti grindiniai turi būti klojami su reikiamu nuolydžiu ant paruošto išlyginamojo sluoksnio, sujungti stačiu kampu su bortais, ištisiniu sluoksniu, be jokių paviršiaus išlinkių.

Išlyginamasis sluoksnis turi būti suformuotas tiksliai pagal profilį. Grindinio elementai turi remtis į pagrindą visa plokštuma; aukščio skirtumas tarp dviejų gretimų elementų kraštų, juos paklojus, neturi viršyti 1 mm. Tarp paklotų grindinio elementų neturi likti tarpų, esant reikalui elementai turi būti nupjauti, kad tiksliai užpildytų šaligatvio ar kitų intarpų kraštus. Klojami gaminiai turi būti neįskilę, be nuskeltų kraštų ir kitokių sugadinimų ar defektų.

3.3.3 Gatvės ir vejos bortai

Bortai klojami ant betono pagrindo pagal išilginius ir skersinius profilius aukščio skirtumas tarp dviejų gretimų elementų kraštų, juos paklojus, neturi viršyti 1 mm. Tarp paklotų bortų neturi likti tarpų, esant reikalui elementai turi būti nupjauti, kad tiksliai užpildytų šaligatvio ar kitų intarpų kraštus. Klojami gaminiai turi būti neįskilę, be nuskeltų kraštų ir kitokių sugadinimų ar defektų.

Prieš klojant asfalto dangos sluoksnius, važiuojamosios dalies kraštuose įrengiami gatvės bortai (100.30.15) ant betono pagrindo. Betono pagrindo storis po gatvės bortais įrengiamas 20 cm su atspara, betono klasė C20/25. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti. Bortai klojami tik 1 m ilgio, tais atvejais kai negalima įrengti 1 m ilgio bortų, jie aptaisomi rankiniu būdu.

Prieš klojant šaligatvius iš betoninių trinkelių, šaligatvio krašte įrengiami vejos bortai (100.20.08) ant betono pagrindo C20/25. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti. Bortai klojami tik 1 m ilgio, tais atvejais kai negalima įrengti 1 m ilgio bortų, jie aptaisomi rankiniu būdu.

3.4 Bandymai ir darbų priėmimas

3.4.1 Pagrindo sluoksnių bandymai

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

3.4.2 Grindiniai

Betono mišiniai ir gaminiai turi turėti atitikties dokumentus. Atliekami kokybės, kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą.

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės valdymo sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu.

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal bandymų metodus.

4. Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

4.1. Įsipareigojimų atlikimo vieta – Žaslių g. nuo Nepriklausomybės a. iki pastato Nr. 37, Žiežmariai (ruožo pradžia x: 6074336 y: 528462, ruožo pabaiga x: 6074710 y: 528768);

4.2. Remonto darbus būtina organizuoti taip, kad būtų taikomos saugos priemonės, apsaugančios veikiančius įrenginius nuo bet kokio remonto darbų metu naudojamų medžiagų, įrankių, remonto darbus vykdančių asmenų poveikio;

4.3. Vykdant paprastojo remonto darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. Remonto darbų metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai turi būti patikslinti darbų vykdymo metu.

5. Rangos darbų atlikimas: rangos darbai turi būti atlikti remiantis parengtu  paprastojo remonto aprašu Nr. PRA-KRS-25/1-3 ir jame numatytomis sąlygomis, pateikiant pažymą apie atliktų darbų vertę ir darbų perdavimo–priėmimo aktą.

_________________