SPS Priedas Nr. 2.1.

PASIŪLYMO FORMOS PRIEDAS

|  | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentą* |
| --- | --- | --- |
| 1. Greitai džiūvantys, aerodromo dangoms ženklinti skirti dažai |  |  |
| 1.1. | Tankis: >1,55 g/cm3 |  |
| 1.2 | Klampumas KW 4 Ø mm: 110-130 s |  |
| 1.3 | Kietųjų dalelių kiekis: ≥75% |  |
| 1.4 | Lakiųjų dalelių kiekis: ≤25% |  |
| 1.5 | Džiūvimo laikas (prie +20°C ir santykinio oro drėgnumo <80%): ≤10min. iki transporto judėjimo atnaujinimo |  |
| 1.6 | Panaudojimo diapazonas: aplinka ne mažiau kaip nuo +5 iki +40°C, kai santykinis oro drėgnumas <80%; pagrindas ne mažiau kaip nuo +5 iki +50°C |  |
| 1.7 | Dažymo būdas: beoris purškimas |  |
| 1.8 | Spalvos: balta (RAL9016), juoda (RAL9017), geltona (RAL1006), raudona (RAL 3002) |  |
| 1.9 | Dažomas paviršius: asfaltbetonis ir betonas |  |
| 1.10 | Skiediklio techninės specifikacijos (charakteristikos) privalo tikti siūlomiems dažams |  |
| 1.11 | Dažai ir skiediklis turi būti tiekiami talpose ne mažesnėse kaip po 10 kg, bet ne daugiau kaip 40 kg |  |
| 2 Šviesą atspindinčių stiklo rutuliukų techninės charakteristikos |  |  |
| 2.1 | Dydis 425-850µm |  |
| 2.2 | Sferos formos rutuliukų kiekis ≥75% |  |
| 2.3 | SiO2 kiekis ≥ 70% |  |
| 2.4 | Atspindimojo skaisčio koeficientas ≥500 mcd m-2 lx-1 |  |
| 2.5 | Kietumas ≥6 kg/mm2 |  |
| 2.6 | Stiklo rutuliukai turi būti tiekiami talpose (pakuotėse) ne mažesnėse kaip po 10kg, bet ne daugiau kaip 40 kg |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams: tiekėjas turi pateikti gamintojo katalogus, aprašymus ar kt. dokumentus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti ir/ar nurodyti ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Jei dokumente nėra perkančiojo subjekto reikalaujamos prekės parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią gamintojo ar jo įgalioto atstovo deklaraciją. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/ar anglų k.