Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis

SIŪLOMO SPORTINIO KOMPLEKTO

TECHNINIAI PARAMETRAI

(jei siūlote tą pačią prekę, užtenka užpildyti tik vieną lentelę, jei siūlote skirtingas prekes 1 ir 2 pirkimo dalims,

užpildykite abi lenteles, nurodant pirkimo dalies numerį)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje sportiniam komplektui keliamus reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
| 4. | Garantijos terminas – ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dienos. | - | nurodyti konkrečiai |  |
| TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINĖLIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.5 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 4 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100% | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 Bandymų metodo žymuo LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis | 150,0 +10,0; -5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 3 punktas | Pynimas | Skersinis dvigubasis | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 4 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5077 arba lygiavertis | 5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 5 punktas | Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - šlapiai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - skalbimui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis) - prakaitui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis) | 4 4 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 6 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 20645 arba lygiavertis | Geras efektyvumas | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 7 punktas | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: pūkuotis pumpuruotis Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 8 punktas | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis | ≥ | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 9 punktas | Grįžtamoji deformacija (D%), po 30 min relaksacijos (skersine ir išilgine kryptimis), % Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 20932-1 arba lygiavertis | ≥ 25 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| - TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTAMS (IŠORINIAM SLUOKSNIUI) - TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.5 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 5 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 Bandymų metodo žymuo LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis | 255,0 +10,0; -5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 3 punktas | Pynimas | Skersinis dvigubasis | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 5 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5077 arba lygiavertis | 5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 6 punktas | Nusidažymo atsparumas , balais: - sausai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - šlapiai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - skalbimui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis) - prakaitui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis) | 4 4 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 7 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 20645 arba lygiavertis | Geras efektyvumas | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 8 punktas | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 9237 arba lygiavertis | ≥ | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 9 punktas | Drėgmės transportavimas, OMMC Bandymų metodo žymuo AATCC TM 195 arba lygiavertis | ≥ 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 10 punktas | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: pūkuotis pumpuruotis Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 11 punktas | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis | ≥ | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 12 punktas | Didžiausioji jėga, N - išilgine kryptimi - skersine kryptimi Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis | 550 500 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 13 punktas | Duobimo jėga, kPa Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13938-1 arba lygiavertis | ≥ 500 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |

| - TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTAMS (PAMUŠALUI/VIDINIAM SLUOKSNIUI) - TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.5 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 6 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 90,0  2,0 Elastanas 10,0  2,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 Bandymų metodo žymuo LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis | 125,0 +10,0; -5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 3 punktas | Pynimas | Kombinuotas skersinis viengubasis | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 5 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F ) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5077 arba lygiavertis | 5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 6 punktas | Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - šlapiai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - skalbimui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis) - prakaitui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis) | 4 4 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 7 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 20645 arba lygiavertis | Geras efektyvumas | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 8 punktas | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: pūkuotis pumpuruotis Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 9 punktas | Atsparumas dilinimui, sūkiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis | ≥ | nurodyti konkrečiai | nurodyti |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių tyrimų protokoluose. Visų rodiklių reikšmės turi būti viename  protokole.

SIŪLOMO SPORTINIO KOMPLEKTO

TECHNINIAI PARAMETRAI

(2 pirkimo dalis (jei siūloma skirtinga prekė nei 1-oje pirkimo dalyje))

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje sportiniam komplektui keliamus reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
| 4. | Garantijos terminas – ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dienos. | - | nurodyti konkrečiai |  |
| TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINĖLIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.5 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 4 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100% | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 Bandymų metodo žymuo LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis | 150,0 +10,0; -5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 3 punktas | Pynimas | Skersinis dvigubasis | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 4 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5077 arba lygiavertis | 5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 5 punktas | Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - šlapiai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - skalbimui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis) - prakaitui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis) | 4 4 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 6 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 20645 arba lygiavertis | Geras efektyvumas | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 7 punktas | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: pūkuotis pumpuruotis Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 8 punktas | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis | ≥ | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 9 punktas | Grįžtamoji deformacija (D%), po 30 min relaksacijos (skersine ir išilgine kryptimis), % Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 20932-1 arba lygiavertis | ≥ 25 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| - TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTAMS (IŠORINIAM SLUOKSNIUI) - TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.5 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 5 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 Bandymų metodo žymuo LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis | 255,0 +10,0; -5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 3 punktas | Pynimas | Skersinis dvigubasis | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 5 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5077 arba lygiavertis | 5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 6 punktas | Nusidažymo atsparumas , balais: - sausai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - šlapiai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - skalbimui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis) - prakaitui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis) | 4 4 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 7 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 20645 arba lygiavertis | Geras efektyvumas | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 8 punktas | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 9237 arba lygiavertis | ≥ | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 9 punktas | Drėgmės transportavimas, OMMC Bandymų metodo žymuo AATCC TM 195 arba lygiavertis | ≥ 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 10 punktas | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: pūkuotis pumpuruotis Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 11 punktas | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis | ≥ | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 12 punktas | Didžiausioji jėga, N - išilgine kryptimi - skersine kryptimi Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis | 550 500 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 5 lentelės 13 punktas | Duobimo jėga, kPa Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13938-1 arba lygiavertis | ≥ 500 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |

| - TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTAMS (PAMUŠALUI/VIDINIAM SLUOKSNIUI) - TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.5 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 6 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 90,0  2,0 Elastanas 10,0  2,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 Bandymų metodo žymuo LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis | 125,0 +10,0; -5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 3 punktas | Pynimas | Kombinuotas skersinis viengubasis | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 5 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F ) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5077 arba lygiavertis | 5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 6 punktas | Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - šlapiai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - skalbimui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis) - prakaitui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis) | 4 4 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 7 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 20645 arba lygiavertis | Geras efektyvumas | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 8 punktas | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: pūkuotis pumpuruotis Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 6 lentelės 9 punktas | Atsparumas dilinimui, sūkiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis | ≥ | nurodyti konkrečiai | nurodyti |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių tyrimų protokoluose. Visų rodiklių reikšmės turi būti viename  protokole.

_____________________