Techninė specifikacija

Dirbtinės žolės futbolo maniežo dangos įrengimas

| Pritaikymo sritys | Futbolas |
| --- | --- |
| Pluoštas | 100 proc. polietilenas X minkštas, UV stabilizuotas tiesiai, pluošto storis 480 mikronų (± 10%) |
| Gamybos metodika | Linijinis dygsniavimas |
| Kuokšteliai/ m² | 8.100/m² (± 20%) |
| Plaušeliai/ m² | 100.000/m² (± 20%) |
| Dygsniai | Į bėginį metrą 130-160 (± 10%) |
| Bendras aukštis | 42 mm (± 5%) |
| Pagrindas | Polipropilenas, UV stabilizuotas 250 gr./ m²(± 10%) |
| Kvarcinio silicio smėlis (užpildas) | Apie 20 kg į m², priklausomai nuo pagrindų (± 10%) granuliacija 0,3-1,0 mm |
| Gumos granulės | Apie 8 kg į m², priklausomai nuo pagrindų, granuliacija 0,8-2,5 mm |
| Spalva | Žalia |
| Linijos | Baltos, geltonos |
| UV stabilumas | >6.000 valandų (DIN 53387) |
| Laidumas vandeniui | 6,10-4 m/ per sekundę (± 10%) |