3 priedas

Techninė specifikacija (reikalavimai skaldai)

| Reikalavimai | Objektas | Užpildų mišinys 0/2 | Užpildų mišinys 0/5 | Užpildų mišinys 0/16 | Užpildų mišinys 0/22 | Užpildų mišinys 0/22 (nesertifikuotas) | Užpildų mišinys 0/32 | Užpildų mišinys 0/45 | Užpildų mišinys 0/56 | Užpildai, frakcija 2/5 | Užpildai, frakcija 5/8 | Užpildai, frakcija 5/22 | Užpildai, frakcija 8/11 | Užpildai, frakcija 11/16 | Užpildai, frakcija 11/22 | Užpildai, frakcija 16/22 | Užpildai, frakcija 16/32 | Užpildai, frakcija 16/45 | Užpildai, frakcija 16/56 | Užpildai, frakcija 22/32 | Užpildai, frakcija 22/45 | Užpildai, frakcija 22/56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Užpildo stambumas |  | GF85 | GA85 | GB | GB |  | GB | GB | GB | GC90/10 | GC90/20 | GC90/20 | GC90/20 | GC90/20 | GC90/20 | GC90/20 | GC85/20 | GC80/20 | GC80/20 | GC80/20 | GC80/20 | GC80/20 |
| Smulkiųjų dalelių kiekis |  | fdeklaruojama | fdeklaruojama | f≤16 | f≤16 | - | f≤5 | f≤5 | f≤5 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 |
| Užpildo dalelių forma |  |  |  |  |  | - |  |  |  | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 |
| Trupintos, skaldytos dalelės |  |  |  | C≥90/3 | C≥90/3 | - | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 |  | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 |
| Atsparumas trupinimui |  |  |  | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | - | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 |
| Atsparumas šaldymui ir atšildymui |  | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | - | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 |

REIKALAVIMAI SKALDAI TAIKIOMI: Joniškio, Gataučių, Kepalių, Kriukų, Satkūnų, Saugėlaukio, Rudiškių seniūnijoms.