Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo dalis

7,62 x 51 mm 175 Grain šoviniai

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Šaudmenys (7,62 x 51 mm 175 Grain šoviniai) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Kalibras 7,62 x 51 mm; - Kulkos svoris 11,3 ± 0,5 g/175 gr - Kulkos tipas - HPBT (Hollow Point Boat Tail); - Kulkos ištraukimo jėga – ne mažiau nei 50 N; - Kulkos greitis (0 - 24 m atstumu) - ne mažiau kaip 800 m/s; - Kulkos medžiaga – apvalkalas - žalvario lydinys, šerdis – švino - stibio lydinys. - Tūtos medžiaga - žalvario lydinys, kuriame ne mažiau nei 30 proc. cinko; - Kapsulė - Boxer tipo; - Šoviniai yra skirti šaudymui su 7.62x51mm/308Win kalibro ginklais. 2.10. Šaudmenys turi būti pagaminti pagal C.I.P (Tarptautinė nuolatinė mažo kalibro ginklų ir amunicijos kontrolės komisija) reikalavimus. - Šovinių gamybos kokybė turi būti sertifikuota pagal ISO 9001. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Pakavimas: vidinė dėžutės – kartoninės vienodais kiekiais po 20 - 25 vnt. kartoninė dėžė, išorinė pakuotė - kartoninės arba M2A1 tipo metalinės dėžės. Šaudmenys ir pakuotė turi būti pažymėti pagal C.I.P.3. reikalavimus. 3.2. Šoviniai turi būti nauji, nepertaisyti. 3.4. Pateikiamos partijos šoviniai turi būti pagaminti ne seniau kaip prieš 12 mėn. |

__________