# REIKALAVIMAI ARMUOTIEMS „LEGO“ TIPO BLOKAMS/ REQUIREMENTS FOR REINFORCED „LEGO“ TIPE BLOCKS

| Eil. Nr./Row No. | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Required parameter or function value, implementation, or characteristic |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti blokų gamintoją ir gamybos vietą (šalį): | Specify the block manufacturer and place of production (country): |
|  | Betoniniai blokai turi būti surenkami, kurių paviršiuje suformuoti iškilimai (sprausteliai) tam, kad vieni su kitais blokai susirištų be papildomų rišančiųjų priemonių. Blokai privalo turėti galimybę rištis į tiesią linija ir 90 laipsnių kampu. | The concrete blocks must be prefabricated, with protrusions (lugs) formed on their surface so that the blocks interlock with each other without additional binding materials. The blocks must be capable of interlocking in a straight line and at a 90-degree angle. |
|  | Ilgis (I) 1200 Plotis (P) 600mm Aukštis (A) 600mm pagal kiekius, nurodytus Techninėje specifikacijoje Nurodyti gabaritai pateikti nevertinant sujungimui naudojamų iškilimų. Galima gaminio matmenų paklaida ±10mm. | Length (L) 1200 mm Width (W) 600 mm Height (H) 600 mm according to the quantities specified in the Technical Specification The specified dimensions are given without taking into account the protrusions used for connection. The product dimensions may vary by ±10mm. |
|  | Ilgis (I) 1800mm Plotis (P) 600mm Aukštis (A) 600mm pagal kiekius, nurodytus Techninėje specifikacijoje Nurodyti gabaritai pateikti nevertinant sujungimui naudojamų iškilimų. Galima gaminio matmenų paklaida ±10mm. | Length (L) 1800 mm Width (W) 600 mm Height (H) 600 mm according to the quantities specified in the Technical Specification The specified dimensions are given without taking into account the protrusions used for connection. The product dimensions may vary by ±10mm. |
|  | Blokai turi būti armuoti polipropileno fibra ≥ 4 kg vienam m3 betono | The blocks must be reinforced with polypropylene fiber ≥ 4 kg per 1 m³ of concrete. |
|  | Pagaminimo medžiagos reikalavimai - Betono stiprio gniuždant klasė ne žemesnė kaip ≥C20/25. Aplinkos poveikio betonui klasė ne žemesnė kaip XC2; XF1 Betono atsparumas šalčiui klasė ne žemesnė kaip F100. Betono nelaidumo vandeniui klasė ne žemesnė kaip W6 | Material requirements — Concrete compressive strength class not lower than ≥ C20/25. Concrete environmental exposure class not lower than XC2; XF1. Concrete frost resistance class not lower than F100. Concrete water impermeability class not lower than W6. |
|  | Klimato agresyvumo klasė - Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. | Climate aggressiveness class — Not lower than C3 according to LST EN ISO 9223 or an equivalent standard. |
|  | Gaminys turi turėti: Įbetonuotas nulenkiamas kilpas (Nulenktai kilpai turi būti numatyta įduba kurioje ji “pasislėps”) Arba Įleidžiamas pakėlimo kilpas. Pastaba: kilpos neturi trukdyti blokų montavimui. | The product must have: Concreted folding lifting loop (A recess must be provided for the folded loop in which it will “hide”) Or Recessed lifting loop. Note: the loops must not interfere with the installation of the blocks. |
|  | Naudojimo sąlygos - Atvirame ore | Operating conditions — Outdoors |
|  | Blokai turi būti tinkami naudoti aplinkoje, kur metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas yra ≥ 90 %. | The blocks must be suitable for use in an environment where the annual average relative air humidity is ≥ 90%. |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne mažesnė kaip, C0 - + 35 | Maximum operating ambient temperature, °C — not lower than +35 |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne didesnė kaip, C0 - 35 | Minimum operating ambient temperature, °C — not higher than −35 |