BIRŽŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ IR BANDYMŲ PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paslaugų teikimo apimtis ir terminai

1.1. Paslaugos tiekėjas atliks naudojamų kelių (gatvių), kitų inžinerinių statinių statybos, rekonstravimo, remonto ar priežiūros darbams naudojamų medžiagų kokybės kontrolės tyrimus ir bandymus. Faktinė teikiamų paslaugų apimtis priklausys nuo to, kiek ir kokios apimties darbų kasmet atliks perkančioji organizacija.

1.2. Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos nustatyti savybės | Bandymo rūšis | Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nustatyti deformacijos modulį | Statinio apkrovimo plokšte bandymas | LST 1360-5 | 1 bandymas | 60 |
| 2 | Nustatyti grunto sutankinimo rodiklį DPr | Proktoro bandymas | LST 1360-2 | 1 bandymas | 6 |
|  |  | Dalelių tankio nustatymas | LST EN 1097-6 |  |  |
|  |  | Tūrio nustatymas žiedo metodu | LST 1360-6 |  |  |
| 3 | Nustatyti nesurištųjų mišinių ir užpildų sutankinimo rodiklį DPr | Proktoro tankinimas | LST EN 13286-2, LST EN 13286-2/AC | 1 bandymas | 6 |
|  |  | Dalelių tankio nustatymas | LST EN 1097-6 |  |  |
|  |  | Tūrio nustatymas žiedo arba smėlio pakeitimo metodu | LST 1360-6 |  |  |
| 4 | Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį | Granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 933-1 | 1 bandymas | 40 |
| 5 | Nustatyti pralaidumą vandeniui | Pralaidumo vandeniui bandymas | LST EN ISO 17892-11 | 1 bandymas | 40 |
|  |  | Proktoro tankinimas | LST EN 13286-2, LST EN 13286-2/AC |  |  |
| 6 | Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį | Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuose užpilduose nustatymas | LST EN 933-5, LST EN 933-5/A1 | 1 bandymas | 10 |
| 7 | Nustatyti atsparumą trupinimui SZRB | Atsparumo trupinimui nustatymas | LST EN 1097-2 | 1 bandymas | 10 |
| 8 | Nustatyti atsparumą trupinimui LA | Atsparumo trupinimui nustatymas | LST EN 1097-2 | 1 bandymas | 10 |
| 9 | Nustatyti nesurištųjo mišinio sluoksnio storį | Sluoksnio storio nustatymas | MN SSN 15 | 1 bandymas | 40 |
| 10 | Paimti nesurištojo mišinio, užpildo ar grunto ėminį | Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos | LST 1971 | 1 ėminys | 40 |
| 11 | Ištirti kelių minkštąjį bitumą | Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+A1 | 1 bandymas | 2 |
|  |  | Tiriamųjų ėminių paruošimas | LST EN 12594 |  |  |
|  |  | Kinematinės klampos nustatymas | LST EN 12595 |  |  |
|  |  | Skiestųjų ir minkštintųjų bituminių rišiklių sukibimo nustatymas panardinimo į vandenį bandymu | LST EN 15626 |  |  |
| 12 | Išregeneruoti ir ištirti polimerais modifikuotą bitumą | Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+A1 | 1 bandymas | 3 |
|  |  | Adatos penetracijos nustatymas | LST EN 1426 |  |  |
|  |  | Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas | LST EN 1427 |  |  |
|  |  | Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymas | LST EN 13398 |  |  |
| 13 | Išregeneruoti ir ištirti kelių bitumą | Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+A1 | 1 bandymas | 3 |
|  |  | Adatos penetracijos nustatymas | LST EN 1426 |  |  |
|  |  | Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas | LST EN 1427 |  |  |
| 14 | Paimti asfalto mišinio ėminį | Ėminių ėmimas | LST EN 12697-27 | 1 ėminys | 40 |
| 15 | Nustatyti asfaltbetonio mišinio bitumo kiekį ir granuliometriją | Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti | LST EN 12697-28 | 1 bandymas | 40 |
|  |  | Tirpiojo rišiklio kiekis | LST EN 12697-1 |  |  |
|  |  | Granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 12697-2 |  |  |
| 16 | Ištirti asfaltbetonio fizines-mechanines savybes | Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu | LST EN 12697-30 | 1 bandymas | 40 |
|  |  | Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas | LST EN 12697-8 |  |  |
|  |  | Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas | LST EN 12697-6 |  |  |
|  |  | Didžiausiojo tankio nustatymas | LST EN 12697-5 |  |  |
| 17 | Paimti gręžtinį asfalto ėminį (kerną) | Ėminių ėmimas | LST EN 12697-27 | 1 bandinys | 40 |
|  |  | Bituminių dangų storio nustatymas | LST EN 12697-36 |  |  |
| 18 | Nustatyti kernų tankį | Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas | LST EN 12697-6 | 1 bandymas | 40 |
| 19 | Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas | Šlyties bandymas | LST EN 12697-48 | 1 bandymas | 5 |
| 20 | Nustatyti betono stiprį gniuždant | Bandinių gniuždymo stipris | LST EN 12390-3 | 1 bandinys | 6 |
|  |  | Bandinių pagaminimas ir kietinimas stipriui nustatyti | LST EN 12390-1 |  |  |
| 21 | Nustatyti horizontalaus ženklinimo atspindį (taškinis) | Horizontalaus ženklinimo atspindžių matavimas | LST EN 1436, A, B priedai | 1 bandymas | 2 |
| 22 | Nustatyti vertikalaus ženklinimo atspindį | Vertikalaus ženklinimo atspindžių matavimas | LST EN 12899-1, CIE 54.2 | 1 bandymas | 2 |
| 23 | Nustatyti cinko storį | Plėvelės storio nustatymas | LST EN ISO 2808 | 1 bandymas | 2 |
| 24 | Gruntų surištų cementu ir priedais stipris gniuždant | Bandinių gamyba | MN AGPS 24 | 1 bandymas | 4 |
|  |  | Bandinių gniuždymo stipris | LST EN 13286-41 |  |  |
| 25 | Gruntų surištų cementu ir priedais atsparumas šalčiui | Bandinių gamyba | MN AGPS 24 | 1 bandymas | 4 |
|  |  | Bandinių šaldymo ir atšildymo bandymas | MN AGPS 24 |  |  |
|  |  | Bandinių gniuždymo stipris | LST EN 13286-41 |  |  |
| 26 | Nustatyti kelio dangos išilginį lygumą | Kelio dangos paviršiaus išilginio lygumo pagal IRI matavimas | LST EN 13036-6, LST EN 13036-5, TN IRI 22 | 1 km | 4 |
| 27 | Nustatyti dangos paviršiaus atsparumas slydimui | Dangos paviršiaus atsparumo slydimui rodiklio nustatymas | CEN/TS 15901-14 | 1 km | 4 |

Pastabos:

*Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o pirks pagal poreikį. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę didinti arba mažinti nurodytą preliminarų kiekį iki 10 proc.

2. Tyrimų ir bandymų atlikimas

2.1. Laboratorinių tyrimų ir bandymų kiekius ir reikalavimus jiems nustato atitinkamos rekomendacijos, statybos taisyklės, techninių reikalavimų aprašai, įrengimo taisyklės ĮT SBR 19 ir kiti dokumentai. Perkančiosios organizacijos ir techninio prižiūrėtojo iniciatyva tyrimai ir bandymai gali būti atliekami pagal poreikį.

2.2. Laboratoriniams darbams ir matavimams objektuose turi būti naudojamos šiuolaikinės, patikimos ir tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai. Visos matavimo priemonės ir įrengimai turi būti metrologiškai įteisinti.

2.3. Atliekant bandymus, matavimus ir tyrimus keliuose privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti apstatytos ženklais pagal galiojančias instrukcijas ir nekelti pavojaus eismo dalyviams.

2.4. Užsakymus laboratoriniams tyrimams ir bandymams atlikti pirkimo sutarties įgyvendinimo metu tiekėjui el. paštu pateiks perkančioji organizacija.

2.5. Asfaltbetonio dangos ėminių (kernų) vietos parenkamos perkančiosios organizacijos arba techninio prižiūrėtojo nurodymu. Ertmės, kurios lieka paėmus kerną iš asfaltbetonio dangos, turi būti nedelsiant kokybiškai užtaisytos asfaltbetonio mišiniu.

2.6. Visų laboratorinių tyrimų ir bandymų, kurių rezultatų pateikimo operatyvumas turi tiesioginę įtaką nuosekliam, nepertraukiamam ir kokybiškam statybos rangos technologinių procesų vykdymui, atlikimo laboratorijoje ir gautų rezultatų pateikimo statinio statybos darbų techniniam prižiūrėtojui ir perkančiajai organizacijai terminas – nedelsiant, bet ne ilgiau 10 darbo dienų (išskyrus pagrįstus atvejus, kai laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimo terminas technologiškai yra ilgesnis) nuo užsakymų el. paštu gavimo.

2.7. Tiekėjui atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus, dokumentų kopijas tiekėjas el. paštu privalo pateikti techniniam prižiūrėtojui ir perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos.

_______________________