Priedėlis Nr. 1

GRINDŲ DANGOS IR KLIJŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomas modelis, parametras, nuoroda į šaltinį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Guminė grindų danga 176 kv² |  |  |
| 1.1 | Produkto tipas | Guminė grindų danga su monetos formos iškilimais |  |
| 1.3 | Paskirtis | Pramoninėms ir komercinėms patalpoms |  |
| 1.4 | Storis | Ne mažesnis kaip 3 mm |  |
| 1.5 | Plotis | Ne mažesnis kaip 1000 mm |  |
| 1.6 | Ritinio ilgis | Ne mažiau kaip 10 m |  |
| 1.7 | Kietumas | 75 ±5 °ShA arba lygiavertis |  |
| 1.8 | Spalva | pilka |  |
| 1.9 | Dokumentacija | CE ženklinimas ar kiti atitiktį patvirtinantys dokumentai |  |
| 2. | Klijai grindų dangai |  |  |
| 2.1 | Klijų tipas | Universalūs vandens dispersiniai klijai |  |
| 2.2 | Paskirtis | Tinkami elastingų grindų dangų klijavimui |  |
| 2.3 | Pradinis sukibimas | Greitas ir stiprus |  |
| 2.4 | Darbinė temperatūra | Nuo +15 °C iki +35 °C |  |
| 2.5 | Darbo laikas po užtepimo | Ne mažiau kaip 60 min. |  |
| 2.6 | Pilnas eksploatavimas | Ne vėliau kaip po 48 val. |  |
| 2.7 | Dokumentacija | Techninis duomenų lapas |  |