Pirkimo dokumentų

1 PRIEDAS

ALYVŲ, TEPALŲ IR SPECIALIŲJŲ SKYSČIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Alyvos, tepalai ir specialieji skysčiai skirti ginklų, kovos technikos ir transporto priemonių bei jų įrangos techniniam stoviui užtikrinti.

- SAVYBĖS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kokybės reikalavimai (NATO kodas / Standartas) | Tara / Pakuotė (L / KG) gali būti mažesnė, tačiau negali būti didesnė nei nurodyta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ginklų priežiūros alyva | NATO kodas S-758. | 1,0 L |
|  | Galinės rampos alyva | NATO kodas H-515. | 1,0 L |
|  | Vairo sistemos alyva | NATO kodas H-544. | 1,0 L |
|  | Ginklų tepalas | NATO kodas G-403. | 1,0 KG |
|  | Purškiamas silikoninis tepalas | Darbinė temperatūra nuo -50°C iki +250°C. Atsparus vandeniui. | 1,0 L |
|  | Purškiamas ličio tepalas | Ilgalaikė apsauga metalas-metalas. Darbinė temperatūra nuo 0°C iki +140°C | 1,0 L |
|  | Konsistencinis tepalas | NLGI 2. Ličio muilas su EP priedais. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +120°C. | 1,0 KG |
|  | Silikoninis tepalas | NLGI 3 arba SAE AS 8660. Darbinė temperatūra nuo -50°C iki +200°C. | 1,0 KG |
|  | Sintetinis tepalas | Cincinnati Machine P-64, NLGI-2 arba lygiavertis. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +140°C. | 1,0 KG |
|  | Universali tepimo priemonė | NLGI 1. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +120°C. | 1,0 KG |
|  | Universali tepimo priemonė | Drėgmę išstumiantis aerozolis, be silikono. | 1,0 L |
|  | Konsistencinis tepalas | NATO kodas S-722. | 1,0 KG |
|  | Konsistencinis tepalas | NATO kodas G-421. | 1,0 KG |
|  | Konsistencinis tepalas | NATO kodas G-460. | 1,0 KG |
|  | Ginklų alyva, bendros paskirties | NATO kodas S-761. | 1,0 L |
|  | Skystas reduktorinis tepalas | NATO kodas O-153 arba MIL-L-6086. | 1,0 L |
|  | Variklinė alyva (O-236) | SAE klampos laipsnis 15W-40 NATO kodas O-236. | 210,0 L |
|  | Transmisinė alyva (O-226) | SAE klampos laipsnis 80W-90. NATO kodas O-226. | 20,0 L |
|  | Variklinė alyva (0W-30) | SAE klampos laipsnis 0W-30. API CK-4. | 20,0 L |
|  | Stabdžių skystis | DOT-4. FMVSS 116. | 5,0 L |
|  | Aušinimo skystis (koncentratas) | Aušinimo skystis (koncentratas) turi atitikti CID AA 52624 A-1A reikalavimus. Aušinimo skysčio (esant santykiui su vandeniu 50/50) užšalimo temperatūra turi būti -37º C ir žemesnė. | 20,0 L |
|  | Variklinė alyva (O-1178) | NATO kodas O-1178. | 20,0 L |
|  | Hidraulinė alyva | NATO kodas H-540 (TL 9150-0035 Iss 8). | 5,0 L |
|  | Transmisinė alyva poliglikolio pagrindu (PAG) | ISO VG 220. DIN 51517-3. | 20,0 L |
|  | Sintetinis tepalas | NATO kodas G-355. | 1,0 KG |
|  | Automatinių transmisijų alyva | GM DEXRON III G/H, ALLISON C-4 arba lygiavertė. OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimą (aprobaciją) DTFR 13C170 (MB 236.9) arba lygiavertė. Būtina pateikti aukščiau nurodyto gamintojo arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojų patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20,0 L |
|  | Variklinė alyva (10W-40) | SAE klampos laipsnis 10W-40. Kokybės klasė ACEA E4/E7. OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimas (aprobacija) DTFR 15B120 (MB 228.5) arba lygiavertis. Būtina pateikti aukščiau nurodyto automobilio gamintojo arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojų patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20,0 L ir 210,0 L |
|  | Transmisinė alyva (80W-90) | SAE klampos laipsnis 80W-90. API kokybės klasė GL-5. SAE J2360 arba karinis standartas MIL-L-2105 D arba lygiavertis. OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimas (aprobacija) DTFR 12B110 (MB 235.20) arba MAN 342 TYPE M2/M3 arba lygiavertis. Būtina pateikti aukščiau nurodytų automobilių gamintojų arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojų patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20,0 L |
|  | Transmisinė alyva (75W-80) | SAE klampos laipsnis 75W-80. API kokybės klasė GL-4. OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimas (aprobacija) DTFR 13B160 (MB 235.41) arba DTFR 13D120 (MB 235.29), arba MAN 341 TYP Z4/Z5 arba lygiavertis. Būtina pateikti aukščiau nurodytų automobilių gamintojų arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojo patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20,0 L |
|  | Transmisinė alyva (75W-90) | SAE klampos laipsnis 75W-90. API kokybės klasė GL-4/GL-5. OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimą (aprobaciją) DTFR 12B140 (MB 235.8) arba ZF TE-Ml 05A, 12L,12N arba lygiavertė. Būtina pateikti aukščiau nurodytų gamintojų arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją), arba išrašą iš gamintojo patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20,0 L |
|  | Aušinimo skystis | ASTM D 3306, ASTM D4985 arba lygiavertis. VW TL-774-D/F (G12+) arba lygiavertis. DTFR 29D110 (MB 326.3) arba MAN 324 SNF, arba lygiavertis. Užšalimo temperatūra -35º C ir žemesnė. Privalo būti paruoštas naudojimui, t. y. neturi būti skiedžiamas arba kitaip ruošiamas naudojimui. | 20,0 L |

- KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR GARANTIJOS

- Alyvos, tepalai ir specialieji skysčiai turi turėti kokybės pažymėjimus/prekės aprašymus lietuvių kalba (jei gamintojas ne iš Lietuvos, kartu pateikti dokumentus ir gamintojo kalba), arba juos atitinkančius dokumentus, patvirtinančius tepalų, alyvų ir specialiųjų skysčių atitiktį keliamiems reikalavimams, nurodytiems 2-ame techninės specifikacijos skyriuje.

- Alyvos, tepalai ir specialieji skysčiai turi turėti saugos duomenų lapus lietuvių kalba.

- Alyvų, tepalų ir specialiųjų skysčių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pristatymo gavėjui dienos.

- Tiekėjo siūlomos alyvos, tepalai bei specialieji skysčiai ir jų tiekimo grandinė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

- PAKUOTĖ IR PRISTATYMAS

- Alyva, tepalai ir specialieji skysčiai privalo būti pateikiami gamintojo pakuotėse.

- Alyvų, tepalų ir specialiųjų skysčių pakuotės ženklinimas turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.

V.  PRODUKTAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

- Prekės pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

- Panaudotos alyvos ir specialieji skysčiai turi būti perdirbami ir esant galimybei pakartotinai naudojami.