REIKALAVIMAI SURENKAMŲ G/B PLOKŠČIŲ TVOROMS

| Statybos techniniai reglamentai, standartai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. STR 2.05.05.:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ |  |  |
| 2. LST EN 206:2013+A2:2021 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“ Concrete - Specification, performance, production and conformity EN 206:2013+A2:2021 |  |  |
| 3. LST 1428-17:2016 „Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu“ Concrete - Test methods - Part 17: Determination of frost resistance to volumetric freezing and thawing |  |  |
| 4. EN ISO 1461:2022 „Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai“ (ISO/DIS 1461:2021) Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:2022) |  |  |
| 5. LST 1974:2012 „LST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai“ Rules for the Application of LST EN 206-1 and Additional National Requirements |  |  |
| 6. LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“ Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings EN 1992-1-1:2004 |  |  |
| 7. LST EN ISO 9223:2012 „Metalų ir lydinių korozija. Atmosferų koroziškumas. Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas“ (ISO 9223:2012)“ Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination and estimation (ISO 9223:2012) EN ISO 9223:2012 |  |  |
| - LST EN 10210-1:2006 „Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos“ - Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions EN 10210-1:2006 |  |  |
| 10. LST EN 10219-1:2006 „Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos“ Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions EN 10219-1:2006 |  |  |
| 11. LST EN 10223-7:2013 „Aptvarų ir tinklų plieninė viela ir vielos gaminiai. 7 dalis. Suvirintieji plieninės vielos aptvarų skydai“ Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 7: Steel wire welded panels for fencing EN 10223-7:2012 |  |  |
| 12. LST EN 12390-3 :2019 „Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris“ Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens EN 12390-3:2019 |  |  |
| 13. LST EN 13369:2018 „Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės“ Common rules for precast concrete products EN 13369:2018 |  |  |
| 14. ST EN ISO 15630-1:2019 „Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, virbai ir viela (ISO 15630-1:2019)“ Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars, rods and wire (ISO 15630-1:2019) EN ISO 15630-1:2019 |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalūs reikalavimai |
| Aplinkos sąlygos |  |  |
| 1. | Naudojimo sąlygos | Atvirame ore |
| 2. | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) | ≥ 90 |
| 3. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 (1) | + 35 |
| 4. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 (1) | - 35 |
| 5. | Klimato agresyvumo klasė | Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą |
| Reikalavimai apsauginės tvoros segmentams |  |  |
| 6. | Pagaminimo medžiaga | Armuotas betonas Betono stiprio gniuždant klasė ne žemesnė kaip ≥C20/25. Aplinkos poveikio betonui klasė ne žemesnė kaip XC2; XF1 Betono atsparumas šalčiui klasė ne žemesnė kaip F100. |
| 7. | Tvoros segmento (-ų) matmenys (2) | Aukštis (H) ≥2500mm Ilgis (L) ≥2500mm Storis (B) ≥120mm |
| 8. | Tvoros cokolis (3) | Surenkamas. Minimalus cokolinės plokštės įgilinimas 40 cm. |

| 9. | Klimato agresyvumo klasė | Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. |
| --- | --- | --- |

| Reikalavimai apsauginės tvoros viršūnei su „Y“ formos laikikliu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Pagaminimo medžiaga | Karštai cinkuotas plienas arba lygiavertis. Markę pagrindžia ir specifikuoja Tiekėjas projektavimo metu. |
| 11. | Tvoros viršūnės struktūra | „Y“ formos laikiklis su Concertina spirale/ cilindru, kurią prilaiko cinkuotos įtempimo vielos (po 3 vnt. ant kiekvienos „Y“ šakos). „Y“ formos laikiklio šakų ilgį, profilį ir posvyrio kampą specifikuoja Tiekėjas projektavimo metu. |
| 12. | Klimato agresyvumo klasė | Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. |
| 13. | „Y“ formos laikiklio tvirtinimas prie tvoros stulpelio | Tvirtinimo sprendinius pagrindžia ir specifikuoja Tiekėjas projektavimo metu. Tvirtinimo vietos atsparumo klimato agresyvumui klasė turi būti ne mažesnė nei paties laikiklio. |
| Techniniai reikalavimai pjaunančiai vielai „Concertina“ D700 |  |  |
| 14. | Pagaminimo medžiaga | Karštai cinkuotas plienas arba lygiavertis |
| 15. | Vielos storis | Ne mažiau nei 2,4 mm |
| 16. | Minimalus tempimo stipris | Ne mažiau nei 1400 MPa |
| 17. | Minimalus elementų skardos storis | Ne mažiau nei 0,4 mm |
| 18. | Pjaunančių elementų nuplėšimo nuo vielos jėga | Elementai ant „Concertinos“ turi būti užpresuojami simetriškai iš abiejų pusių ir turi atlaikyti ne mažesnę kaip 450N nuplėšimo nuo vielos jėgą |
| 19. | Pjaunančio elemento profilis | Specifikuoja Tiekėjas projektavimo metu |
| 20. | Pjaunančio elemento plotis, matuojamas išilgai vielos tarp labiausiai į kraštus nutolusių elemento dalių. | Ne mažesnis nei 22 mm |
| 21. | Pjaunančio elemento aukštis. Matuojamas skersai vielos tarp labiausiai nuo vielos nutolusių elemento dalių abipus vielos | Ne mažesnis nei 14 mm |
| 22. | Tarpas tarp pjaunančių elementų. Matuojamas tarp elementų centrinių ašių skersai vielos | Ne mažesnis nei 25 mm ir ne didesnis nei 50 mm |
| 23. | Neištemptos spiralės skersmuo | Ne mažiau nei 700 mm |
| 24. | Spiralių skaičius 10 m ruože | Ne mažiau nei 50 |
| 25. | Klimato agresyvumo klasė | Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą |
| Techniniai reikalavimai tvirtinimo dalims (sąvaržoms, apkaboms, kabėms) |  |  |
| 26. | Pagaminimo medžiaga | Karštai cinkuotas plienas arba lygiavertis. |

| 27. | Klimato agresyvumo klasė ne žemesnė kaip: | Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. |
| --- | --- | --- |
| Techniniai reikalavimai įtempiamai vielai |  |  |
| 28. | Pagaminimo medžiaga | Karštai cinkuotas plienas arba lygiavertis. |
| 29. | Klimato agresyvumo klasė ne žemesnė kaip: | Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. |
| 30. | Minimalus tempimo stipris | 440 MPa |
| 31. | Įtempiamos vielos storis | Ne mažesnis nei 3 mm |
| Techniniai reikalavimai vielos įtempėjui |  |  |
| 32. | Pagaminimo medžiaga | Pagaminta iš karštai cinkuoto plieno pagal EN10025 arba lygiavertį standartą |
| 33. | Paskirtis | Įtempti specifikuotų parametrų įtempiamą vielą. |
| 34. | Tipas | Nustato Vykdytojas, pagal poreikį |
| 35. | Alternatyvus sprendinys | Tiekėjas turi teisę naudoti ir kitokį, ne prastesnes eksploatavimo sąlygas užtikrinantį, tvirtinimo sprendinį, jeigu jam projektavimo metu pritaria Užsakovas. |
| Pastabos: (1) Projekte, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis, reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus. (2) Segmentas gali būti surenkamas. Elementai turi būti sujungti tarpusavyje į vientisą standžią konstrukciją/plokštę. Iš atskirų armuoto betono elementų sudaryto segmento aukštis nurodytas specifikacijos 7 p. (3) Suderinus su užsakovu, projektuotoju ir ribojančio žemės sklypo savininku, vietoj surenkamų gelžbetoninių cokolio plokščių gali būti įrengiamas monolitinis gelžbetoninis tvoros cokolis. Minimalus cokolinės plokštės įgilinimas 40 cm. |  |  |

Priedas 1.

Koncepcinis brėžinys(1)

Priedas 2

Koncepcinis koncertinos tvirtinimo brėžinys(1)