Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas

UAB „Palangos komunalinis ūkis“.

Darbų objektas ir apimtis

Pėsčiųjų tako paprastojo remonto darbus ties daugiabučiais namais Sodų g. 18 ir Sodų g. 20, Palangos m.  schema ir apimtys pateikti techninės specifikacijos priede Nr. 1.

Betoninių trinkelių dangos su pagrindais įrengimo reikalavimai

Betoninių trinkelių dangos įrengimas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, statybos techniniais reglamentais. Rangovas privalo naudoti tik tokias medžiagas ir gaminius, kurie turi CE ženklinimą, eksploatacinių savybių deklaracijas ir atitinka visus galiojančius normatyvinius reikalavimus.

Darbų vykdymo metu pirmiausia demontuojama esama trinkelių danga, bortai ir kiti konstrukciniai sluoksniai, pašalinami reikalavimų neatitinkantys ar pažeisti pagrindai. Paruošiamas pagrindas – gruntas išlyginamas, esant poreikiui pakeičiamas ar sustiprinamas ir sutankinamas iki nustatytų rodiklių. Ant paruošto pagrindo įrengiamas ir sutankinamas šalčiui atsparus sluoksnis, po to formuojamas skaldos pagrindas, kuris įrengiamas sluoksniais ir sutankinamas iki reikalaujamų parametrų. Ant skaldos pagrindo įrengiamas išlyginamasis atsijų sluoksnis, kuris tiksliai suformuojamas pagal projektinį profilį, o ant jo klojamos betoninės trinkelės. Visi sluoksniai turi būti įrengiami nuosekliai, laikantis technologinių reikalavimų ir užtikrinant konstrukcijos stabilumą bei ilgaamžiškumą.

Viršutinį sluoksnį sudaro betoninės trinkelės PRIZMA tipo, kurių storis – 6 cm.

Pagrindiniai betoninių trinkelių reikalavimai:

- storis – 6 cm

- atsparumas šalčiui – tinkamas lauko sąlygoms

- atsparūs šalčio ir druskų poveikiui

- paviršius turi būti be įtrūkimų, sluoksniavimosi ar kitų defektų

- atitinka standarto LST EN 1338 reikalavimus

- spalvotų trinkelių atveju spalva turi būti vienoda visoje partijoje ir atspari aplinkos poveikiui.

Pagrindiniai betoninių bortų reikalavimai:

- gatvės bortai rengiami ant betono pamato, kurio klasė ne mažesnė kaip C 20/25. Bortai turi atitikti LST EN 1340 reikalavimus

- vejos bortai rengiami ant betono pamato, kurio klasė ne mažesnė kaip C16/20. Bortai turi atitikti LST EN 1340 reikalavimus

Trinkelės klojamos ant išlyginamojo sluoksnio iš dolomito atsijų, kurių paviršius išlyginamas pagal projektinį profilį.

Atsijų reikalavimai:

- frakcija – 0/4–0/5 mm

- be molio, dulkių ir organinių priemaišų

- smulkiųjų dalelių kiekis – kontroliuojamas (be perteklinių dulkių)

- sluoksnio storis – 3–5 cm

- paviršius išlyginamas pagal projektinį profilį

- atitinka standarto LST EN 1338 reikalavimus

Išlyginamuoju sluoksniu įrengiamas skaldos pagrindas iš nesurišto skaldos mišinio 0/32 mm. Skaldos pagrindas įrengiamas sluoksniais ne storesniais kaip 20 cm, kiekvieną sluoksnį atskirai tankinant iki reikiamų rodiklių.

Skaldos pagrindo reikalavimai:

- frakcija – 0/32 mm

- atitinka standarto LST EN 1338 reikalavimus

- sluoksnio storis – 15–25 cm

- sluoksnio sutankinimas: Ev2 ≥ 100 MPa

Šalčiui atsparus sluoksnis įrengiamas iš smėlio arba žvyro-smėlio mišinio, kurio storis po sutankinimo ne mažesnis kaip 30 cm. Medžiaga turi būti švari, be organinių priemaišų ir molio, pasižymėti geromis drenažinėmis savybėmis ir būti atspari šalčio poveikiui. Šis sluoksnis įrengiamas sluoksniais ne storesniais kaip 20 cm, užtikrinant reikiamą sutankinimą.

Šalčiui atsparaus sluoksnio reikalavimai:

- medžiaga – smėlis arba žvyro-smėlio mišinys

- atitinka standarto LST EN 1338 reikalavimus

- be molio ir organinių priemaišų

- sluoksnio storis – ≥ 30 cm

- sluoksnio tankinimas: Ev2 ≥ 80 MPa

Natūralus gruntas prieš konstrukcijos įrengimą turi būti paruoštas, pašalinant augalinį sluoksnį ir netinkamus gruntus. Gruntas turi būti išlygintas ir sutankintas iki reikiamų rodiklių. Esant silpnam ar netinkamam gruntui, jis turi būti pakeistas arba sustiprintas.

Grunto reikalavimai:

- grunto sutankinimas Ev2 ≥ 45 MPa

Visi konstrukciniai sluoksniai turi būti įrengiami nuosekliai, užtikrinant jų stabilumą, tinkamą sutankinimą ir projektinių aukščių laikymąsi. Draudžiama įrengti dangą ant įmirkusio ar nestabilaus pagrindo. Turi būti užtikrintas paviršinių vandenų nuvedimas, formuojant ne mažesnius kaip 1–2 % nuolydžius.

Trinkelių klojimo metu siūlių plotis turi būti 2–5 mm, siūlės užpildomos smėliu, o paklotas paviršius vibruojamas naudojant vibroplokštę su apsaugine (guminė) danga. Galutinis paviršius turi būti lygus, be įdubimų ir bangų, leidžiami nuokrypiai – ne daugiau kaip ±10 mm matuojant 3 m liniuote.

Įrengtos trinkelių dangos sujungimai su esamomis dangomis turi būti lygūs, be aukščio skirtumų ir užtikrinant saugų naudojimą.

Rangovas, pateikdamas pagal pateiktą schemą pėsčiųjų tako paprastojo remonto pasiūlymo kainą, privalo įsivertinti visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, jų tiekimas ir transportavimas, mechanizmai, darbo jėga, pagrindų įrengimas, esamų dangų ardymas, atliekų išvežimas ir sutvarkymas, statybvietės paruošimas, saugos priemonės, eismo organizavimas, bei visi kiti darbai ir kaštai, būtini pilnam ir kokybiškam darbų atlikimui pagal šią techninę specifikaciją. Rangovas taip pat privalo savo lėšomis atstatyti visas darbų metu pažeistas dangas ir teritorijas, įskaitant vejas, želdinius, dangas, mažąją architektūrą ar kitus elementus, iki būklės, ne prastesnės nei buvo prieš darbų pradžią.

Rangovas privalo savo lėšomis ir atsakomybe užtikrinti darbų saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, statybvietės aptvėrimą, tvarką ir tinkamą organizavimą viso darbų vykdymo laikotarpiu. Rangovas atsako už laikinas saugos priemones, eismo organizavimą, pėsčiųjų ir transporto saugumą, taip pat už statybinių atliekų surinkimą, išvežimą ir tinkamą sutvarkymą bei aplinkos ir trečiųjų asmenų turto apsaugą.