Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

III pirkimo objekto dalis – METALAS, GIPSAS IR KITA

- Reikalavimai sutarties vykdymui

1 lentelė „Reikalavimai sutarties vykdymui“

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Visos priemonės/medžiagos naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime, turi turėti instrukciją lietuvių kalba. |
|  | Produkto galiojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 1 metai nuo pardavimo datos |
|  | Prekių pristatymo terminas – 2 mėnesiai. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKLAVIMAI

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 p. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Sutarties projekte 13 dalyje.

- techninė specifikacija

2 lentelė „Techninė specifikacija“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis vnt. | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės parametrai, gamintojas, modelis (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas) |
| 1. | Metalas išimamiems protezams | Sudėtis %:Co 65, Cr 29, Mo 6, Mn<0,6, Si 0,4, Al<0,4, Fe <1,0, W 1,0 Tankis 8,3 g/cm2 , kietumas po liejimo ne daugiau 360HV10 Supakuota ne mažiau kaip po 1kg. | 3 kg |  |  |  |
| 2. | Metalas keramikiniams vainikėliams | chromkobalto lydinys. Sudėtis %: Co 59, Cr 25, Mo 4, W 10, Si 1,2, Mn 0,8 Kietumas po liejimo 305 HV10. Lydymosi temperatūra 1.305-1.400 C. Tankis 8,8g/cm2 Dėžutei 1kg. Sudėtyje neturi būti nikelio. | 3 kg |  |  |  |
| 3. | Gipsas | 2-klasė, baltos spalvos. Supakuotas ne mažiau kaip po 20 kg . | 100 kg |  |  |  |
| 4. | Gipsas (artikuliacinis) | Spalva: balta. Išsiplėtimas ne daugiau 0,03% Įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės. | 40 kg |  |  |  |
| 5. | Pakavimo masė | Pakavimo masė vainikėliams ir tiltams. Karščiui atspari pakavimo masė. Fosfatinis pagrindas, stingimo laikas ne mažiau 20 min, išsiplėtimo koeficientas ne daugiau 2,1%, įpakavimas ne mažiau 160g. Aukščiausia temperatūra 900C. | 20 kg |  |  |  |
| 6. | Pakavimo masė | Karščiui atspari pakavimo masė tinkanti lankų gamybai. Fosfatinis pagrindas, stingimo laikas ne mažiau 20 min, įpakavimas ne mažiau kaip po 400g. Aukščiausia temperatūra 900-950C. | 60 kg |  |  |  |
| 7. | Skystis pakavimo masei | Universalus skystis, tinkantis abiem pakavimo masėm, supakuota ne daugiau kaip po 1 l. | 5 l |  |  |  |
| 8. | Stiklo perlai | Sudėtis: aliuminio oksidas 99.6 % Baltos spalvos 50 mikronų milteliai. Supakuota ne mažiau kaip 10 kg. | 10 kg |  |  |  |
| 9. | Aliuminio oksidas 125 my | Dvigubas (kietos plastmasės ir polietileninis) apsauginis įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės. | 25 kg |  |  |  |
| 10. | Aliuminio oksidas 250 my | Dvigubas (kietos plastmasės ir polietileninis) apsauginis įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės. | 25 kg |  |  |  |
| 11. | Kompensacinis lakas | Pagamintas acetono pagrindu. Komplektą sudaro 2-ju spalvų lakai ir skiediklis. Buteliukai ne mažiau15 ml. | 1 kompl. |  |  |  |
| 12. | Grąžteliai | Grąžteliai Renfert topspin aparatui: 1,59mm 2vnt 2,00mm 2vnt | 4vnt |  |  |  |
| 13. | Deimantiniai diskeliai keramikai | Deimantiniai diskeliai keramikai, 0.3 mm storio. | 3vnt |  |  |  |
| 14. | Diskai | Armoti diskai | 20 vnt |  |  |  |
| 15. | Diskai | Kietborundiniai diskai. | 20 vnt |  |  |  |
| 16. | Dubliavimo silikonas | Komplektą sudaro dviejų komponentų silikonas, vidutinio kietumo. | 20 l |  |  |  |
| 17. | Silikonas | Laboratorinis silikonas voleliams. Plastmasinėse dėžutėse ne mažiau po 5 kg su aktyvatoriumi | 20 kg |  |  |  |
| 18. | Gipsas | Gipsas 4 klasės. Džiūvimo laikas ne daugiau kaip 13min, Išsiplėtimas po 2 h ne daugiau 0,09% Įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės. Supakuota ne mažiau kaip po 20 kg. | 100 kg |  |  |  |
| 19. | Gipsas | 3 klasės Įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės. Supakuota ne mažiau kaip po 12 kg. | 100 kg |  |  |  |
| 20. | Pinai išardomų modelių gamybai | Klijuojami su plastmasinėmis įvorėmis. 2,0mm skersmens. Dėžutėje ne mažiau 1000 vnt | 2 dež. |  |  |  |
| 21. | Kietmetalio frezos | Frezos metalo apdirbimui. Skirtos darbui su paralometru | 5 vnt |  |  |  |
| 22. | Kietmetalio frezos | Frezos vaško apdirbimui. Skirtos darbui su paralometru | 5 vnt |  |  |  |
| 23. | Gipsas termopastinių lankų gamybai | Gipsas termopastinių lankų gamybai tinkantis naudoti su Bredent Thermopress sistema. Atitinka Bredent presavimo techniką. | 10 kg |  |  |  |
| 24. | Izoliantas | Izoliantas silikono pagrindu. Skirtas izoliuoti vašką nuo gipso, plastmasės ir metalo, ne mažiau 30ml | 4vnt |  |  |  |
| 25. | Elektrolitas | CoCr lankų karkasų poliravimui specialiame aparate, supakuota ne mažiau kaip po 2 L | 2 l |  |  |  |
| 26. | Metalo keramika | Pastinis opakas 6 vnt., modeliavimo skystis – 4 vnt. | 10 vnt |  |  |  |
| 27. | Metalo Keramika | Keramika skirta anatominės formos atkūrimui ant metalo karkaso. Dentinas: A3 5vnt, A2 5vnt. Emalis A3 5vnt. A2 5vnt | 20 vnt |  |  |  |
| 28. | Balinimo kapos | D 120 mm, storis 1,0 mm, minkštos | 20 vnt |  |  |  |
| 29. | Kietos kapos | Storis 1,0 mm | 30 vnt |  |  |  |
| 30. | Plastmasiniai padeliai | Plastmasiniai padeliai su metaliniu diskeliu, tinkami naudoti Giroform aparate, 100vnt | 2 vnt |  |  |  |