TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PLAUKIOJANČIO TIPO ŠULINIŲ APŽIŪROS KETINIAI DANGČIAI, SKIRTI MONTUOTI VAŽIUOJAMOJOJE KELIO ASFALTO DANGOJE

| Techniniai parametrai ir reikalavimai | Charakteristika |
| --- | --- |
| Atitikimas standartui | LST EN 124-2:2015 arba lygiavertis |
| Plaukiojančio tipo šulinių apžiūros ketinių dangčių elementai | 1. Liuko rėmas; 2. Dangtis; 3. Tarpinė. |
| Medžiaga | Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertis |
| Rėmo aukštis * *komplekte gali būti su adaptaciniu montavimo žiedu | Ne mažiau kaip 200 mm |
| Rėmo - korpuso skersmuo | Ne mažiau 830 mm |
| Rėmo skersmuo (korpuso pagrindo įleidimo į žiedą skersmuo) plaukiojančio tipo liukams | Nuo 670 mm iki 695 mm |
| Dangčio angos (vidinis) skersmuo | Ne mažiau 600 mm |
| Dangčio apkrovos klasė | Ne mažiau D400/40T |
| Konstrukcija | 1. Šulinio liuko dangtis su rėmu jungiamas šarnyru, atidarytas dangtis patikimai fiksuojamas statmenoje padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio užsidarymo; 2. Šulinio dangtis turi pilnai užsidaryti veikiamas dangčio svorio, be papildomų mechaninių fiksatorių; 3. Šulinio dangtis turi būti komplektuojamas kartu su mechaniniu užraktu, kuris rakinamas antivandaliniu raktu (ne šešiakampis vidus ar išorė). |
| Amortizuojantis įdėklas (tarpinė) | Naudojama tarpinė turi būti: 1. Amortizuojanti; 2. Sumontuota rėme, keičiama; 3. Tarpinės profilio konstrukcija turi užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų nei horizontaliai nei vertikaliai išskyrus šarnyrinę sujungimo vietą ir nekeltų triukšmo. Tarpinės medžiaga turi būti ilgaamžė, atspari naftos produktams, druskoms, atspari trinčiai, veikiant didžiausioms apkrovoms. Tarpinė turi užtikrinti, kad šulinių liukų naudojimo metu, liukų dangtis būtų viename lygyje su rėmu. Turi būti galimybė papildomai įsigyti tarpines po šulinių liukų garantinio laikotarpio pabaigos. Tarpinės medžiaga turi atitikti ISO37; ISO815; ISO188; ISO34-2. |
| Dangčio ir rėmo ketaus paviršius turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais | Standarto numeris Liuko apkrovos klasės žymėjimas Gamintojo pavadinimas, ženklas Užrašas: „LIETUS“ Miesto pavadinimas: „VILNIUS“ Gaminio pavadinimas Vilniaus miesto herbas (ne mažesnis nei 17 cm pločio ir 20 cm aukščio) |
| Liuko dangčio ir rėmo paviršių padengimas | Pilnai padengtas juodos spalvos antikorozine danga |
| Pateikiami dokumentai (lietuvių kalba) | 1. Montavimo instrukcija; 2. Sertifikatas pagal EN 124; 3. Eksploatacinių savybių deklaracija. |
| Garantinis laikas | Ne mažiau 2 metai |