ZARASŲ „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS ĮĖJIMO LAIPTŲ IR ŽN PANDUSO DANGŲ  TVARKYMO DARBAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

ATLIEKAMI DARBAI IR JŲ TIKSLAI

- Bendrieji tikslai – tvarkyti ir gražinti pastato ir teritorijos vaizdą.

- Pagrindinis tikslas – užtikrinti tinkamą ir saugų  patekimą į patalpas.

- Užsakovo reikalavimų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus darbams, jų apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei. Jose konkrečiai nurodyti atliekami darbai.

- Darbų vieta – Zarasų miestas, Savanorių g. 1;

- Atliekami darbai:

  - Atlikti senų dangų demontavimo darbus (130 m2);

  - Atlikti turėklų demontavimo, restauravimo ir montavimo darbus (55m) ;

  - Įrengti naują armuotą betoninį pagrindą 7cm storio, betono klasė C15/20 ;

  - Įrengti teaptinę pagrindo hidroizoliaciją;

  - Įrengti granito plytelių (30x60cm) 2cm storio dangą, klijai atsparūs atmosferos poveikiui;

  - Plyteles ir siūles impregnuoti;

  - Įrengti granito plytelių grindjuostes;

  - Atlikti laiptinės cokolinių sienų granito dekoro apdailą su būtinais technologiniais procesais (gruntavimas, lyginimas, armavimas, impregnavimas);

  - Sumontuoti batų valymo groteles 75x50cm;

  - Sutvarkyti teritoriją, išvežti statybines atliekas;

- Techniniai medžiagų ir darbų reikalavimai:

  - Visos naudojamos medžiagos ir atliekami darbai pagal kiekių žiniaraštį, turi atitikti LST, EN, STR, ISO reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi užtikrinti  patogų ir saugų panduso eksploatavimą.