Tako įrengimo Skuodo miesto istorinėje dalyje (u.k. 17108) Gedimino ir Vydūno gatvių sankirtoje PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS - Tako įrengimo Skuodo miesto istorinėje dalyje (u.k. 17108) Gedimino ir Vydūno gatvių sankirtoje darbai.

Paruošiamieji darbai ir žemės kasimas

● Trasos žymėjimas: Pagal projektą nužymimos tako ribos, įvertinant reljefo nuolydžius.

● lovio iškasimas: Nukasamas derlingasis grunto sluoksnis (juodžemis). Pėsčiųjų takui

gylis paprastai siekia 20-25 cm, priklausomai nuo vietinio grunto savybių (pvz., molingas

gruntas reikalauja gilesnio pasluoksnio).

● Pagrindo sutankinimas: Iškasto lovio dugnas kruopščiai sutankinamas vibracine

plokšte.

Izoliacinis ir drenuojantis sluoksnis

● Geotekstilė: Ant sutankinto grunto tiesiama geotekstilė (paprastai 100–150 g/m²). Ji

atlieka dvi svarbias funkcijas: neleidžia skaldos pasluoksniui susimaišyti su nelygintu

gruntu (apsaugo nuo tako „skandavimo“) ir stabdo piktžolių dygimą iš apačios.

Laikantysis pagrindas (Sustiprinimas)

● Medžiagų be rišiklių sluoksnis: Pilamas 10 cm smėlio žvyro mišinys (sluoksnio storis parinktas individualiai) ir 10 cm 0/32 frakcijos dolomito skaldos sluoksnis.

Jis veikia kaip drenažas ir stabilus pagrindas. Sluoksnis išlyginamas formuojant reikiamus nuolydžius vandens nutekėjimui ir sutankinamas.

Akmenų klojimo (atsijų) sluoksnis

● Pilamas 3–5 cm smulkios skaldos arba granito atsijų (frakcija 2–5 mm) sluoksnis. Šis

sluoksnis netankinamas iškart – jame bus „skandinamos“ ir lyginamos pačios akmens

plokštės.

Natūralaus akmens plokščių klojimas

● Dėliojimas (puzlė): Kadangi plokštės yra netaisyklingos formos (angl. flagstone), jos

rankiniu būdu atrenkamos ir dėliojamos taip, kad tarpai tarp jų būtų vizualiai subalansuoti

(dažniausiai apie 3–8 cm).

● Aukščių reguliavimas: Kiekviena plokštė gulsčiuku ir guminiu plaktuku suvedama į

bendrą tako plokštumą. Kad takas būtų patogus vaikščioti, plokščių paviršius turi išlaikyti

vientisą lygį, o pačios plokštės neturi klibėti.

Tarpų užpildymas ir apdaila

● Užpildas: Tarpai tarp stambiųjų plokščių užpildomi ta pačia smulkia skalda, kuri

gerai praleidžia vandenį ir neleidžia plokštėms judėti į šonus. Alternatyviai gali būti

naudojamas specialus drenuojantis polimerinis rišiklis, jei norima, kad smulki skalda

neišsibarstytų.

● Galutinis sutankinimas: Takas gausiai laistomas vandeniu, kad smulkioji skalda

natūraliai susigulėtų ir užpildytų visas tuštumas po akmenimis. Jei reikia, užpildo

sluoksnis papildomas.