Siūlomos dangos konstrukcijos svėrimo postų įrengimo vietose.

A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 111,34 km, DK100:

Kairė pusė

| Sluoksnis | Medžiaga | Storis, cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | SMA8S PMB 45/80-65 / SMA11S PMB 45/80-65 | 3,5 |
| Asfalto apatinis | AC 22 AS PMB 45/80-65 | 8 |
|  | Esamas asfaltas |  |

A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 225,678 km, DK32:

Dešinė pusė

| Sluoksnis | Medžiaga | Storis, cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | SMA11S PMB 45/80-65 | 3,5 |
| Asfalto apatinis | AC 22 AS PMB 45/80-65 | 8 |
|  | Esamas asfaltas |  |

Kairė pusė

| Sluoksnis | Medžiaga | Storis, cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | SMA11S PMB 45/80-65 | 3,5 |
| Asfalto apatinis | AC 22 AS PMB 45/80-65 | 8 |
| Asfalto pagrindo | AC 32 PS (50/70) | 14 |
| CTB | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų ir (arba) nesurištųjų mišinių, surištų rišikliu ir jonų mainus gerinančiu priedu pagal MN AGPS 25 | 30 |
| Esami nesurištieji pagrindo sluoksniai ir/arba gruntai |  | - |

A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai* 52,94 km, DK100:

Abi pusės

| Sluoksnis | Medžiaga | Storis, cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | SMA8S PMB 45/80-65 / SMA11S PMB 45/80-65 | 3,5 |
| Asfalto apatinis | AC 22 AS PMB 45/80-65 | 8 |
|  | Esamas asfaltas |  |

A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga* 45,42 km, DK32

| Sluoksnis | Medžiaga | Storis, cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | SMA11S PMB 45/80-65 | 4 |
| Asfalto apatinis | AC 22 AS PMB 45/80-65 | 8 |
|  | Esamas asfaltas |  |

A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 26,4 km, DK32

| Sluoksnis | Medžiaga | Storis, cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | SMA8S PMB 45/80-65 / SMA11S PMB 45/80-65 | 3,5 |
| Asfalto apatinis | AC 22 AS PMB 45/80-65 | 8 |
| Asfalto pagrindo | AC 32 PS (50/70) | 14 |
| CTB | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų ir (arba) nesurištųjų mišinių, surištų rišikliu ir jonų mainus gerinančiu priedu pagal MN AGPS 25 | 30 |
| Esami nesurištieji pagrindo sluoksniai ir/arba gruntai |  | - |

A2 Vilnius–Panevėžys 38,25 km, DK32

Abi pusės

| Sluoksnis | Medžiaga | Storis, cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | SMA8S PMB 45/80-65 | 3,5 |
| Asfalto apatinis | AC 22 AS PMB 45/80-65 | 9 |
| Asfalto pagrindo | AC 32 PS (50/70) | 14 |
| CTB | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų ir (arba) nesurištųjų mišinių, surištų rišikliu ir jonų mainus gerinančiu priedu pagal MN AGPS 25 | 30 |
| Esami nesurištieji pagrindo sluoksniai ir/arba gruntai |  | - |