TECHNINIAI REIKALAVIMAI GELŽBETONIO GAMINIAMS

| Eil. nr. | Parametras | Techninė sąlyga | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kai reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GELŽBETONIO ŽIEDAS SU UŽKAITU D3000, H500 – 7 VNT. |  |  |  |  |
| 1.1. | Diametras | D - 3000 mm |  |  |
| 1.2. | Aukštis | H - 500 mm |  |  |
| 1.3. | Gelžbetoninio žiedo sienelės storis | S – 120 mm |  |  |
| 1.4. | Betono klasė | C35/45 |  |  |
| 1.5. | Atsparumas šalčiui | F 150 |  |  |
| 1.6. | Vandens nepralaidumo klasė | W8 |  |  |
| 1.7. | Medžiaga | Armuotas gelžbetonis |  |  |
| 1.8. | Montavimo kilpos | 4 Vnt. |  |  |
| 1.9. | Bendri reikalavimai | LST EN 1917 |  |  |
| GELŽBETONIO ŽIEDAS SU UŽKAITU D3000, H1000 – 1 VNT. |  |  |  |  |
| 2.1. | Diametras | D - 3000 mm |  |  |
| 2.2 | Aukštis | H – 1000 mm |  |  |
| 2.3. | Gelžbetoninio žiedo sienelės storis | S – 120 mm |  |  |
| 2.4. | Lipynės žiedo viduje | Ne mažiau nei 3 Vnt. |  |  |
| 2.5. | Betono klasė | C35/45 |  |  |
| 2.6. | Atsparumas šalčiui | F 150 |  |  |
| 2.7. | Vandens nepralaidumo klasė | W8 |  |  |
| 2.8. | Medžiaga | Armuotas gelžbetonis |  |  |
| 2.9 | Montavimo kilpos | 4 Vnt. |  |  |
| 2.10 | Bendri reikalavimai | LST EN 1917 |  |  |
| GELŽBETONINIS DANGTIS BE ANGOS – 8 VNT. |  |  |  |  |
| 3.1 | Diametras | D - 3000 mm |  |  |
| 3.2 | Gaminio sienelės storis | S – 150 mm |  |  |
| 3.3. | Pakėlimo kilpos | 4 Vnt. |  |  |
| 3.4. | Betono klasė | C35/45 |  |  |
| 3.5. | Atsparumas šalčiui | F 150 |  |  |
| 3.6. | Vandens nepralaidumo klasė | W8 |  |  |
| 3.7. | Medžiaga | Armuotas gelžbetonis |  |  |
| 3.8. | Bendri reikalavimai | LST EN 1917 |  |  |
| BETONINĖS ŠALIGATVIO PLYTELĖS – 32 vnt. |  |  |  |  |
| 4.1 | Išoriniai matmenys | 500 x 500 mm |  |  |
| 4.2 | Storis | S – 60 mm ir daugiau |  |  |
| 4.3 | Medžiaga | betonas |  |  |
| 4.4 | Bendri reikalavimai | LST EN 1339 |  |  |

PASTABA:

Gaminiai turi būti pristatomi be defektų.