TSD-529, VPP-2563 ir VPP-2890

Kolonėlių radiofarmacinių preparatų kokybės kontrolei ir apsauginių kolonėlių laikiklių 
techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analitinė kolonėlė peptidų analizei (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – analitinė kolonėlė; - Paskirtis – peptidų analizė; - Didžiausias slėgis 600 bar ± 5 bar; - Dalelių dydis 2,7 µm ± 0,01 μm; - Stacionari fazė – C18 (angl. octadecylsilyl silica gel, reversed-phase) (arba lygiavertė); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 150 mm ± 0,1 mm; - Skersmuo 4,6 mm ± 0,1 mm; - Porų dydis: 160 Å ± 1 Å; - Dalelių tipas: paviršutiniškai porėtos (angl. superficially porous) (Fused-Core / SPP); - Kolonėlė užtikrina selektyvumą peptidų ir didesnės molekulinės masės junginių atskyrimui; - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Kolonėlės užpildas: silikagelis su sferinėmis silicio dioksido dalelėmis, turinčiomis neporėtą kietą silicio dioksido šerdį, apsuptą plonu išoriniu porėtu silicio dioksido sluoksniu su oktadecilsililo grupėmis (arba lygiavertis užpildas); - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Supelco“ / „Merck Group“ kodas 53328-U arba lygiavertis) |  |
| 2. | Apsauginė kolonėlė peptidų analizei (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – apsauginė kolonėlė; - Paskirtis – peptidų analizė; - Didžiausias slėgis 600 bar ± 5 bar; - Dalelių dydis 2,7 µm ± 0,01 μm; - Stacionari fazė – C18 (angl. octadecylsilyl silica gel, reversed-phase) (arba lygiavertė); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 5 mm ± 0,1 mm; - Skersmuo 4,6 mm ± 0,1 mm. - Porų dydis: 160 Å ± 1 Å; - Dalelių tipas: paviršutiniškai porėtos (angl. superficially porous) (Fused-Core / SPP); - Kolonėlė užtikrina selektyvumą peptidų ir didesnės molekulinės masės junginių atskyrimui; - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Kolonėlės užpildas: silikagelis su sferinėmis silicio dioksido dalelėmis, turinčiomis neporėtą kietą silicio dioksido šerdį, apsuptą plonu išoriniu porėtu silicio dioksido sluoksniu su oktadecilsililo grupėmis (arba lygiavertis užpildas); - Suderinta su perkamu HPLC apsauginių kolonėlių laikikliu 3 pozicijoje; - Pageidautina – supakuota po 3 vnt. („Supelco“ / „Merck Group“ kodas 53542-U arba lygiavertis) |  |
| 3. | HPLC apsauginių kolonėlių laikiklis (kiekis 1 pakuotė) | - Siūlomas apsauginių kolonėlių laikiklis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Turi būti suderinamas su perkamomis kolonėlėmis 2 pozicijoje (apsauginė kolonėlė peptidų analizei); - Užtikrina apsauginės kolonėlės mechaninį tvirtinimą chromatografinėje sistemoje; - Užtikrina analitinės kolonėlės apsaugą nuo užteršimo; - Korpusas – cheminiams tirpikliams atspari medžiaga (pvz., nerūdijantis plienas arba inertinė lydinio konstrukcija); - Jungtys – standartinės HPLC jungtys; - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Supelco“ / „Merck Group“ kodas 53500-U arba lygiavertis) |  |
| 4. | Analitinė kolonėlė katijonų analizei (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – analitinė kolonėlė; - Paskirtis – jonų chromatografija, katijonų analizė (NH4+); - Didžiausias slėgis ne mažiau kaip 150 bar; - Srauto greitis ne siauresniame intervale nei 1–2 mL/min; - Dalelių dydis 5–8 µm; - Stacionari fazė – silicio pagrindo su karboksilinės grupės funkciniu sluoksniu (silpnas katijonų mainiklis arba lygiavertė); - Tinkama darbui su rūgštiniais eliuentais; - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 120–250 mm; - Skersmuo 4–5 mm. - Kolonėlė užtikrina selektyvumą katijonų atskyrimui; - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Thermo Fisher Scientific“ kodas 046073 arba „Shodex“ kodas F7120012 arba lygiavertis) |  |
| 5. | Apsauginė kolonėlė katijonų analizei (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – apsauginė kolonėlė; - Paskirtis – jonų chromatografija, katijonų analizė (NH4+); - Didžiausias slėgis ne mažiau kaip 150 bar; - Dalelių dydis 5–8 µm; - Stacionari fazė – silicio pagrindo su karboksilinės grupės funkciniu sluoksniu (silpnas katijonų mainiklis arba lygiavertė); - Tinkama darbui su rūgštiniais eliuentais; - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 10–60 mm; - Skersmuo 4–5 mm. - Kolonėlė užtikrina selektyvumą katijonų atskyrimui; - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Thermo Fisher Scientific“ kodas 046074 arba „Shodex“ kodas F6709608 arba lygiavertis) |  |
| 6. | Analitinė kolonėlė enantiomerų analizei (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – analitinė kolonėlė; - Paskirtis – chiralinės chromatografijos analizė (amino rūgštims); - Didžiausias slėgis 150 bar ± 5 bar; - Dalelių dydis 5 µm ± 0,01 μm; - Stacionari fazė – padengta „crown ether“ fazė ant silicio (arba lygiavertė); - Chiralinis selektorius - (S)-18-crown-6 eteris, padengtas ant silicio paviršiaus (arba lygiavertis); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 150 mm ± 0,1 mm; - Skersmuo 4 mm ± 0,1 mm; - Dalelių tipas: porėtos (angl. fully porous); - Kolonėlė užtikrina selektyvumą enantiomerinių junginių atskyrimui; - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Kolonėlės užpildas: 5 µm (± 0,01 μm) porėtas silicio dioksido pagrindas, padengtas „crown ether“ selektoriumi (arba lygiavertis užpildas); - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Chiral Technologies“ kodas 27714 arba lygiavertis) |  |
| 7. | Apsauginė kolonėlė enantiomerų analizei (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – apsauginė kolonėlė; - Paskirtis – chiralinės chromatografijos analizė (amino rūgštims); - Didžiausias slėgis 150 bar ± 5 bar; - Dalelių dydis 5 µm ± 0,01 μm; - Stacionari fazė – padengta „crown ether“ fazė ant silicio (arba lygiavertė); - Chiralinis selektorius – (S)-18-crown-6 eteris, padengtas ant silicio paviršiaus (arba lygiavertis); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 10 mm ± 0,1 mm; - Skersmuo 4 mm ± 0,1 mm. - Dalelių tipas: porėtos (angl. fully porous); - Kolonėlė užtikrina selektyvumą enantiomerinių junginių atskyrimui; - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Kolonėlės užpildas: 5 µm (± 0,01 μm) porėtas silicio dioksido pagrindas, padengtas „crown ether“ selektoriumi (arba lygiavertis užpildas); - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Chiral Technologies“ kodas 27711 arba lygiavertis) |  |
| 8. | Analitinė kolonėlė (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – analitinė kolonėlė; - Paskirtis – angliavandenilių analizė; - Didžiausias slėgis 415 bar ± 5 bar; - Dalelių dydis 5 µm ± 0,01 μm; - Stacionari fazė – C18 (angl. octadecilo, reversed-phase) (arba lygiavertė); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 250 mm ± 0,1 mm; - Skersmuo 4,6 mm ± 0,1 mm. - Porų dydis: 125 Å ± 1 Å; - Dalelių tipas: porėtos (angl. fully porous); - Kolonėlė užtikrina selektyvumą bazinių junginių atskyrimui; - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Kolonėlės užpildas: gale uždengtas poliariniu būdu įterptas oktadecilsililo amorfinis organosilikatinis polimeras (5 µm ± 0,1 µm) (arba lygiavertis užpildas); - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Waters“ kodas 186000496 arba lygiavertis) |  |
| 9. | Apsauginė kolonėlė (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – apsauginė kolonėlė; - Paskirtis – angliavandenilių analizė; - Didžiausias slėgis 415 bar ± 5 bar; - Dalelių dydis 5 µm ± 0,01 μm; - Stacionari fazė – C18 (angl. octadecilo, reversed-phase) (arba lygiavertė); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 20 mm ± 0,1 mm; - Skersmuo 3,9 mm ± 0,1 mm. - Porų dydis: 125 Å ± 1 Å; - Dalelių tipas: porėtos (angl. fully porous); - Kolonėlė užtikrina selektyvumą bazinių junginių atskyrimui; - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Kolonėlės užpildas: gale uždengtas poliariniu būdu įterptas oktadecilsililo amorfinis organosilikatinis polimeras (5 µm ± 0,01 μm) (arba lygiavertis užpildas); - Suderinta su perkamu HPLC apsauginių kolonėlių laikikliu 10 pozicijoje; - Pageidautina – supakuota po 2 vnt. („Waters“ kodas 186000662 arba lygiavertis) |  |
| 10. | HPLC apsauginių kolonėlių laikiklis (kiekis 1 pakuotė) | - Siūlomas apsauginių kolonėlių laikiklis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Suderinamas su perkamomis kolonėlėmis 9 pozicijoje (apsauginė kolonėlė); - Daugkartinio naudojimo; - Užtikrina apsauginės kolonėlės mechaninį tvirtinimą chromatografinėje sistemoje; - Užtikrina analitinės kolonėlės apsaugą nuo užteršimo; - Korpusas – cheminiams tirpikliams atspari medžiaga (pvz., nerūdijantis plienas arba inertinė lydinio konstrukcija); - Jungtys – standartinės HPLC jungtys; - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Waters“ kodas WAT046910 arba lygiavertis) |  |
| 11. | Jonų chromatografijos (IC) kolonėlė katijonų analizei (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – analitinė kolonėlė; - Paskirtis – katijonų analizė; - Didžiausias slėgis 275 bar ± 5 bar; - Dalelių dydis 8 µm ± 0,01 μm; - Srauto diapazonas ne siauresnis kaip 0,25–0,5 mL/min; - Stacionari fazė – karboksilato funkcinės grupės (silpna katijonų mainų fazė) (angl. carboxylate-functionalized) (arba lygiavertė); - Tinkama darbui su rūgštiniais eliuentais; - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 250 mm ± 0,1 mm; - Skersmuo 2 mm ± 0,1 mm. - Kolonėlė užtikrina selektyvumą katijonų atskyrimui; - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Kolonėlės užpildas: polimerinis DVB pagrindu sorbentas (ar lygiavertis užpildas); - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Thermo Fisher Scientific“ kodas 046075 arba lygiavertis) |  |
| 12. | Jonų chromatografijos (IC) apsauginė kolonėlė katijonų analizei (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – apsauginė kolonėlė; - Paskirtis – katijonų analizė; - Didžiausias slėgis 275 bar ± 5 bar; - Dalelių dydis 8 µm ± 0,01 μm; - Stacionari fazė – karboksilato funkcinės grupės (silpna katijonų mainų fazė) (angl. carboxylate-functionalized) (arba lygiavertė); - Tinkama darbui su rūgštiniais eliuentais; - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 50 mm ± 0,1 mm; - Skersmuo 2 mm ± 0,1 mm. - Kolonėlė užtikrina selektyvumą katijonų atskyrimui; - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Kolonėlės užpildas: polimerinis DVB pagrindu sorbentas (ar lygiavertis užpildas); - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Thermo Fisher Scientific“ kodas 046076 arba lygiavertis) |  |
| 13. | Analitinė kolonėlė aromatiniams junginiams (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – analitinė kolonėlė; - Paskirtis – aromatinių ir heterociklinių junginių analizė; - Didžiausias slėgis ne mažiau kaip 245 bar; - Dalelių dydis 5 µm ± 0,01 μm; - Stacionari fazė – Phenyl-3 (angl. phenyl-ethyl) (arba lygiavertė); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 250 mm ± 0,1 mm; - Skersmuo 4,6 mm ± 0,1 mm. - Kolonėlė užtikrina selektyvumą aromatinių junginių atskyrimui; - Porų dydis 100 Å ± 1 Å; - Dalelių tipas: sferinės, porėtos (angl. fully porous); - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Kolonėlės užpildas: porėtos silicio dioksido dalelės (5 µm ± 0,01 μm, 100 Å ± 1 Å), kurių paviršius chemiškai modifikuotas fenil-etilo ligandais (arba lygiavertis užpildas); - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Phenomenex“ kodas 00G-4298-E0 arba lygiavertis) |  |
| 14. | Apsauginė kolonėlė aromatiniams junginiams (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Tipas – apsauginė kolonėlė; - Paskirtis – aromatinių ir heterociklinių junginių analizė; - Didžiausias slėgis 240 bar ± 5 bar; - Stacionari fazė – Phenyl-3 (angl. phenylhexyl) (arba lygiavertė); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 4 mm ± 0,1 mm; - Skersmuo 3 mm ± 0,1 mm. - Kolonėlė užtikrina selektyvumą aromatinių junginių atskyrimui; - Korpusas: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Skirta naudoti su Phenyl tipo analitinėmis kolonėlėmis; - Montavimas: tiesioginis prijungimas prie analitinės kolonėlė; - Suderinta su perkamu HPLC apsauginių kolonėlių laikikliu 15 pozicijoje; - Pageidautina – supakuota po 10 vnt. („Phenomenex“ kodas AJ0-4351 arba lygiavertis) |  |
| 15. | HPLC apsauginių kolonėlių laikiklis (kiekis 1 pakuotė) | - Siūlomas apsauginių kolonėlių laikiklis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“; - Suderinamas su perkamomis kolonėlėmis 14 pozicijoje (apsauginė kolonėlė aromatiniams junginiams); - Daugkartinio naudojimo; - Užtikrina apsauginės kolonėlės mechaninį tvirtinimą chromatografinėje sistemoje; - Užtikrina analitinės kolonėlės apsaugą nuo užteršimo; - Korpusas – cheminiams tirpikliams atspari medžiaga (pvz., nerūdijantis plienas arba inertinė lydinio konstrukcija); - Jungtys – standartinės HPLC jungtys; - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Phenomenex“ kodas KJ0-4282 arba lygiavertis) |  |
| 16. | Kapiliarinė dujų chromatografijos (GC) kolonėlė (kiekis 1 pakuotė) | - Siūloma kapiliarinė dujų chromatografijos (GC) kolonėlė turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „8890 GC“; - Tipas – kapiliarinė kolonėlė; - Stacionari fazė – DB-624 (arba lygiavertė); - Kapiliariniai vamzdeliai iš silicio (arba lygiavertė medžiaga); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis ≥ 30 m; - Vidinis skersmuo 0,32 mm ± 0,01 mm. - Fazės sluoksnio (plėvelės) storis 1,8 µm ± 0,01 µm; - Darbinė temperatūra ne siauresniame intervale kaip nuo -20 °C iki +260 °C; - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Agilent“ kodas 123-1334 arba lygiavertis) |  |
| 17. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 18. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai visoms pirkimo dalims:

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

_________________________