Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – segmentinės tvoros įrengimas (tvoros tiekimas ir montavimas) (toliau – Darbai).

- Darbų vykdymo vieta – Stipirkių kapinės, Stipirkių g. 1, Stipirkių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav.

- Preliminarus tveriamos tvoros ilgis – apie 750 m.

- Prekės turi būti pristatytos ir atlikti visi montavimo/įrengimo darbai atlikti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas gali įgyvendinti objektą anksčiau.

- Reikalavimai:

5.1. Tvoros segmentas: H – 1730 mm, W – 2500 mm, vielos storis – ne mažesnis kaip 5 mm. Spalva – RAL 6005. Segmentai turi būti pagaminti iš cinkuotos plieninės vielos ir padengti milteliniu poliesteriniu dažymu. Cinko sluoksnis – ne mažesnis kaip 40 g/m² arba lygiavertė gamintojo technologija, užtikrinanti ne blogesnę antikorozinę apsaugą.

5.2. Tvoros stulpas: H – 2500 mm, profilis – 60×40 mm, sienelės storis – ne mažesnis kaip 2,0 mm. Spalva – RAL 6005. Stulpai turi būti cinkuoti ir papildomai padengti dažų danga, užtikrinančią jų apsaugą nuo korozijos ir ilgaamžiškumą. Cinko sluoksnis – ne mažesnis kaip 275 g/m² (bendras abiejų pusių cinko padengimas). Stulpai turi būti su plastikinėmis apsauginėmis kepurėlėmis.

5.3. Metalinės apkabos 60×40 mm stulpams. Spalva – RAL 6005. Turi būti naudojamos apsauginės nulaužiamos veržlės. Turi būti naudojami viduriniai, galiniai ir kampiniai tvirtinimo elementai pagal montavimo vietą.

5.4. Montavimo darbai:

5.4.1. Rangovas privalo atlikti visus segmentinės tvoros įrengimo darbus, įskaitant trasos nužymėjimą, gręžinių įrengimą, stulpų montavimą ir betonavimą, segmentų tvirtinimą bei teritorijos sutvarkymą po darbų.

5.4.2. Stulpams įrengiamos ne mažesnio kaip 200 mm skersmens ir ne mažesnio kaip 1000 mm gylio gręžimo angos. Stulpai įrengiami taip, kad įbetonavimo gylis būtų ne mažesnis kaip 770 mm.

5.4.3. Stulpai montuojami vertikaliai ir betonuojami ne žemesnės kaip C20/25 klasės betonu, užtikrinant jų stabilumą iki visiško betono sukietėjimo.

5.4.4. Segmentai tvirtinami gamintojo numatytais sertifikuotais tvirtinimo elementais, užtikrinant konstrukcijos standumą ir saugumą.

5.4.5. Sumontuota tvora turi būti tiesi, stabili ir vientisa; stulpai – vertikalūs, segmentai – vienoje plokštumoje.

5.4.6. Visi darbai ir medžiagos turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, statybos techninius reglamentus ir taikomus EN standartus arba jiems lygiaverčius.

6. Garantiniu laikotarpiu Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti visus defektus, atsiradusius dėl nekokybiškų medžiagų ar netinkamo montavimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

7. Rangovas atsako už visų darbų ir medžiagų kokybę, saugumą ir atitiktį šiai techninei specifikacijai bei galiojantiems teisės aktams.

8. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbų vykdymo metu teritorija būtų tinkamai aptverta, pažymėta ir saugi lankytojams.

9. Baigus darbus, Rangovas privalo sutvarkyti teritoriją, išvežti statybines atliekas, pakuotes ir kitus darbų metu susidariusius likučius.

10. Tvoros demontavimo darbai nenumatomi. Vartai ir (ar) varteliai nebus reikalingi.

Parengė:

Naujosios Akmenės miesto seniūnijos seniūnė                                    Monika Kateivaitė-Dvariškė