Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 pirkimo dalis

5,56 x 45 mm kalibro šoviniai

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Šaudmenys (5,56 x 45 mm kalibro šoviniai) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Kalibras 5,56 x 45 mm; - Kulkos svoris 4,0 ± 0,1 g/62 gr; - Kulkos tipas - SS109/Ball; - Kulkos ištraukimo jėga – ne mažiau nei 200 N; - Kulkos greitis (0 - 24 m atstumu) - ne mažiau kaip 900 m/s; - Kulkos medžiaga – apvalkalas - žalvario lydinys, šerdis – priekinė dalis plienas 35B2, galinė dalis – švino-stibio lydinys. - Tūtos medžiaga - žalvario lydinys, žalvario lydinys, kuriame ne mažiau nei 30 proc. cinko; - Kapsulė - Boxer tipo, nekoroduojanti; 2.9. Atsparumas vandeniui – tūtelės kakliuko ir tūtelės – kapsulės sujungimai turi būti papildomai izoliuoti ir pralaidumas vandeniui ne daugiau nei 15 proc. (esant be mažesniam nei 50 kPa vakuumo slėgiui ir ≥ 30 s trukmei) arba turi atitikti NATO reikalavimus dėl atsparumo vandeniui pagal NATO STANDARD AEP-97 M-C MOPI (VOL.26) arba lygiavertes sąlygas; 2.10. Šoviniai turi būti skirti šaudymui su visais NATO nominuotais 5,56 mm ginklais, taip turi būti tinkami naudoti su visų gamintojų automatiniais šautuvais, kurių vamzdžių graižtvų žingsnis 1:7“ ir 1:9“, šaudant automatiniu režimu ir pavieniais šūviais; 2.11. Šaudmenys turi būti pagaminti pagal STANAG 4172 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; 2.12. Šovinių gamybos kokybė turi būti sertifikuota pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Pakavimas: vidinės dėžutės – kartoninės vienodais kiekiais po 20 - 50 vnt., išorinė pakuotė – kartoninės arba M2A1 tipo metalinės dėžės. 3.2. Šaudmenys ir pakuotė turi būti pažymėti pagal STANAG 2953 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; 3.3. Šoviniai turi būti nauji, nepertaisyti; 3.4. Garantija - 36 mėnesiai nuo pristatymo datos. 3.5. Šovinių tinkamumo naudoti laikas - 10 metų, kai sandėliuojama apsaugant nuo tiesioginio atmosferos poveikio, 35° C iki +35° C temperatūroje, drėgmė ≤ 80 %RH. |

__________