LIČIO ELEMENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Ličio elementai turi būti nauji, nenaudoti.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1-a Pirkimo dalis „ Ličio elementas 3 V CR123A“:

1.1. Produkto klasė – baterijos / akumuliatoriai.

1.2. Baterijos dydis – CR123.

1.3. Baterijos tipas – ličio.

1.4. Baterijos talpa – ne mažesnė nei 1550 mAh.

1.5. Įtampa – 3 V.

1.6. Įkraunamas – ne.

1.7. Darbo temperatūros diapazonas – ne mažiau kaip nuo –40±10 °C iki +70±10 °C.

1.8. Cheminė sudėtis – ličio mangano dioksido sistema (Li/MnO2).

1.9 Turi atitikti IEC 60086 - 4  standartą arba lygiavertį standartą.

2-a pirkimo dalis „Ličio elementas 1,5 V AA“:

2.1. Produkto klasė – baterijos / akumuliatoriai.

2.2. Baterijos dydis – AA.

2.3. Baterijos tipas – ličio.

2.4. Baterijos talpa – ne mažesnė nei 3500 mAh.

2.5. Įtampa – 1,5 V.

2.6. Įkraunamas – ne.

2.7. Darbo temperatūros diapazonas – ne mažiau kaip nuo –40±10 °C iki +70±10 °C.

2.8. Cheminė sudėtis – ličio geležies disulfido sistema (Li/FeS2).

2.9. Turi atitikti IEC 60086 - 4  standartą arba lygiavertį standartą.

3-ia pirkimo dalis „Ličio elementas 3,6 V 1/2 AA“:

3.1. Produkto klasė – baterijos / akumuliatoriai.

3.2. Baterijos dydis – 1/2 AA.

3.3. Baterijos tipas – ličio.

3.4. Baterijos talpa – ne mažesnė nei 1200 mAh.

3.5. Įtampa – 3,6 V.

3.6. Įkraunama – ne.

3.7. Darbo temperatūros diapazonas – ne mažiau kaip nuo –40±10 °C iki +70±10 °C.

3.8. Cheminė sudėtis – ličio tionilchloridas (SOCl2).

3.9. Turi atitikti IEC 60086 - 4  standartą arba lygiavertį standartą.

III. KITI REIKALAVIMAI

1. Pagaminimo metai – ne ankstesni kaip 2023 m.

2. Pramoninio naudojimo, užtikrinančio ilgesnį ličio elementų veikimą ir aukštesnius kokybės standartus, ličio elementai.