Konkurso sąlygų
2 Priedas
LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ VASARINIŲ BATŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė
	Reikalavimo pavadinimas
	Reikalavimo apibūdinimas ir reikšmė

	1. Batų pavadinimas ir modelis
	Vasarinių batų identifikavimui privaloma pateikti tikslų komercinį pavadinimą ir modelio numerį/kodą, kuris vienareikšmiškai atitiktų (būtų identiškas) sertifikate nurodytam ir bandymų protokoluose patvirtintam gaminiui.

	2. Batų paskirtis ir bendri reikalavimai
	Batai turi apsaugoti kojas nuo mechaninių pažeidimų, turi užtikrinti avėjimo komfortą, t. y. batai turi sugerti drėgmę iš vidaus, kartu leisdami kojai kvėpuoti.
Batai turi būti  pasiūti be raukšlių, kreivų siūlių ar kitų defektų.

	3. Batų sertifikavimas
	Batai turi būti sertifikuoti pagal  LST EN ISO 20347:2022 (O2, HRO, HI, CI, FO, SC, SR) standartą arba lygiavertį standartą ir atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti galiojančio nepriklausomos notifikuotos autorizuotos laboratorijos sertifikato ir bandymų protokolo su nustatytomis rezultatų reikšmėmis kopijas. Šie dokumentai turi vienareikšmiškai įrodyti, kad visi – tiek bendrieji, tiek atskirų detalių (pado, įklotės, batviršio medžiagų ir t. t.) – bandymai buvo atlikti konkrečiam siūlomam batų modeliui, o ne atskiroms neapibrėžtoms sudedamosioms dalims ar kitam, nesusijusiam modeliui.

	4. Batų ergonominiai reikalavimai
	Turi atitikti  LST EN ISO 20347:2022 (5.3.3) / LST EN ISO 20344 (5.1) standarto reikalavimus arba lygiaverčio.

	5. Spalva
	Batai juodos spalvos, be spalvotų išorinių detalių.

	6. Bato tvirtinimas ant kojos
	Užveržiami ir užrišami raišteliais.

	7. Batų užrišimas
	Batai užveržiami ir užrišami apvaliais, hidrofobiniais (drėgmei atspariais) raišteliais, pagamintais iš poliesterio (PES) arba poliamido (PA) pluošto. Turi būti įrengtas raištelių fiksavimo mechanizmas, leidžiantis greitai ir patikimai užfiksuoti varstymo įtempimą bei išvengti raištelių atsirišimo.
Raištelių spalva turi būti juoda. Batų konstrukcijoje turi būti numatyta kišenė raištelių galams saugiai paslėpti (kad netrukdytų  pareigūnų judėjimui).

	8. Aulo forma
	Bato aulas vienodo aukščio priekinėje ir galinėje bato dalyse. Aulo forma pavaizduota eskize.

	9. Aulo aukštis
	90 ±10 mm matuojant be įklotės. Matavimas atliekamas  bato viduje, ant aulo horizontaliai paguldžius liniuotę ir atstumas matuojamas nuo liniuotės iki bato dugno. (Matuojami 42 dydžio batai)

	10. Batų užkulnis
	Batų užkulnis turi būti suformuotas iš termoplastinės medžiagos arba lygiavertės medžiagos.

	11. Noselės (pirštų srities) konstrukcija
 ir apsauga

	Bato noselė formuojama dviguba apsauga:
Vidinė konstrukcija – noselės viduje naudojamos termoplastinės arba lygiavertės medžiagos, skirtos bato formos stabilumui užtikrinti ir apsaugai nuo mechaninio dilinimo pirštų srityje.
Išorinė apsauga – noselės išorinėje pusėje privalo būti papildoma detalė iš šiurkštaus poliuretano sluoksnio (ar lygiavertės medžiagos), skirta efektyviai apsaugoti batviršį nuo mechaninių pažeidimų ir aplinkos poveikio.

	12. Sveikatai ir aplinkai žalingų medžiagų naudojimas
	Bato odoje negali būti sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų. Batviršio odai ir medžiagoms, kurios liečiasi su naudotojo oda, turi būti pateiktas „Oeko Tex“ sertifikatas arba lygiavertis įrodymas.

	13. Batviršio medžiaga
	Pagrindinė medžiaga – juodos spalvos hidrofobinė PES arba PA medžiaga ar kito lygiaverčio pluošto, laminuota su 3  mm putų sluoksniu ir poliesterinės neaustinės medžiagos sluoksniu.  

	13.1Storis
	 2,7 – 3,7mm

	13.2 Plyšimo jėga
	≥75 N pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.3) arba lygiavertį.

	13.3 Vandens garų pralaidumas
	≥ 35 mg/cm2h pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.6) arba lygiavertį.

	13.4 Vandens garų koeficientas
	≥ 300 mg/cm2 pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.8) arba lygiavertį.

	13.5 Atsparumas dilinimui (Martindalio testas)
	Sausas: ≥ 100.000 ciklų 
Šlapias: ≥ 50.000 ciklų  
Pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.5.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.12) arba lygiavertį.

	 14.Liežuvio ir batų krašto apsiuvo medžiaga
	Hidrofobinė tekstilinė medžiaga (PES, PA arba PU), pralaidi orui, laminuota su poliesterio neaustine medžiaga. Liežuvėlis turi būti sutvirtintas su jungtimi ir šoneliais.  Pagrindinė liežuvėlio dalis turi būti paminkštinta porolonu arba lygiaverte atvirų porų putos medžiaga.

	14.1 Plyšimo jėga
	≥ 75 N pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.3) arba lygiavertį.

	14.2 Vandens garų pralaidumas
	≥ 40 mg/cm2h pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.6) arba lygiavertį.

	14.3 Vandens garų koeficientas
	≥ 350 mg/cm2 pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.6) arba lygiavertį.

	14.4 Atsparumas dilinimui (Martindalio testas)
	≥100.000 sausų ciklų
≥50.000 šlapių ciklų
Pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.5.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.12) arba lygiavertį.

	15.Batų šonai, noselė ir užkulnis
	Aplink visą batą virš pado tvirtinimo turi būti hidrofobinio neausto poliamido, odos arba lygiavertės medžiagos detalė, apsauganti tekstilę nuo drėgmės ir  dilinimo.
Storis: 0,7-1,2 mm      
Noselės išorinėje pusėje yra papildoma detale  iš šiurkštaus poliuretano sluoksnio arba lygiavertės medžiagos, kuri skirta apsaugoti  nuo mechaninių pažeidimų.   

	16.Batų krašto apsiuvo ir liežuvio viršaus pamušalas
	Pamušalas turi būti pagamintas iš kvėpuojančios, megztos poliesterio (PES) arba poliamido (PA) medžiagos.

	16.1 Storis
	1,8 – 2,2 mm


	16.2 Plyšimo jėga
	≥20N pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.3) arba lygiavertį.

	16.3 Vandens garų pralaidumas
	≥ 40 mg/cm2h pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.6) arba lygiavertį.

	16.4 Vandens garų koeficientas
	≥ 300 mg/cm2 pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.6) arba lygiavertį.

	16.5 Atsparumas dilinimui (Martindalio testas)
	≥100.000 sausų ciklų
≥50.000 šlapių ciklų 
Pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.5.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.12) arba lygiavertį.

	17.Šonų, priekio ir liežuvio pamušalas 
	Kvėpuojanti, megzta poliamido ar kita lygiavertė medžiaga.

	17.1 Plyšimo jėga
	≥ 80N pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.3) arba lygiavertį.

	17.2 Vandens garų pralaidumas
	≥ 25 mg/cm2h pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.6) arba lygiavertį.

	17.3 Vandens garų koeficientas
	≥ 200 mg/cm2 pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.4.6) / LST EN ISO 20344:2021 (6.6) arba lygiavertį.

	17.4 Atsparumas dilinimui (Martindalio testas)
	≥250.000 sausų ciklų
≥200.000 šlapių ciklų
Pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.5.3) / LST EN ISO 20344:2021 (6.12) arba lygiavertį.

	18.Siūlai
	100% poliamidas ar poliesteris, atsparūs vandeniui. Spalva: juoda
Apytikslis storis: Nm 40/3

	19.Vidpadis
	Neaustinė medžiaga iš sintetinio pluošto su polipropileno sluoksniu. 

	19.1 Storis
	2,0 – 2,2 mm pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.7.1) / LST EN ISO 20344:2021 (7.1) arba lygiavertį.

	19.2 Vandens absorbcija
	≥ 140 mg/cm² pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.7.3) / LST EN ISO 20344:2021 (7.2) arba lygiavertį.

	19.3 Vandens desorbcija
	≥ 95 % pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.7.3) / LST EN ISO 20344:2021 (7.2) arba lygiavertį.

	20.Padas
	Padas prie batviršio pritvirtintas lietiniu tvirtinimo metodu.

	20.1 Pado medžiaga
	Vidinis sluoksnis poliuretanas, išorinis - guma. Padas turi būti antistatinis, neslystantis, absorbuojantis smūgius, amortizuojantis, atsparus alyvoms.

	20.2 Protektoriaus gylis
	≥ 4 mm (dydis EU 42) pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.8.2.3) / LST EN ISO 20344:2021 (8.2.3.1) arba lygiavertį

	20.3Pado atsparumas dilinimui
	≤ 100 mm3 pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.8.4) / LST EN ISO 20344:2021 (8.4) arba lygiavertį

	20.4Pado atsparumas plyšimui
	≥ 15 N/mm pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.8.3) / LST EN ISO 20344:2021 (8.3) arba lygiavertį

	20.5 Pado atsparumas lankstymui prie 30000 lankstymo ciklų (jeigu padas linksta ≥45° )
	≤ 1 mm pagal LST EN ISO 20347:2022 (5.8.5) / LST EN ISO 20344:2021 (8.6)  arba lygiavertį.   

	21.Įklotė
	Įklotė pagaminta iš sugeriančios prakaitą  medžiagos, su paminkštinimu. Įklotę galima plauti ir pakeisti.
Įklotė neturi prarasti formos ir savybių po skalbimo + 30° C

	22. Batų pusporės su įklote ir raišteliais svoris
	≤500g (matuojami 42 dydžio batai su įklotėmis ir raišteliais)

	23. Dydžių skalė
	Batai privalo būti gaminami ne mažesniu kaip 35–51 dydžių diapazonu. Dydžiai turi atitikti tarptautinį standartą ISO 9407:2019 „Avalynės dydžiai. Mondopoint dydžių ir žymėjimo sistema“ (toliau – ISO 9407) arba lygiavertį standartą.
Gamintojas privalo pateikti batų dydžių matų lentelę. Šioje lentelėje turi būti nurodytas pusbačių dydžio kodas (35–51) ir jam atitinkantis pėdos ilgis milimetrais pagal standartą ISO 9407 principą. Konvertavimo lentelė turi atitikti gaires, nurodytas galiojančiame standarte ISO 19407:2023 „Avalynė. Dydžių keitimas. Dydžių sistemų konvertavimas“ arba lygiaverčiame standarte.

	24. Batų žymėjimas
	Batų viduje turi būti etiketė, kurioje nurodytas gamintojo pavadinimas, batų modelis, dydis, pagaminimo data ir apsaugos lygiai pagal  LST EN ISO 20347:2022  standartą arba lygiavertį.

	25. Batų pakavimas ir pakuočių žymėjimas
	Kiekviena batų pora pakuojama į atskirą transportavimo dėžutę, ant kurios nurodytas batų modelis ir dydis. Kiekvienoje transportavimo dėžėje turi būti ne daugiau 10 dėžutės batų, komplektuojami  vieno dydžio batai.

	26. Komplektavimas
(gamybai)
	1. Batų pora su raišteliais ir įklotėmis;
2. Priežiūros ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
3. Transportavimo dėžutė.

	27. Pavyzdžiai
	Konkursui kartu su pasiūlymu būtina pateikti:
1. 42 dydžio batų pavyzdį, visiškai atitinkantį techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (atitikimas eskizą nebus vertinamas)  ir komplektavimą, tokį koks bus tiekiamas pagal sutartį.
Laimėtojo pavyzdys lieka Pirkėjui visam sutarties galiojimo laikotarpiui, o kitiems tiekėjams pavyzdžiai gražinami su laimėtoju pasirašius sutartį.
2. Batelių pusporės pavyzdį, perpjautą išilgai per bato vidurį, nuo pirštų iki kulno.


	28. Teisė į pakartotinę medžiagų ekspertizę
	Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo nurodytų batų kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę pareikalauti bandymo protokolų originalų, o taip pat atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje notifikuotoje laboratorijoje, savo lėšomis. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, Tiekėjas privalo apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.






Vasarinių batelių tipinės išvaizdos eskizas
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