Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis | Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 |
| 1. | # Tvoros tinklas |  |
| 1.1. | Tvoros tinklas turi būti pintas (nevirintas) ir cinkuotas. Cinko danga ne mažiau kaip 80 g/m2; | (Pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Tvoros tinklas turi užtikrinti maksimalią apsaugą nuo kiškių ir kanopinių žvėrių; | (Pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Tvoros tinklo aukštis ne mažiau kaip 2 m; | (Pildo tiekėjas) |
|  | Kraštinės (viršutinė ir apatinė) vielos: - tvoros tinklo kraštinių vielų skersmuo 2,5 mm (+0,12 mm galima paklaida); - tempimo stiprumas ne mažiau 1110 MPa. Vidinės (horizontalios ir vertikalios) vielos: - Horizontalių ir vertikaliųjų (išskyrus kraštines) vielų skersmuo ne mažiau kaip 2,0 mm (+0,12 mm galima paklaida); - tempimo stiprumas ne mažiau 1140 MPa. | (Pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Atstumas tarp vertikalių tinkle vielų ne daugiau kaip 15 cm; | (Pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Horizontalių tinkle vielų skaičius – ne mažiau 25; | (Pildo tiekėjas) |
| 1.7. | Atstumai tarp horizontalių vielų nuo apačios 16 tarpų x 5 cm (apsaugai nuo kiškių), 3 tarpai X 10 cm, 2 tarpai X 15 cm, 3 tarpai (ar daugiau) X 20 cm; | (Pildo tiekėjas) |
| 1.8. | Tvoros tinklo vieno ritinio ilgis 50 m; | (Pildo tiekėjas) |
| 1.9. | Tvoros tinklas, virtusi atliekomis, turi būti tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui; | (Pildo tiekėjas) |
| 2.0. | Tinklas pažymėtas pirkėjo identifikavimo ženklu: žalios spalvos viela (ištisinė 17 viela tinkle nuo apačios), cinko danga su žalia spalva 100 g/m2 (spalva suformuota gamybos metu ir papildomas dažymas ar polimerinis dengimas negali būti taikomas), vielos storis 2,0 mm (+/- 0,12 mm paklaida); | (Pildo tiekėjas) |
| 2. | Kabės |  |
| 2.1. | V/U formos įkalama cinkuota kabė tinklo tvirtinimui prie medinių stulpų; | (Pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Kabės matmenys 3 x 40 arba 3,5 x 40 mm; | (Pildo tiekėjas) |
| 2.3 | Kabės pateikiamos pakuotėmis iki 25 kg svorio (netto). | (Pildo tiekėjas) |

* Tiekėjas pateikia dokumentą patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., gamintojo techninė dokumentacija  (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus);

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pastaba. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)