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Įmonės kodas 147104754

                                  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


                 Kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas vertes:
	Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis

	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.
	Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.

	Asfalto apatinis ir asfalto pagrindo dangos
	0,3
	15,0
	15,0

	Asfalto pagrindas  
	1,0
	20,0
	20,0

	Pagrindas su rišikliais, šaltai regeneruotas pagrindas
	1,0
	45,0
	45,0

	Pagrindas be rišiklių
	20,0
	50,0
	50,0

	Žemės sankasa ir pylimai
	30,0
	-
	-

	Apdorota žemės sankasa
	3,0
	-
	-

	Pastabos:
1.	Esant tam tikroms aplinkybėms pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, todėl gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai, tačiau tai turi būti pagrįsta skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize.
2.	Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant: 
2.1.	medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis: padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastikas;
2.2.	statybinės atliekos, atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas ir kt.; 
2.3.	šalutinius gamybos produktus, atitinkančius aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo” produktus: betonas, medienos plaušas ir kt.;
2.4.	antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui;
2.5.	pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. re-use): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui.



Pastaba. Prieš klojant asfalto dangą, patikrinti pagrindų sutankinimą (atlikti jų dinaminį bandymą ir pateikti bandymo rezultatus). Sutankinimo deformacijos modulis Ev2 ar Evd turi atitikti kelio ar gatvės dangai keliamus reikalavimus.   

Medžiagoms įvertinti pateikite įrodančius dokumentus (sertifikatai ir pan.)
