Segmentinės tvoros specifikacija – pilka spalva, aukštis 1,5 m, viela 4 mm
1. Tvoros segmentai
· Tvoros tipas: suvirinto tinklo segmentinė tvora 
· Segmento aukštis: 1500 mm ±50mm 
· Segmento ilgis: 2500 mm ±50mm
· Vielos skersmuo: 4 - 5mm 
· Tinklo akutė: 50 × 200 mm 
· Horizontalių standumo briaunų (V formos lenkimų): 2–3 vnt. 
· Viela: mažai anglingas plienas 
· Paviršiaus apsauga: 
· cinkavimas (Zn sluoksnis) 
· miltelinis dažymas 
· Spalva: pilka – RAL 7016 (antracitas) arba RAL 7030 / RAL 7035 (šviesesnė pilka) 
2. Tvoros stulpai
· Profilis: 60 × 40 mm ±10mm
· Sienelės storis: 1,5–2,0 mm 
· Aukštis: 2200–2400 mm (montuojant į gruntą) 
· Danga: 
· cinkuoti 
· dažyti milteliniu būdu ta pačia pilka spalva kaip segmentai 
· Atstumas tarp stulpų: 2400-2500 mm 
3. Segmentų tvirtinimas
· Laikikliai: cinkuoti, dažyti 
· Tvirtinimo elementai: cinkuoti varžtai 
· Rekomenduojamas tvirtinimas: 4 - 6 taškai vienam segmentui 
· Varžtai gali būti antivandaliniai 
4. Montavimo parametrai
· Stulpų įbetonavimas: 
· gylis: 700–900 mm 
· duobės skersmuo: 250–300 mm 
· Betonas: C16/20 arba C20/25 
· Rekomenduojamas stulpų žingsnis: 2,4-2,5 m 
Galutinė komplektacija:
· Segmentas: ~1530 × 2500 mm, viela Ø4-5 mm, akutė 50×200 mm 
· Spalva: RAL 7016 pilka (antracitas) arba RAL 7030 / RAL 7035 (šviesesnė pilka)
· Stulpai: 60×40 mm, H≈2,3 m 
· Danga: cinkuota + miltelinis dažymas

