Segmentinės tvoros specifikacija – pilka spalva, aukštis 1,5 m, viela 4 mm

1. Tvoros segmentai

- Tvoros tipas: suvirinto tinklo segmentinė tvora

- Segmento aukštis: 1500 mm ±50mm

- Segmento ilgis: 2500 mm ±50mm

- Vielos skersmuo: 4 - 5mm

- Tinklo akutė: 50 × 200 mm

- Horizontalių standumo briaunų (V formos lenkimų): 2–3 vnt.

- Viela: mažai anglingas plienas

- Paviršiaus apsauga:

  - cinkavimas (Zn sluoksnis)

  - miltelinis dažymas

- Spalva: pilka – RAL 7016 (antracitas) arba RAL 7030 / RAL 7035 (šviesesnė pilka)

2. Tvoros stulpai

- Profilis: 60 × 40 mm ±10mm

- Sienelės storis: 1,5–2,0 mm

- Aukštis: 2200–2400 mm (montuojant į gruntą)

- Danga:

  - cinkuoti

  - dažyti milteliniu būdu ta pačia pilka spalva kaip segmentai

- Atstumas tarp stulpų: 2400-2500 mm

3. Segmentų tvirtinimas

- Laikikliai: cinkuoti, dažyti

- Tvirtinimo elementai: cinkuoti varžtai

- Rekomenduojamas tvirtinimas: 4 - 6 taškai vienam segmentui

- Varžtai gali būti antivandaliniai

4. Montavimo parametrai

- Stulpų įbetonavimas:

  - gylis: 700–900 mm

  - duobės skersmuo: 250–300 mm

- Betonas: C16/20 arba C20/25

- Rekomenduojamas stulpų žingsnis: 2,4-2,5 m

Galutinė komplektacija:

- Segmentas: ~1530 × 2500 mm, viela Ø4-5 mm, akutė 50×200 mm

- Spalva: RAL 7016 pilka (antracitas) arba RAL 7030 / RAL 7035 (šviesesnė pilka)

- Stulpai: 60×40 mm, H≈2,3 m

- Danga: cinkuota + miltelinis dažymas