TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Apsauginė stiklo plėvelė, skirta sumažinti sužalojimo stiklo šukėmis dėl sprogimo poveikio riziką:
•                          yra skaidri;
•                          daugiasluoksnės poliesterio laminato konstrukcijos;
•                          skirta apsaugoti nuo sprogimo bangos t. y., klijuojama prie stiklo, skirta stiklo šukių sulaikymui, nesuyrant stiklui dalimis ir sprogimo slėgiui atlaikyti bei sprogimo padariniams sumažinti;
•                          suderinama su  inkaruotų sprogimo energiją sugeriančiomis virvių – gaudyklių įrengimu
•                          šviesos pralaidumas ne mažesnis nei 80 proc.;
•                          storis 203,2 mikronai;
•                          klijų tipas: akriliniai, slėgiui jautrūs klijai;
•                          plėvelės struktūra: poliesterio daugiasluoksnis skaidrus laminatas;
•                          tempimo stipris 2250 kg kv. cm, išbandyta pagal ASTM D882 arba lygiavertį bandymo metodą;
•                          plyšimo 4286 gramo mm, išbandyta pagal ASTM D882 arba lygiavertį bandymo metodą ;
•                          pradūrimo ir plyšimo stipris:  33,40 (vidutiniškai) Niutonai, išbandyta pagal ASTM D2582 arba lygiavertį bandymo metodą;
•                          atplėšimo stipris - 89 gramai milimetre, išbandytas pagal ASTM D3330 arba lygiavertį bandymo metodą ;
•                          paviršiaus degumo charakteristikos, išbandytos pagal ASTM E84: ne mažiau kaip A klasė arba lygiavertį bandymo metodą;
•                          dokumentas/ protokolo išvada,  patvirtinanti  apsaugos nuo sužalojimo sprogimo banga  ISO 16933 EXV45 (E)  ir GSA 3 B lygį  
Sprogimo energiją sugerianti stiklo fragmentų sulaikymo sistema: apsauginė plėvelė kartu su sprogimo energiją sugeriančiomis virvių gaudyklėmis arba kitu lygiaverčiu stiklo fragmentų sulaikymo sprendiniu turi sudaryti tarpusavyje suderintą apsaugos sistemą ir užtikrinti ne žemesnį kaip GSA 3A apsaugos lygį arba jam lygiavertį apsaugos lygį. Sistemos atitiktis turi būti pagrįsta bandymų dokumentais, patvirtinančiais jos išbandymą atviro tipo sprogimo apkrovomis, kurių slėgis siekė ne mažiau kaip 62,5 kPa, o impulsas – 439 kPa·ms, arba lygiaverčiais bandymų rezultatais, įrodančiais ne žemesnį reikalaujamą apsaugos lygį.

