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Pirkimo sąlygų 2 priedas


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ŠVARKUI ŠILTAM 
(lauko uniformos 4 SLUOKSNIUI)

(taikoma 1-ai pirkimo daliai)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švarkas šiltas (lauko uniformos 4 sluoksnis) (toliau – švarkas) skirtas apsaugoti karius nuo vėsaus oro.
2. Švarkų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Lietuvos kariuomenės sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Lietuvos kariuomenės sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II. SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3. Švarkų konstravimui turi būti panaudoti LST EN ISO 8559-1 (ISO 8559-1) arba lygiaverčio standarto duomenys. Švarkai turi būti sukonstruoti taip, kad užtikrintų tinkamą prigulimą prie kario kūno, vilkint lauko uniformos apatinių sluoksnių sistemos drabužius, bei nevaržytų kario judesių.
4. Švarkai siuvami vyriški.
5. Kariams reikalingų švarkų dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių švarkų, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.
1 lentelė
ŠVARKŲ DYDŽIŲ LENTELĖ
	Ūgis, cm
	Krūtinės apimtis, cm

	
	84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124

	158
	x
	x
	x
	
	
	

	164-170
	x
	x
	x
	x
	x
	

	176-182
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	188-194
	
	x
	x
	x
	x
	x

	200-206
	
	
	x
	x
	x
	x



6. Švarko modelio eskizai pateikti techninės specifikacijos priedo (toliau – Priedas) 
1-2 eskizuose.
7. Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti centimetrais švarko baziniam dydžiui: ūgis – 188-194 cm, krūtinės apimtis – 96-100 cm, liemens apimtis – 84-88 cm.
8. Švarko bazinio dydžio pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai pateikti 
2 lentelėje.
2 lentelė
ŠVARKO BAZINIO DYDŽIO MATMENŲ DYDŽIŲ LENTELĖ
	Eil.
Nr.
	Matavimo vieta ir matmuo
	Reikšmė,
cm
	Leistini nuokrypiai, cm

	1.
	Plotis po pažastimis, 1/2
	66
	± 1,0

	2.
	Švarko apačios (sutrauktos elastine juostele) plotis, 1/2 
	52
	± 1,0

	3.
	Švarko apačios (ištemptos) plotis, 1/2 
	59
	± 1,0

	4.
	Priekio puselės ilgis (matuojama nuo peties aukščiausio taško)
	72,5
	 1,0

	5.
	Priekio papetės aukštis (matuojama priekio centre)
	14
	± 0,5

	6.
	Nugaros ilgis (matuojama nugaros centre)
	74,5
	± 1,0

	7.
	Nugaros plotis (matuojama 15 cm atstumu nuo priekaklio)
	49
	± 0,5

	8.
	Peties ilgis
	16
	± 0,5

	9.
	Rankovės ilgis 
	69
	± 1,0

	10.
	Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2
	26
	± 0,5

	11.
	Rankovės apačios (sutrauktos elastine juostele) plotis, 1/2
	11,5
	± 0,5

	12.
	Rankovės apačios (ištemptos) plotis, 1/2
	14,3
	± 0,5

	13.
	Šoninio įduro ilgis (matuojama ties priekine siūle)
	104
	±1,5

	14.
	Šoninio įduro ilgis (matuojama ties nugarine siūle)
	114
	±1,5

	15.
	Apykaklės ilgis (matuojama ties įsiuvimo į priekaklį siūle)
	53,5
	±1,0

	16.
	Apykaklės aukštis
	8
	± 0,5




9. Jeigu 2 lentelėje ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 
2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.
10. Švarko siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal Priedo eskizus viengubais apdailos peltakiais, prasiuvamais 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
11. Siuvimo siūlų tipas, siūlių storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą gaminio eksploatacijos metu.
12. Visos siūlės ir detalių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.
13. Užleidimai siūlėms turi būti parinkti tokie, kad užtikrintų tinkamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę gaminio eksploatacijos metu.
14. Švarko pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti.
15. Švarko gamyboje panaudotos medžiagos turi išlaikyti savo paskirtį ir užtikrinti gaminio funkcionalumą jo eksploatacijos metu.
16. Porinės detalės švarke turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai švarke neleidžiami.
17. Švarkai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų, žymėjimų ir pan.), be dėmių, tvarkingai supakuoti.
PIRMASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS
18. Švarko viršus siuvamas iš poliamidinio, karkasiniu pagrindu „rip-stop“ drobinio pynimo audinio (toliau – pagrindinis audinys). 
19. Pagrindinis audinys margintas patentuotu slepiamuoju (universaliu) piešiniu (žr. Priedo 
3 eskizą), kurio spalvos pagal ,,PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą artimos tokiems spalvų kodams ir pagal piešinį sudaro: 
· pilkai žalia (pagrindo) spalva – 13-0607 TP ~ 15% ploto;
· žalia spalva – 17-0115 TP ~ 30% ploto;
· ruda spalva – 17-1417 TP ~ 25% ploto;
· šiaudo spalva – 17-1022 TP ~ 20% ploto;
· chaki spalva – 16-0730 TP ~ 10% ploto.
20. Konkursą laimėjusiam tiekėjui, po prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, bus pateiktas audinio piešinio pavyzdys su pilnu piešinio raportu ir kompiuterinis (darbinis) failas su atvaizdu audinio, marginto slepiamuoju piešiniu.
21. Pagrindinis audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 3 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.
3 lentelė
PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Pluoštinė sudėtis, %
	100 PA
	nurodyti

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
	55 ± 10
	LST ISO 3801 (ISO 3801);
LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis

	3.
	Didžiausioji jėga, N
    metmenų kryptimi
    ataudų kryptimi
	
≥ 600
≥ 350
	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis

	4.
	Plyšimo jėga, N
    skersai metmenų 
    skersai ataudų 
	
≥ 20
≥ 30
	LST EN ISO 13937-1 (ISO 13937-1) arba lygiavertis

	5.
	Laidumas orui, mm/s
	≥ 70
	LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis

	6.
	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa apkrovai, sūkiai
	≥ 100 000
	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis

	7.
	Matmenų pokytis po skalbimo, %
      metmenų kryptimi
     ataudų kryptimi
	
ne daugiau  ±4
ne daugiau  ±4
	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis.
Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis

	8.
	Nusidažymo atsparumas, balai
	
	

	8.1.
	[bookmark: _Hlk80611963]skalbimui prie 40C
	≥ 4
	 LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) metodas Nr. A1S arba lygiavertis

	8.2.
	organiniams tirpikliams
	≥ 4
	 LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis

	8.3.
	sausai trinčiai
	≥ 4
	 LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis

	8.4.
	šlapiai trinčiai
	≥ 4
	 LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis

	8.5.
	prakaitui
	≥ 4
	 LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis

	8.6.
	dirbtinei šviesai
	≥ 5
	 LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis

	9. 
	Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė
	≥ 4
	 LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis

	10.
	Tepalų atstūmimas, klasė
	≥ 5
	 LST EN ISO 14419 (ISO 14419)  arba lygiavertis

	11.
	Siūlų tankumas, siūlų sk/1cm
    metmenų kryptimi
     ataudų kryptimi
	
≥ 72
≥ 42
	 LST EN ISO 7211-2 (ISO 7211-2) arba lygiavertis

	12.
	Pynimas
	drobinis, ripstop (su karkaso siūlais metmenų ir ataudų kryptimis)
	nurodyti

	13.
	Dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 750-1100 nm, %
	pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70
žalia spalva: 40 – 50
šiaudo spalva: 35 – 45
chaki spalva: 35 – 50
ruda spalva: 20 – 30
	nurodyti

	14.
	Spalvų skirtumas*, Δ ECMC 
	≤ 2
	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis 


Pastabos:
* 14 rodiklis ,,Spalvų skirtumas” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo Lietuvos kariuomenės turimo pavyzdžio.

22. Pamušalas – poliesterinė trikotažinė medžiaga su pūku gerojoje pusėje, pagaminta trikotažo (džersio) pagrindu iš dviejų sluoksnių, sujungtų pliušo siūlais, kurie paskutinėje operacijoje perkerpami ir kiekviena dalis pasidengia ilgesniu ar trumpesniu pūku arba lygiaverčiu mezgimu.
23. Pamušalo spalva artima spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą. 
24. Pamušalas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 4 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.
4 lentelė
PAMUŠALO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Pluoštinė sudėtis, %
	100 PES
	 nurodyti

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
	130 ± 10
	 LST ISO 3801 (ISO 3801);
 LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis

	3.
	Laidumas orui, (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai) mm/s
    naujas 
    po 25 skalbimų
	

≥ 2100
≥ 2000
	 LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis.
Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis

	4.
	 Šiluminis atsparumas, m2K/W
    naujas 
    po 25 skalbimų
	
≥ 0,12
≥ 0,11
	 LST EN ISO 11092 (ISO 11092) arba lygiavertis.
Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis

	5.
	Matmenų pokytis po 5 skalbimų, %
      išilgine kryptimi
      skersine kryptimi
	
ne daugiau ±4
ne daugiau ±4
	 LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis.
Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis

	6.
	Nusidažymo atsparumas, balai
	
	

	6.1.
	skalbimui prie 40C
	≥ 4
	 LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) metodas Nr. A1S arba lygiavertis

	6.2.
	organiniams tirpikliams
	≥ 4
	 LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis

	6.3.
	sausai trinčiai
	≥ 4
	 LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis

	6.4.
	šlapiai trinčiai
	≥ 4
	 LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis 

	6.5.
	prakaitui
	≥ 5
	 LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis

	7.
	Medžiagos polinkis prie 2000 sūkių, laipsnis
     pumpuruotis
     pūkuotis
     veltis
	
≥ 4
≥ 4
≥ 4
	 LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis

	8.
	Medžiagos storis, mm
	2,5 – 3,5
	 LST EN ISO 5084 (ISO 5084) arba lygiavertis

	9.
	Kilpų skaičius/1cm2
    kilpų stulpelių skaičius 1cm 
    kilpų eilučių skaičius 1cm
	
6-8
6-8
	 LST EN 14971 (EN 14971) arba lygiavertis 

	10.
	Spalvų skirtumas*, Δ ECMC 
	≤ 2
	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis 


Pastaba:
* 10 rodiklis ,,Spalvų skirtumas” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

25. Šiauštinis mezginys – poliesterinis, artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos, atsparus pumpuravimuisi, atitinkantis 5 lentelėje pateiktas technines charakteristikas
5 lentelė
ŠIAUŠTINIO MEZGINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Pluoštinė sudėtis, %
	100 PES
	nurodyti

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
	170±10
	LST ISO 3801 (ISO 3801);
 LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis

	3.
	Nusidažymo atsparumas, balai
	
	

	3.1.
	skalbimui prie 40C
	≥ 4
	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) metodas Nr. A1S arba lygiavertis

	3.2.
	sausai trinčiai
	≥ 4
	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis

	3.3.
	šlapiai trinčiai
	≥ 4
	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis

	3.4.
	prakaitui
	≥ 4
	LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis

	4.
	Medžiagos polinkis prie 2000 sūkių, laipsnis
     pumpuruotis
     pūkuotis
     veltis
	

≥ 3
≥ 3
≥ 3
	LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis

	5.
	Spalvų skirtumas*, Δ ECMC
	< 2
	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis


Pastaba.
* 5 rodiklis ,,Spalvų skirtumas” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.


26. Kibūs tekstiliniai užsegimai turi būti neblizgantys, turėti infraraudonųjų spindulių atspindėjimo savybę ir atitikti 6 lentelėje pateiktas technines charakteristikas. Visi nukirpti kibių tekstilinių užsegimų kraštai turi būti apdirbti taip, kad neirtų.
6 lentelė
KIBIŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Atskiriamoji jėga, N/cm
	 1,3
	LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis

	2.
	Atskiriamoji jėga po 10 000 atidarymo - uždarymo ciklų, N/cm
	 0,65
	LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis

	3.
	Šlyties jėga, N/cm2
	 6
	LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis

	4.
	Šlyties jėga po 10 000 atidarymo - uždarymo ciklų, N/cm2
	 4
	LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis



27. Švarko užsegimo užtrauktukas – išskiriamasis, su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir viena metaline spynele. Užsegto užtrauktuko dantukų takelio plotis 0,5 (±0,2) cm. Užtrauktukas turi atitikti 7 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.
7 lentelė
ŠVARKO UŽSEGIMO UŽTRAUKTUKO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Spynelės pakabuko nutraukimo stiprumas, N
	 200
	LST EN 16732 (EN 16732) B priedas arba lygiavertis

	2.
	Stabdymo viršuje stiprumas, N
	  120
	LST EN 16732 (EN 16732) D priedas arba lygiavertis

	3.
	Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai
	  3 000
	LST EN 16732 (EN 16732) F priedas arba lygiavertis

	4.
	Dantukų takelio skersinis stiprumas, N
	  500
	LST EN 16732 (EN 16732) G priedas arba lygiavertis

	5.
	Spynelės užrakinimo stiprumas, N 
	  45
	LST EN 16732 (EN 16732) I priedas arba lygiavertis



28. [bookmark: _Hlk57817358]Švarko kišenės užtrauktukai – 18 (±0,5) cm ilgio, su spiraliniais plastmasiniais paslėptais (nematomais) danteliais ir viena metaline spynele. Užsegto užtrauktuko dantelių takelio plotis – 
0,3 (±0,1) cm. 
29. Patogesniam atsegimui, prie visų švarko užtrauktukų spynelių uždėti ne trumpesnio kaip 
6 cm ilgio laikikliai, suformuoti sujungus virvutės galus pakabuku (pakabuko ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm, plotis – ne mažesnis kaip 0,6 cm, storis – ne mažesnis kaip 0,4 cm).
30. Tekstilinė juostelė – 1 (±0,1) cm pločio. Tekstilinės juostelės galai turi būti apdirbti taip, kad neirtų. 
31. Elastinė kantavimo juostelė – 2,2 (±0,1) cm pločio, ties lenkimo linija paploninta.
32. Siuvimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.
33. Švarko peltakiavimo siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio šiaudo spalvos. Visos kitos švarko siuvime panaudotos medžiagos (trikotažinis tinklelis, kibūs tekstiliniai užsegimai, užtrauktukai, užtrauktukų spynelės laikikliai, tekstilinės juostelė, elastinė kantavimo juostelė ir kt.) turi būti artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert Green“) pagal PANTONE TEXTILE katalogą ir patikimai tarnauti eksploatacijos metu. 
34. Švarko siuvime panaudotų pagalbinių medžiagų (trikotažinio tinklelio, kibių tekstilinių užsegimų ir užtrauktukų) nusidažymo atsparumo skalbimui, nusidažymo atsparumo sausai ir šlapiai trinčiai bei matmenų pokyčio po skalbimo rodikliai turi būti ne blogesni nei 3 lentelėje nurodyti pagrindinio audinio rodikliai, atliekant pagal 3 lentelėje nurodytus bandymo metodus.
35. Švarko siuvime naudojamų medžiagų spalvos suderinamos darbinio pavyzdžio derinimo metu.
ANTRASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI ŠVARKO MODELIUI
36. Švarkas tiesaus silueto, į apačią nežymiai siaurėjantis, su ilgomis statytomis rankovėmis, su apykakle-stove, priekyje (per visą gaminio ilgį) užsegamas užtrauktuku. Švarko priekio kraštai nupeltakiuoti viengubu 0,5-0,6 cm pločio peltakiu. 
37. Kiekvieną švarko priekinę puselę sudaro: priekio detalė, priekio šonelio viršutinė ir apatinė detalės ir papetės detalė, pereinanti į nugaros pusę (švarkas siuvamas be pečių siūlės). 
38. Švarko nugarą sudaro: vidurinė detalė ir dvi šonelių detalės (dešinės ir kairės pusės).
39. Švarko priekio puselė ir rankovės priekinė siūlė prisiuvamos viena (ištisine) siūle su švarko šoninio įduro detale, kurio kitas kraštas atitinkamai prisiuvamas viena (ištisine) siūle prie švarko nugaros ir rankovės. Šoninis įdūras sukirptas iš vienos detalės. Šoninio įduro plotis: ties rankovių apačia 10 (±0,5) cm, ties pažastimi 16 (±0,5) cm, ties švarko apačia 10,5 (±0,5) cm (matuojama tarp įsiuvimo siūlų).
40. Švarkas priekyje su dviem vertikaliomis kišenėmis, įsiūtomis priekio šonelių prisiuvimo siūlėse ir užsegamomis užtrauktukais:
40.1. kišenių viršutinis maišelis sukirptas iš šiauštinio mezginio, apatinis maišelis - iš 
80-90 g/m2  paviršinio tankio trikotažinio tinklelio;
40.2. prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas įkišenis, sukirptas iš pagrindinio audinio. Įkišenio plotis turi būti ne mažesnis kaip 4 cm (matuojama nuo įkišenio palenkto krašto iki kišenės siūlės);
40.3. patogesniam naudojimui, apatinės kišenės maišelis sukirptas platesnis nei viršutinis maišelis ir visa ilgiu prisiūtas prie švarko priekinio krašto;
40.4. kišenių angos viršus ir apačia sustiprinti, padarant 1 (±0,1) cm ilgio įtvirčius spec. mašina. 
41. Prie kairės priekio puselės (po užtrauktuku) prisiūtas 3 (±0,1) cm pločio atvartas, viršutinėje dalyje išplatėjantis iki 4,2 (±0,2) cm pločio (matuojama nuo atvarto krašto iki įsiuvimo siūlės):
41.1. atvarto viršus – iš vienos detalės, sukirptos iš pagrindinio audinio;
41.2. atvarto apatinė dalis sukirpta iš dviejų detalių: viršutinė detalė (baigiasi 4 (±0,2) cm žemiau priekaklio siūlės) – iš šiauštinio mezginio, apatinė detalė – iš pagrindinio audinio; 
41.3. atvarto apsaugojimui nuo užtrauktuko, jo viršutinėje detalėje (per visą jo ilgį) prisiūta tekstilinė juostelė;
41.4. atvarto kampai – užapvalinti;
41.5. atvarto kraštai nupeltakiuoti viengubu peltakiu.
42. Skiriamųjų ženklų užsidėjimui, prie švarko prisiūtos nustatytos formos kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis) detalės:
42.1. [bookmark: _Hlk83729383]prie dešinės priekio puselės, 8 (±0,2) cm nuo priekaklio ir 3 (±0,2) cm nuo priekinio užsegimo horizontaliai prisiūta stačiakampio formos, 2,5 (±0,2) x 12,5 (+0,3) cm dydžio juostelė, skirta vardiniam ženklui prisegti;
42.2. [bookmark: _Hlk83722120]prie dešinės priekio puselės, 1 (±0,1) cm žemiau vardinio ženklo juostelės (per jos vidurį), prisiūta stačiakampio formos, 5 (±0,2) x 9 (±0,2) cm dydžio detalė, skirta laipsnio skiriamajam ženklui prisegti;
42.3. prie abiejų rankovių, 10 cm (± 0,5) cm atstumu nuo rankovės siūlės aukščiausio taško, prisiūtos stačiakampio formos, 10 (±0,5) x 13 (+0,5) cm dydžio detalės kitiems skiriamiesiems ženklams prisegti.
43. Švarko apykaklės-stovės aukštis 8 (±0,5) cm. Apykaklė-stovė sukonstruota taip, kad būtų galima dėvėti ir atverstą:
43.1. apykaklės-stovės išorinis sluoksnis susiūtas iš trijų detalių, sukirptų iš pagrindinio audinio;
43.2. apykaklės-stovės vidinis sluoksnis - iš šiauštino mezginio detalės, kurios viršutinėje dalyje užsiūta juostelė, sukirpta iš pagrindinio audinio. Juostelės kraštas palenktas į vidų ir prisiūtas viengubu apdailos peltakiu. Užsiūtos juostelės plotis 2-2,2 cm (matuojant nuo palenkto juostelės krašto iki apykaklės-stovės viršaus).
43.3. apykaklės-stovės išorinio ir vidinio sluoksnių susiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu (apykaklės-stovės išorinis sluoksnis nepeltakiuojamas).
44. Švarkas siuvamas su pamušalu. 
45. Švarko pamušalas sutvirtinamas su švarko viršumi per pamušalines juosteles, paliekant ne ilgesnį nei 1 cm laisvumą:
45.1. rankovės išėmos viršutinėje dalyje ir apatinėje dalyse (iš abiejų įduro pusių);
45.2. rankovėse 8-10 cm atstumu nuo rankovės apačios (iš abiejų įduro pusių);
45.3. švarko šonuose, 10-12 cm atstumu nuo švarko apačios (iš abiejų įduro pusių).
46. Pamušalo sutvirtinimas su švarko viršumi turi užtikrinti, kad užsidedant/nusiimat švarką, pamušalas laikytųsi savo vietoje, t.y. nesiverstų į įšorinę pusę.
47. Švarko pakabinimui, jo viduje (į priekaklio siūlę) įsiūta 7-8 cm ilgio pakaba iš tekstilinės juostelės.
48. [bookmark: _GoBack]Apykaklės-stovės įsiuvimo į priekaklį siūlės sutvirtintos tarpusavyje (gali likti nesutvirtinti ne ilgesni kaip 4 cm atstumai, matuojant nuo švarko priekio krašto).
49. Švarko apačia ir švarko rankovių apačios sutvirtinamos su pamušalu ir sutraukiamos, apkantuojant elastine kantavimo juostele.
III SKYRIUS
DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS
50. Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius audinio marginimu, gaminių konstrukcija ir siuvimo technologija).
51. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:
51.1. du identiški gaminiai (bazinio dydžio);
51.2. matų lentelė suderinimui;
51.3. gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);
51.4. gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytiems reikalavimams).
52. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.
53. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.
IV SKYRIUS
GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS
54. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
· pluoštinė sudėtis; 
· dydis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);
· užrašas „Skalbti be optinių baliklių“;
· užrašas „Lietuvos kariuomenės nuosavybė“.
Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią gamintojo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.
55. Gaminių ženklinime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir būgninis džiovinimas.
56. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.
57. Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
· dydis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· NSN kodas. 
58. Ženklinimo etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Ženklinimo etiketės tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui.
59. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).
60. Švarkai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius ne daugiau kaip po 10 vnt.
61. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta ne mažesnio kaip A5 formato dydžio lapu su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
· dydis;
· kiekis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· NSN kodas.
62. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą, būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
· tiekėjo pavadinimas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą);
· dydis;
· dėžių kiekis;
· gaminių kiekis vienoje dėžėje;
· bendras gaminių kiekis europaletėje;
· kita informacija (nurodoma esant poreikiui). 
63. Dedant ant europaletės kartonines dėžes su skirtingų dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos europaletėmis ar standaus kartono lakštais.
64. Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
II skyriuje „Pakuotės“.
V SKYRIUS
GAMINIŲ PRIĖMIMAS
65. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
66. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytų reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.


Techninės specifikacijos 
priedas

ŠVARKAS IŠ PRIEKIO
[image: ]
1 eskizas

ŠVARKAS IŠ NUGAROS
[image: ]
2 eskizas

SLEPIAMASIS (UNIVERSALUS) PIEŠINYS

[image: universalaus nuotrauk pasukta]

3 eskizas





















TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SPORTINIAM KOSTIUMUI 

(taikoma 2-ai pirkimo daliai)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sportinis kostiumas (toliau – kostiumas) yra skirtas kariams dėvėti atliekant sportines užduotis.
2. Sportinis kostiumas turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
3. Kostiumo gamybai naudojama medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.
4. Kariams reikalingų sportinių kostiumų dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių kostiumų, neviršijant 2 % užsakyto kiekio. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.
5. Gaminių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 (ISO 8559) arba lygiaverčio standarto duomenys.
6. Sportinio kostiumo kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. 

1 lentelė
SPORTINIŲ KOSTIUMŲ DYDŽIŲ LENTELĖ
	Ūgis,
cm
	Dydis (krūtinės apimtis), cm
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124

	
	Liemens apimtis, cm
	76-80
	84-88
	92-96
	100-104
	108-112

	164-170
	X
	X
	X
	X
	

	176-182
	X
	X
	X
	X
	X

	188-194
	X
	X
	X
	X
	X

	200-206
	
	X
	X
	X
	X



II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Sportinį kostiumą sudaro džemperis ilgomis rankovėmis, ir kelnės. Sportinis kostiumas turi būti patogus ir nevaržyti judesių atliekant sportines užduotis. Kostiumo bendras vaizdas pateiktas priede 1 paveiksle.
8. Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui. Sportinio kostiumo bazinis dydis yra: 96-100 (krūtinės apimtis), ūgis – 188-194,liemens apimtis – 84-88.
9. Bazinio dydžio pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai (cm) pateikti 2 ir 3 lentelėse. Su konkurso laimėtoju bus derinama lentelė su visų dydžių išmatavimais.


2 lentelė

SPORTINIO KOSTIUMO DŽEMPERIO BAZINIO DYDŽIO MATŲ LENTELĖ 
96-100 dydis (krūtinės apimtis), 188-194 ūgis, 84-88 liemens apimtis
	Žymėjimas eskize
	Matmens pavadinimas
	Reikšmė,         cm 
	Leistinas nuokrypis (cm) ±

	A
	Nugaros ilgis (matuoti nugaros vidurio ilgį nuo priekaklio iki apačios)
	74,5
	1,5

	B
	Krūtinės apimtis, 1/2 (matuoti ties pažastimis)
	54,5
	1,5

	C
	Apačios plotis, 1/2
	49,5
	1,5

	D
	Rankovės ilgis
	68,0
	1,5

	E
	Priekaklio plotis
	18,5
	0,5

	F
	Pečių plotis 
	46,0
	1,0

	G
	Rankovės plotis ties pažasties išėma, 1/2
	20,5
	0,5

	H
	Rankovės apačios plotis, 1/2
	9,5
	0,5



3 lentelė
SPORTINIO KOSTIUMO KELNIŲ BAZINIO DYDŽIO MATŲ LENTELĖ
96-100 dydis (krūtinės apimtis), 188-194 ūgis, 84-88 liemens apimtis  
	Žymėjimas eskize
	Matmens pavadinimas
	Reikšmė, cm
	Leistinas nuokrypis (cm) ±

	A
	Kelnių šono ilgis (įskaitant juosmenį)
	112,0
	2,0

	B
	Priekio vidurio ilgis (įskaitant juosmenį)
	30,0
	0,5

	C
	Nugaros vidurio ilgis (įskaitant juosmenį)
	43,0
	0,5

	D
	Juosmens apimtis, 1/2 (neištempto)
	37,0
	1,5

	E
	Klubų apimtis, 1/2 (20,0 cm atstumu nuo viršaus)
	55,0
	1,5

	F
	Klešnės plotis viršuje (šlaunies apimtis), 1/2
	34,5
	0,5

	G
	Klešnės plotis apačioje, 1/2
	16,5
	0,5

	H
	Žingsnio siūlės ilgis
	84
	2



10. Jeigu 2 ir 3 lentelėse ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.
11. Kostiumo pagrindinės detalės turi būti kerpamos viena kryptimi.
12. Detalių atspalviai kostiume neleidžiami.
13. Kostiumo siūlių dygsnių tankis ir užleidimai siūlėms turi užtikrinti tinkamą gaminio kokybę jo eksploatacijos metu.
14. Visos vidinės kostiumo siūlės ir detalių kraštai turi būti apdirbti taip, kad neirtų.
15. Sportinio kostiumo pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių ir/ar peltakių suraukimas, siūlių ir/ar peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ir/ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo/peltakių siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių ir/ar peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.
16. Porinės detalės kostiume turi būti išdėstytos simetriškai.
17. Technologinio proceso liekanos (siūlai, pūkai ir pan.) turi būti išvalytos nuo kostiumų.
18. Kostiumai gaminami iš pagrindinės tamsiai samaninės spalvos (artimos PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 19-0419 TP) trikotažinės medžiagos, su žalios spalvos detalėmis. Žalia detalių spalva – artima PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 18-0426 TP.
19. Trikotažinė medžiaga turi būti minkšta, elastinga, gerų higieninių, šiluminių ir antistatinių savybių; užtikrinti gerą oro ir vandens garų cirkuliaciją (gerai ir greitai pašalinti drėgmę nuo kūno į išorę), megzta iš poliesterinių, tekstūruotų, daugiagijų verpalų. Medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 4 lentelėje.
20. Atšvaitų juostelės turi būti samanų spalvos. Šviesą atspindinčios juostelės matomos dalies plotis - 0,3 – 0,5 cm. 
21. Juosmens tekstilinė virvelė turi būti poliesterinė arba poliamidinė (arba kitokios pluoštinės sudėties lygiavertės, ne blogesnių savybių ir kokybės), juodos arba pagrindinio audinio spalvos, plokščia, pinta, stipri, atspari dilimui, 1,1 ± 0,1 cm pločio. Ant suspaustų  virvelės galų turi būti uždėti plastikiniai antgaliai, apsaugantys galus nuo irimo. Galai turi būti apdoroti taip, kad neišbrigztų visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.
22. Džemperio rankogaliams ir apačiai naudojama lastikinio pynimo trikotažinė medžiaga, kurios techninės charakteristikos pateiktos 5 lentelėje.
23. Džemperio ir kelnių kišenių maišelių išorinės detalės kerpamos iš vienos detalės, iš pagrindinės trikotažinės medžiagos; vidinės detalės kerpamos iš vienos detalės, iš trikotažinės, tinklelio struktūros, derančios prie viršaus audinio arba juodos spalvos medžiagos, kurios techninės charakteristikos pateiktos 6 lentelėje. 
4 lentelė

PAGRINDINĖS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
	Eil. Nr. 
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Pluoštinė sudėtis, %
	PES 100 %

	nurodyti

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
	255,0
+10,0; -5,0
 
	LST ISO 3801 arba 
LST EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Pynimas		
	Skersinis dvigubasis
	nurodyti

	4.
	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau
	
 5,0
	
LST EN ISO 5077 arba lygiavertis

	5.
	Nusidažymo atsparumas , balais
	
	

	5.1.
	- sausai trinčiai
	 4
	LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis

	5.2.
	- šlapiai trinčiai
	 4
	LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis

	5.3.

5.4.

	- skalbimui 

- prakaitui
	 4

 4
	LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis

	6.
	Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas		
	Geras efektyvumas
	LST EN ISO 20645 arba lygiavertis 

	7.
	Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s
	≥
	LST EN ISO 9237 arba lygiavertis

	8.
	Drėgmės transportavimas, OMMC
	≥ 4
	AATCC TM 195 arba lygiavertis 

	9.
	Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis 
	 4
	LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis

	10.
	Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai
	≥
	LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis

	11.
	Didžiausioji jėga, N
	- išilgine kryptimi
	- skersine kryptimi
	
 700
 350
	LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis

	12.
	Duobimo jėga, kPa
	≥ 500
	LST EN ISO 13938-1 arba lygiavertis 

	13.
	Spalvų skirtumas, Δ ECMC
	 2
	LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis


Pastabos:
- Medžiaga  turi būti apdorota antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų;  
- rodiklis 13 ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

5 lentelė

LASTIKINĖS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
	Eil. Nr. 
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Pluoštinė sudėtis, %
	PES 98,0 ± 1,0 %
Elastanas 2,0 ± 1,0 %

	nurodyti

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
	410,0
+10,0; -5,0
 
	LST ISO 3801 arba 
LST EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau
	
 5,0
	
LST EN ISO 5077 arba lygiavertis

	4.
	Nusidažymo atsparumas , balais
	
	

	4.1.
	- sausai trinčiai
	 4
	LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis

	4.2.
	- šlapiai trinčiai
	 4
	LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis

	4.3.

4.4.

	- skalbimui 

- prakaitui
	 4

 4
	LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis

	5.
	Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis 
	 4
	LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis

	6.
	Atsparumas dilinimui, sūkiai
	≥
	LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis

	7.
	Spalvų skirtumas, Δ ECMC
	 2
	LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis


Pastabos:
- rodiklis 7. ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

6 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS KIŠENĖMS (tinklelio struktūros) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Pluoštinė sudėtis, %
	PES 100 %
	nurodyti

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
	60,0
 +10,0; -5,0

	LST ISO 3801 arba lygiavertį
LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertį

	3.
	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F )(skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau 
	   5
	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertį

	4.
	Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 30 min), laipsnis
	 4
	LST EN ISO 12945-1  arba lygiavertį

	5.
5.1.
5.2.
5.3.
	Nusidažymo atsparumas , balais
- sausai trinčiai
- šlapiai trinčiai
- skalbimui 
	
 4
 4
 4

	LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis



24. Džemperio priekio užsegimo užtrauktuko dantukų takelio plotis – 0,5 cm ± 50 %, kišenių ir kelnių skeltukų užtrauktukų dantukų takelio plotis – 0,3 cm ± 30 %. Užtrauktukai – plastikiniai, spiraliniai su metalinėmis, magnetinėmis galvutėmis. Užtrauktukai turi būti derančios prie pagrindinės medžiagos spalvos. Užtrauktukų techninės charakteristikos pateiktos 7 lentelėje

7 lentelė

UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N
	 120
	LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis

	2.
	Stabdymo viršuje stiprumas, N
	 70
	LST EN 16732 (EN 16732), D priedas arba lygiavertis

	3.
	Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai
	 500
	LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis

	4.
	Dantukų takelio skersinis stiprumas, N
	 250
	LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis

	5.
	Galvutės užrakinimo stiprumas, N 
	 25
	LST EN 16732 (EN 16732), I priedas arba lygiavertis



25. Siuvimo siūlų storis turi būti parinktas toks, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas, tamprumas, stabilumas visos eksploatacijos metu. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, nedirginti odos liečiantis. Siūlių kraštų dengimui turi būti naudojami putlūs tekstūruoti poliesteriniai siūlai, arba lygiaverčiai, galintys užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Siuvimo siūlų bei kitų priedų spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos.
26. Džemperis siuvamas iš samaninės spalvos pagrindinės trikotažinės medžiagos su žalios spalvos detalėmis. Žalios spalvos džemperio detalės yra: papetė, apykaklės – stovės vidinė detalė, krūtinės kišenės lystelė, rankovės viršutinės dalies (galvutės) detalė. Į džemperio papečių prisiuvimo siūles (priekyje ir nugaroje), rankovės viršutinės dalies (galvutės) detalės prisiuvimo siūles, džemperio užtrauktuko įsiuvimo siūles (abipus dantukų takelio) įsiūta šviesą atspindinti juostelė. 
27. Džemperis tiesaus silueto, su lastikiniais rankogaliais ir apačia, statytomis ilgomis, vienasiūlėmis rankovėmis. Džemperis priekyje, per visą ilgį (nuo juosmens apačios iki stovės viršutinio krašto) užsegamas pilnai atsisegančiu užtrauktuku. Džemperio apykaklė – stovė. Džemperis su priekio - nugaros papetėmis (be pečių siūlės).
28. Džemperis su dviem šoninėmis įleistinėmis kišenėmis, užsegamomis užtrauktuku ir viena viršutine įleistine kišene su lystele, užsegama užtrauktuku kairiojoje krūtinės pusėje. Kišenės anga eina lygiagrečiai priekio viduriui. Šoninių kišenių angų viršutiniame gale įsiūtos 1,5 ± 0,1 cm ilgio dvigubos detalės iš pagrindinės medžiagos (kišenėlės užtrauktukų galvutėms).
29. Džemperio stovės aukštis – 5,5 ± 0,2 cm. Lastikinių rankogalių ir juosmens plotis - 7,0 ± 0,2 cm. Bazinio dydžio apykaklės ilgis viršuje – 43,0 ± 0,5 cm, priekaklio siūlėje – 45,0 ± 0,5 cm
30. Kairėje priekio puselėje (krūtinės srityje) – skydo formos atspaudas/marginimas (plotis - 6,8 cm ± 0,2 cm, aukštis 7,7 cm ± 0,2 cm). Marginimui turi būti padaryta „antimigracinė“ apdaila (pagrindinės medžiagos spalva neturi būti matoma/persišviesti ant atspaudo). Marginimas turi būti be dėmių, kokybiškas, neatsiklijuoti, netrūkinėti, neblukti visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. 
31. Atspaudo tikslus dydis, vieta ir spalva derinami su konkurso laimėtoju pasirašius sutartį. Atspaudo vaizdas pateiktas priede, 2 paveiksle. 
32. Bazinio dydžio nugaros - priekio papetės plotis ties priekakliu (tiesiai) – 8,0 ± 0,2 cm, ties rankovės galvute (tiesiai) – 14,5 ± 0,2 cm. 
33. Bazinio dydžio rankovės galvutės detalės aukštis – 4,0 ± 0,2 cm. 
34. Bazinio dydžio džemperio šoninės kišenės angos ilgis – 18,0 ± 0,2 cm, krūtinės kišenės angos ilgis – 14,0 ± 0,2 cm, lystelės plotis – 1,5 ± 0,1 cm. Viršutinis šoninės kišenės angos galas -  19,0 ± 0,5 cm atstumu nuo priekio vidurio ir 23,5 ± 0,5 cm - nuo gaminio apačios prisiuvimo siūlės. Viršutinis krūtinės kišenės angos galas – 5,0 ± 0,5 cm - nuo priekio vidurio ir 11,5 ± 0,5 cm - nuo priekaklio
35. Džemperio priekaklio siūlėje, nugaros detalės viduryje įsiūtas austinis ženklas – Lietuvos Respublikos vėliava. Ženklo vaizdas pateiktas priede, 2 paveiksle.
36.  Vidinėje pusėje, priekaklyje įsiūta 0,7 – 1,0 cm pločio pakaba.
37. Džemperio šoninių kišenių maišelių kraštai įsiūti į priekinę ir juosmens siūles. Visų džemperio ir kelnių kišenių  maišeliai turi būti tvarkingai apdirbti ir pritvirtinti taip, kad neišsiverstų į gerąją pusę traukiant ranką iš kišenės.
38. Džemperio užtrauktuko įsiuvimo siūlė (nuo juosmens apačios iki stovės viršaus) nupeltakiuojama 0,5  0,1 cm pločio peltakiais. Apykaklės – stovės vidinė detalė viršutinis kraštas, papečių ir rankovės viršutinės dalies (galvutės) detalės prisiuvimo siūlės, kišenės, nupeltakiuojamos 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiais.
39. Kelnės siuvamos iš samaninės spalvos pagrindinės trikotažinės medžiagos su žalios spalvos detalėmis. Žalios spalvos kelnių detalės yra: užpakalinės kišenės lystelė, kelnių apačios skeltukų lystelės. 
40. Į kelnių šonines siūles įsiūta šviesą atspindinti juostelė
41. Kelnės ilgos, siaurėjančios į apačią su įdūru nugaros viršuje, su dviem šoninėmis įleistinėmis kišenėmis, užsegamomis užtrauktuku. Kišenių angų viršutiniame gale įsiūtos 1,5 ± 0,1 cm ilgio detalės (kišenėlės užtrauktukų galvutėms) iš pagrindinės medžiagos (dvigubos).
42. Kelnių nugaroje, dešinėje pusėje viršutinio įdūro siūlėje, įsiūta kišenė su lystele, užsegama užtrauktuku. Kelnių klešnių apačioje, šoninėse siūlėse - skeltukai, užsegami užtrauktuku, paslėptu po lystele.
43. Kelnių juosmuo kirptas išvien su pagrindinėmis detalėmis, parauktas, su įsiūta elastine juosta. Juosmens plotis – 4,0 ± 0,2 cm. Juosmuo nupeltakiuojamas trimis lygiagrečiais peltakiais, tarp pirmojo (nuo juosmens viršaus) ir antrojo peltakių įverta tekstilinė virvelė, juosmens vidinėje pusėje, priekio centre perverta per dvi vertikalias išsiūtas kilpas. Atstumas tarp kilpų – 2,5 – 3,0 cm.
44. Kelnių nugaros viršutinio įdūro plotis (su juosmeniu) ties nugaros viduriu – 12,0 ± 0,2 cm, ties šonu – 6,0 ± 0,2 cm.
45.  Kelnių šoninės kišenės angos ilgis – 18,0 ± 0,2 cm, nugaros kišenės angos ilgis – 14,0 ± 0,2 cm, lystelės plotis – 1,5 ± 0,1 cm. Viršutinis šoninės kišenės angos galas – 7,0 ± 0,5 cm nuo viršaus ir 6,0 ± 0,5 cm nuo šoninės siūlės. Nugaros kišenės angos galas – 6,5 ± 0,5 cm atstumu nuo šoninės siūlės. 
46. Kelnių skeltukų (šoninėse siūlėse) angos ilgis – 22,5 ± 0,2 cm, lystelės plotis – 1,5 ± 0,1 cm. Bazinio dydžio kelnių plotis ties keliais (1/2 žingsnio siūlės) – 21,0 ± 0,5 cm.
47. Kelnių apačios palenkimas – 2,5 – 2,8 cm pločio. Siuvamas dviadate, plokščiasiūle, grandininio dygsnio mašina arba lygiaverte, užtikrinančią ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Atstumas tarp peltakių (adatų) 0,5 – 0,6 cm. Vienodas atstumas tarp peltakių turi būti visame gaminyje.
48. Kelnių šoninės, priekio vidurio, nugaros vidurio siūlės, viršutinės nugarinės detalės prisiuvimo siūlė, kelnių skeltukai. kišenės nupeltakiuojami 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiais. Peltakių plotis vienodas turi būti visame gaminyje ir visame peltakio ilgyje. 

III SKYRIUS
DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

49. Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai. 
50. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:
50.1. du identiški gaminiai (bazinio dydžio); 
50.2. matų lentelė suderinimui;
50.3. gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);
50.4. gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytiems reikalavimams).
51. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.
52. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS
GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

53. Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. 
54. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);
· gaminio pavadinimas;
· pluoštinė sudėtis; 
· dydis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;
· pagaminimo data;
· priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);
· užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.
55. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.
56. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką. 
57. Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas;
· dydis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· NSN kodas. 
58. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.
59. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba.
60. Kostiumai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.
61. Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
· paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas;
· dydis;
· kiekis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· NSN kodas.
62. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
· tiekėjo pavadinimas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
· dydis;
· dėžių kiekis;
· gaminių kiekis vienoje dėžėje;
· bendras gaminių kiekis europaletėje;
· kita informacija (nurodoma esant poreikiui). 
63. Dėžės ant europalečių turi būti dedamos pagal gaminių dydžius. Dedant ant europaletės kartonines dėžes su skirtingų dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos standaus kartono lakštais, arba europaletėmis arba kitu būdu. 
64. Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS
GAMINIŲ PRIĖMIMAS

65. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
66. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.
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Pirkimo sąlygų 2   p riedas       TECHNINĖ SPECIFIKACIJA      TECHNINĖ SPECIFIKACIJA   ŠVARKUI   ŠILTAM    ( L AUKO UNIFORMOS  4   SLUOKSNI UI )     (taikoma 1 - ai pirkimo daliai)     I  SKYRIUS   BENDROSIOS NUOSTATOS     1.   Švarkas šiltas ( lauko uniformos  4 sluoksnis)   (toliau  –   švarkas)   skirt as   apsaugoti karius nuo  vėsaus oro.   2.   Švarkų kokybės garantijos terminas  –   ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos  sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš  Lietuvos kariuomenės   sandėlio dienos, ir 24  mėnesiai nuo prekių priėmimo į  Liet uvos kariuomenės  sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.     II.  SKYRIUS   TECHNINIAI REIKALAVIMAI     3.   Švarkų konstravimui turi būti panaudoti LST EN ISO 8559 - 1 (ISO 8559 - 1) arba  lygiaverčio standarto duomenys. Švarkai turi būti sukonstruoti taip, kad užtikrintų  tinkamą prigulimą  prie kario kūno, vilkint lauko uniformos apatinių sluoksnių sistemos drabužius, bei nevaržytų kario  judesių.   4.   Švarkai siuvami vyriški.   5.   Kariams   reikalingų švarkų dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos  kariuomenėje priimtą d ydžių sistemą.  Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių  dydžių švarkų, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.   1 lentelė   ŠVARKŲ DYDŽIŲ LENTELĖ  

Ūgis, cm  Krūtinės apimtis, cm  

84  88 - 92  96 - 100  104 - 108  112 - 116  120 - 124  

158  x  x  x     

164 - 170  x  x  x  x  x   

176 - 182  x  x  x  x  x  x  

188 - 194   x  x  x  x  x  

200 - 206    x  x  x  x  

  6.   Švarko modelio eskizai pateikti   techninės specifikacijos pried o   (toliau  –   Priedas)     1 - 2 eskizuose .   7.   Aprašyme   ir eskizuose  matmenys pateikti  centimetrais  švarko baziniam dydžiui: ūgis  –   188 - 194   cm, krūtinės apimtis  –   96 - 100 cm, liemens apimtis  –   84 - 88 cm.   8.   Švarko bazinio dydžio pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai pateikti    2 lentelėje.   2 lentelė   ŠVARKO BAZINIO DYDŽIO MATMENŲ DYDŽIŲ LENTELĖ  

Eil.   Nr.  Matavimo   vieta   ir   matmuo  R eikšmė,   cm  Leistini   nuokrypiai, cm  

