Pirkimo sąlygų 6 priedo priedėlis

SIŪLOMO ŠVARKO ŠILTO (LAUKO UNIFORMOS 4 SLUOKSNIUI)

TECHNINIAI PARAMETRAI

(taikoma 1-ai pirkimo daliai)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje švarkui šiltam (lauko uniformos 4 sluoksniui) keliamus reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
| 2. | Švarkų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Lietuvos kariuomenės sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Lietuvos kariuomenės sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | - | nurodyti konkrečiai |  |
| PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų specialiosios dalies 6.1.8 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 3 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PA | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 Bandymų metodo žymuo LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis | 55 ± 10 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 3 punktas | Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis | ≥ 600 ≥ 350 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 4 punktas | Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13937-1 (ISO 13937-1) arba lygiavertis | ≥ 20 ≥ 30 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 5 punktas | Laidumas orui, mm/s Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis | ≥ 70 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 6 punktas | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa apkrovai, sūkiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis | ≥ 100 000 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 7 punktas | Matmenų pokytis po skalbimo, % metmenų kryptimi ataudų kryptimi Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis. Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis | ne daugiau ±4 ne daugiau ±4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 8 punktas | Nusidažymo atsparumas, balai: - skalbimui prie 40°C Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) metodas Nr. A1S arba lygiavertis - organiniams tirpikliams Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis - sausai trinčiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis - šlapiai trinčiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis - prakaitui Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis - dirbtinei šviesai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 5 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 9 punktas | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis | ≥ 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 10 punktas | Tepalų atstūmimas, klasė Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis | ≥ 5 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 11 punktas | Siūlų tankumas, siūlų sk/1cm metmenų kryptimi ataudų kryptimi Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 7211-2 (ISO 7211-2) arba lygiavertis | ≥ 72 ≥ 42 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 12 punktas | Pynimas | drobinis, ripstop (su karkaso siūlais metmenų ir ataudų kryptimis) | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelės 13 punktas | Dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 750-1100 nm, % | pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70 žalia spalva: 40 – 50 šiaudo spalva: 35 – 45 chaki spalva: 35 – 50 ruda spalva: 20 – 30 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| - PAMUŠALO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 6.1.8 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 4 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 Bandymų metodo žymuo LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis | 130 ± 10 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 3 punktas | Laidumas orui, (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai) mm/s naujas po 25 skalbimų Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis. Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis | ≥ 2100 ≥ 2000 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 4 punktas | Šiluminis atsparumas, m2K/W naujas po 25 skalbimų Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 11092 (ISO 11092) arba lygiavertis. Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis | ≥ 0,12 ≥ 0,11 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 5 punktas | Matmenų pokytis po 5 skalbimų, % išilgine kryptimi skersine kryptimi Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis. Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis | ne daugiau ±4 ne daugiau ±4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 6 punktas | Nusidažymo atsparumas, balai: - skalbimui prie 40°C Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) metodas Nr. A1S arba lygiavertis - organiniams tirpikliams Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis - sausai trinčiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis - šlapiai trinčiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis - prakaitui Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 5 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 7 punktas | Medžiagos polinkis prie 2000 sūkių, laipsnis pumpuruotis pūkuotis veltis Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 8 punktas | Medžiagos storis, mm Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5084 (ISO 5084) arba lygiavertis | 2,5 – 3,5 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 9 punktas | Kilpų skaičius/1cm2 kilpų stulpelių skaičius 1cm kilpų eilučių skaičius 1cm Bandymų metodo žymuo LST EN 14971 (EN 14971) arba lygiavertis | 6-8 6-8 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių tyrimų protokoluose. Visų rodiklių reikšmės turi būti viename  protokole.

SIŪLOMO SPORTINIO KOSTIUMO

TECHNINIAI PARAMETRAI

(taikoma 2-ai pirkimo daliai)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje sportiniam kostiumui keliamus reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
| 6. | Sportinio kostiumo kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. | - | nurodyti konkrečiai |  |
| TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINĖLIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 6.1.9. p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 4 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 Bandymų metodo žymuo LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis | 255,0 +10,0; -5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 3 punktas | Pynimas | Skersinis dvigubasis | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 4 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5077 arba lygiavertis | 5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 5 punktas | Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - šlapiai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis) - skalbimui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis) - prakaitui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis) | 4 4 4 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 6 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 20645 arba lygiavertis | Geras efektyvumas | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 7 punktas | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 9237 arba lygiavertis | ≥ | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 8 punktas | Drėgmės transportavimas, OMMC Bandymų metodo žymuo AATCC TM 195 arba lygiavertis | ≥ 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 9 punktas | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 10 punktas | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai Bandymų metodo žymuo LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis | ≥ | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 11 punktas | Didžiausioji jėga, N - išilgine kryptimi - skersine kryptimi Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis | 700 350 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 12 punktas | Duobimo jėga, kPa Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13938-1 arba lygiavertis | ≥ 500 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių tyrimų protokoluose. Visų rodiklių reikšmės turi būti viename  protokole.

_____________________