	Pirkimo sąlygų
      6 priedo priedėlis


SIŪLOMO ŠVARKO ŠILTO (LAUKO UNIFORMOS 4 SLUOKSNIUI)
TECHNINIAI PARAMETRAI
(taikoma 1-ai pirkimo daliai)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje švarkui šiltam (lauko uniformos 4 sluoksniui) keliamus reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės*
	

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS

	2.
	Švarkų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Lietuvos kariuomenės sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Lietuvos kariuomenės sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	-
	nurodyti konkrečiai
	

	PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

	

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės*
	Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų specialiosios dalies 6.1.8 p.) pavadinimas/numeris,  jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė

	3 lentelės 
1 punktas
	Pluoštinė sudėtis, %
	100 PA 
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	3 lentelės 
2 punktas
	Paviršinis tankis, g/m2
Bandymų metodo žymuo
LST ISO 3801 arba 
LST EN 12127 arba lygiavertis
	55 ± 10
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	3 lentelės
3 punktas
	Didžiausioji jėga, N
    metmenų kryptimi
    ataudų kryptimi
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis

	
≥ 600
≥ 350
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	3 lentelės
4 punktas
	Plyšimo jėga, N
    skersai metmenų 
    skersai ataudų
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13937-1 (ISO 13937-1) arba lygiavertis
	
≥ 20
≥ 30
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	3 lentelės
5 punktas 
	Laidumas orui, mm/s
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis
	≥ 70

	
nurodyti konkrečiai

	
nurodyti

	3 lentelės
6 punktas
	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa apkrovai, sūkiai
Bandymų metodo žymuo
LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis
	≥ 100 000
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	3 lentelės
7 punktas
	Matmenų pokytis po skalbimo, %
      metmenų kryptimi
     ataudų kryptimi
Bandymų metodo žymuo
LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis.
Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis
	
ne daugiau  ±4
ne daugiau  ±4
	

nurodyti konkrečiai
	

nurodyti

	3 lentelės
8 punktas
	Nusidažymo atsparumas, balai:
- skalbimui prie 40°C
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) metodas Nr. A1S arba lygiavertis
- organiniams tirpikliams
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis
- sausai trinčiai
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
- šlapiai trinčiai
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
- prakaitui
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis
- dirbtinei šviesai
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
	
≥ 4


≥ 4


≥ 4


≥ 4


≥ 4


≥ 5
	
nurodyti konkrečiai
	
nurodyti

	3 lentelės
9 punktas
	Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis
	≥ 4
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	3 lentelės
10 punktas
	Tepalų atstūmimas, klasė
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 14419 (ISO 14419)  arba lygiavertis
	≥ 5
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	3 lentelės
11 punktas
	Siūlų tankumas, siūlų sk/1cm
    metmenų kryptimi
     ataudų kryptimi
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 7211-2 (ISO 7211-2) arba lygiavertis
	
≥ 72
≥ 42
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	3 lentelės
12 punktas
	Pynimas
	drobinis, ripstop (su karkaso siūlais metmenų ir ataudų kryptimis)
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	3 lentelės
13 punktas
	Dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 750-1100 nm, %
	pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70
žalia spalva: 40 – 50
šiaudo spalva: 35 – 45
chaki spalva: 35 – 50
ruda spalva: 20 – 30
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	
PAMUŠALO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės*
	Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 6.1.8 p.) pavadinimas/numeris,  jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė

	4 lentelės 
1 punktas
	Pluoštinė sudėtis, %
	PES 100 %
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	4 lentelės 
2 punktas
	Paviršinis tankis, g/m2
Bandymų metodo žymuo
LST ISO 3801 arba 
LST EN 12127 arba lygiavertis
	130 ± 10
	
nurodyti konkrečiai
	
nurodyti

	4 lentelės
3 punktas
	Laidumas orui, (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai) mm/s
    naujas 
    po 25 skalbimų 
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis.
Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis
	

≥ 2100
≥ 2000


	

nurodyti konkrečiai
	

nurodyti

	4 lentelės
4 punktas
	Šiluminis atsparumas, m2K/W
    naujas 
    po 25 skalbimų
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 11092 (ISO 11092) arba lygiavertis.
Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis
	
≥ 0,12
≥ 0,11
	
nurodyti konkrečiai
	
nurodyti

	4 lentelės
5 punktas 
	Matmenų pokytis po 5 skalbimų, %
      išilgine kryptimi
      skersine kryptimi
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis.
Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis
	
ne daugiau ±4
ne daugiau ±4

	
nurodyti konkrečiai
	
nurodyti

	4 lentelės
6 punktas
	Nusidažymo atsparumas, balai:
- skalbimui prie 40°C
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) metodas Nr. A1S arba lygiavertis
- organiniams tirpikliams
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis
- sausai trinčiai
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
- šlapiai trinčiai
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
- prakaitui
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis
	
≥ 4


≥ 4


≥ 4


≥ 4


≥ 5
	
nurodyti konkrečiai
	
nurodyti

	4 lentelės
7 punktas
	Medžiagos polinkis prie 2000 sūkių, laipsnis
     pumpuruotis
     pūkuotis
     veltis
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis
	
≥ 4
≥ 4
≥ 4
	
nurodyti konkrečiai
	
nurodyti

	4 lentelės
8 punktas
	Medžiagos storis, mm 
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5084 (ISO 5084) arba lygiavertis
	2,5 – 3,5
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	4 lentelės
9 punktas
	Kilpų skaičius/1cm2
    kilpų stulpelių skaičius 1cm 
    kilpų eilučių skaičius 1cm
Bandymų metodo žymuo LST EN 14971 (EN 14971) arba lygiavertis
	
6-8
6-8
	
nurodyti konkrečiai
	
nurodyti




*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių tyrimų protokoluose. Visų rodiklių reikšmės turi būti viename  protokole.














SIŪLOMO SPORTINIO KOSTIUMO
TECHNINIAI PARAMETRAI
(taikoma 2-ai pirkimo daliai)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje sportiniam kostiumui keliamus reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės*
	

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS

	6.
	Sportinio kostiumo kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.
	-
	nurodyti konkrečiai
	

	TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINĖLIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

	

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės*
	Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 6.1.9. p.) pavadinimas/numeris,  jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė

	4 lentelės 
1 punktas
	Pluoštinė sudėtis, %
	PES 100 %
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	4 lentelės 
2 punktas
	Paviršinis tankis, g/m2
Bandymų metodo žymuo
LST ISO 3801 arba 
LST EN 12127 arba lygiavertis
	255,0
+10,0; -5,0
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	4 lentelės
3 punktas
	Pynimas	
	Skersinis dvigubasis
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	4 lentelės
4 punktas
	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 5077 arba lygiavertis
	 5,0
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	4 lentelės
5 punktas 
	Nusidažymo atsparumas, balais:
- sausai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis)
- šlapiai trinčiai (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis)
- skalbimui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis)
- prakaitui (bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis)
	
 4


 4


 4

 4

	




nurodyti konkrečiai



	




nurodyti

	4 lentelės
6 punktas
	Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas
Bandymų metodo žymuo
LST EN ISO 20645 arba lygiavertis
	Geras efektyvumas
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	4 lentelės
7 punktas
	Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s
Bandymų metodo žymuo
LST EN ISO 9237 arba lygiavertis
	≥


	

nurodyti konkrečiai
	

nurodyti

	4 lentelės
8 punktas
	Drėgmės transportavimas, OMMC Bandymų metodo žymuo AATCC TM 195 arba lygiavertis
	≥ 4
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	4 lentelės
9 punktas
	Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis Bandymų metodo žymuo
LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis
	 4
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	4 lentelės
10 punktas
	Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis
	≥
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	4 lentelės
11 punktas
	Didžiausioji jėga, N
	- išilgine kryptimi
	- skersine kryptimi
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis
	
 700
 350
	
nurodyti konkrečiai
	
nurodyti

	4 lentelės
12 punktas
	Duobimo jėga, kPa
[bookmark: _GoBack]Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 13938-1 arba lygiavertis
	≥ 500
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti



*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių tyrimų protokoluose. Visų rodiklių reikšmės turi būti viename  protokole.
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inka techninėje specifikacijoje švarkui šiltam (lauko uniformos 4 sluoksniui)
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Pirkimo sąlygų          6   priedo  priedėlis  

SIŪLOM O   ŠVARKO ŠILTO (LAUKO UNIFORMOS 4 SLUOKSNIUI)   TECHNINIAI PARAMETRAI   (taikoma 1 - ai pirkimo daliai)     Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui,   patvirtina, kad   siūlomas pirkimui objektas atit inka techninėje specifikacijoje švarkui šiltam (lauko uniformos 4 sluoksniui)   keliamus reikalavimus   ir  vykdant prekių pirkimo – pardavimo sutartį,  įsigy tas  objektas  bus ne prastesnių techninių parametrų nei žem iau nurodyti :    

Techninės  specifikacijos  punktas  Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos  Rodiklio reikšmė  Tiekėjo siūlomų prekių  rodiklių konkrečios  reikšmės*   

1  2  3  4  5  

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS  

2 .  Švarkų kokybės garantijos terminas  –   ne mažiau  kaip  12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris  skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Lietuvos  kariuomenės sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių  priėmimo į Lietuvos kariuomenės sandėlį dokumentų  pasirašymo dienos.  -  nurodyti konkrečiai   

PAGRINDINIO AUDINIO   TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS      

Techninės  specifikacijos  punktas  Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos  Rodiklio reikšmė  Tiekėjo siūlomų prekių  rodiklių konkrečios  reikšmės*  Nurodomas akredituotos pagal  tarptautinius standartus  laboratorijos  bandymų protokolo ( kaip reikalaujama  pirkimo sąlygų  specialiosios dalies 6.1.8   p. )  pavadinimas/numeris,  jo puslapio ir punkto  numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4  nurodyta konkreti rodiklio reikšmė  

3   lentelės    1 punktas  Pluoštinė  sudėtis, %  100 PA    nurodyti konkrečiai  nurodyti  

3   lentelės    2 punktas  Paviršinis tankis, g/m2   Bandymų metodo žymuo   LST ISO 3801 arba    LST EN 12127 arba lygiavertis  55 ± 10  nurodyti konkrečiai  nurodyti  

