1 priedas

Virtuvės maisto ir bioskaidžių atliekų individualių konteinerių įsigijimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkami biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteineriai 240 litrų  talpos, preliminarus kiekis 400 vnt., kurie bus naudojami virtuvės maisto atliekų (kodas 20 01 08) ir bioskaidžių atliekų (kodas 20 02 01) surinkimui iš  individualių valdų. Konteineriai skirti naudojimui lauko sąlygomis. Konteinerių pristatymo terminas – per 2 mėn. po užsakymo išsiuntimo dienos. Užsakymas konteinerių pristatymui siunčiamas Tiekėjo pasiūlyme nurodytu el. paštu per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo.
1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Konteineris turi būti naujas, nenaudotas, pilnai sukomplektuotas, surinktas ir paruoštas naudoti, pagaminimo metai ne ankstesni nei 2025 m., atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba jiems lygiaverčius). Visi dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
1.2. Konteineris turi būti sertifikuotas pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, apie tai patvirtinama pateikiant sertifikatą, ir kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu. 
2. Gamybos būdas ir naudojamos medžiagos

2.1. Formavimas įpurškimo būdu arba kitu lygiaverčiu būdu konteinerį gaminant laikantis standartų LST EN 840-1:2012, LST EN 840-5:2013, LST EN 840-6:2013, reikalavimų arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimų.

2.2. Konteineriai turi būti pagaminti iš naujo, aukšto tankumo polietileno (HDPE) arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos.
2.3. Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos.

2.4. Konteinerio spalva suteikiama, dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris. Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparūs lenkimui, deformacijai, cheminiam, biologiniam ir atmosferos poveikiui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams. Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu.
2.5. Medžiagos iš kurių formuojami konteineriai turi būti atsparios temperatūrų pokyčiams (intervalas nuo -40 iki +40 C°).

2.6. Konteinerio spalva: visų konteinerių korpusas – rudas, dangtis – rudas. 
3. Konstrukcija

3.1. Važiuoklė iš plastikinių nuo 180 mm iki 250 mm dydžio ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo (ar nerūdijančio plieno) ištisine ašimi su patikima ratų fiksacija ant ašies. 
3.2. Konteinerio korpusas uždaras, nepraleidžiantis vandens, jo sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai. Konteineris turi turėti rankeną stūmimui / traukimui, atverčiamą dangtį. Konteineris tuštinamas standartiniu komunalinių atliekų surinkimo automobilio šakiniu griebtuvu.

4. Garantija

4.1. Konteineriams (įskaitant jų dalis ir spalvą) suteikiama ne trumpesnė  kaip 24 mėnesių garantija.

5. Dokumentacija

5.1. Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.

5.2. Dokumentas, patvirtinantis atitikimą (pateikiamas kartu su pasiūlymu) RAL GZ 951/1, LST EN 840-1:2012, LST EN 8405:2013, LST EN 840-6:2013 (ar lygiaverčiams) standartams arba lygiavertį dokumentą, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolus arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius ne tik konteinerių kokybę, bet ir pagaminimo medžiagų atsparumą smūgiams ir temperatūrų pokyčiams.

6. Kiti reikalavimai

6.1. Pristatymo vieta – Mažeikių r. (tiksli vieta bus nurodoma sutartyje). Tiekėjas turi pasirūpinti visa įranga bei darbo jėga, reikalinga konteinerių iškrovimui savo lėšomis.
