HOMOGENINĖS PVC GRINDŲ DANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Prekės  pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis

	1.
	Homogeninė PVC grindų danga turi atitikti tokias charakteristikas:
Grindų rūšis pagal ISO 11638 (EN 651) arba lygiavertį standartą – homogeninė vinilinė grindų danga;
Klasė pagal ISO 10581 (EN 649), EN ISO 10874 arba lygiavertį standartą: 
komercinė - klasė ne žemesnė nei 34; 
gamybinė – klasė ne žemesnė nei 43;
Liekamasis įspaudas (vidutinė išmatuota  vertė) - 0,02 ± 0,01 mm
Atsparumas šviesos poveikiui EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą – ≥6 klasė;
Cheminis atsparumas pagal ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį standartą –  ne prastesnis nei geras;
Bendras dangos storis pagal LST EN 428  arba lygiavertį standartą – 2,00 mm ± 0,05 mm;
Degumo klasė pagal EN ISO 13501-1 arba lygiavertį standartą – ne žemesnė kaip Bfl s1; 
Antistatiškumas pagal LST EN 1815 arba lygiavertį standartą – ≤ 2kV;
Slidumo koeficientas pagal LST EN 13893 arba lygiavertį standartą ≥ 0,3 (DIN 51130 – ne mažiau arba lygu  R9);
Tiekimo forma – rulonais;
Rulono plotis: 2,0 ± 0,10 m; 
Rulono ilgis: ≥ 20,0 m;
Dėvimojo sluoksnio storis pagal LST EN 429 arba lygiavertį standartą - ≥2,0 mm
Atsparumas bakterijoms pagal ISO 846 arba lygiavertį standartą – neskatina gyvavimo;
Paviršiaus apsauga – PUR, SMART arba lygiavertė; 
Plastifikatoriai: be ftalatų;
Dangos priežiūrai grindų vaškas nenaudojamas;
Būtinas spalvų asortimentas – ne mažiau 30 atspalvių.
	m²
	4000

	2.
	Suvirinimo virvelė:
Turi būti skirta siūlomai (1. poz.) dangai suvirinti.
	m
	4000

	3.
	Universalūs klijai:
Skirti siūlomai dangai (poz. 1.), turi atitikti tokias charakteristikas:
Pritaikymas – intensyvaus judėjimo patalpose;
Sukibimas – stiprus;
Pakuotė – ≤ 20 kg;
Išeiga – ne daugiau 400 g/m²; 
	kg
	1500



Papildomi reikalavimai:
1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. Reikalinga nurodyti prekės gamintoją/modelį.
2. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis, pilnomis pakuotėmis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 50 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
3. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių charakteristikų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prekių atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. 
4. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Planuojama sutarties vertė 140.000,00 eur su PVM, sutarties terminas – 24 mėn.
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 4.4.4.5.p. PVC grindų danga turi būti perdirbama. Pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius gamintojo dokumentus.

